ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛУКРУГЛОЙ 
ГОЛОВКОЙ И УСОМ 
КЛАССА ТОЧНОСТИ С

ГОСТ 7801-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БОЛТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С Конструкция и размеры Increased cup nibbed head bolts, product grade C. Construction and dimensions | ГОСТ 7801-81* Взамен ГОСТ 7801-72 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. № 3 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.86 № 1643 срок действия продлен

до 01.01.97

# Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С с номинальным диаметром резьбы от 6 до 20 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

# Таблица 1

мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр головки D | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 |
| Высота головки k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Радиус сферы R ( | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 |
| Высота уса W, не менее | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Длина резьбы b | Для l ( 120 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
|  | Для l > 120 | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 |

Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 60 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:

# Болт M12(60.36.016 ГОСТ 7801-81

Таблица 2

мм

| Длина болта l | Номинальный диаметр резьбы d |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 25 |  | - | - | - | - | - |
| 30 |  |  | - | - | - | - |
| 35 |  |  |  | - | - | - |
| 40 |  |  |  |  |  | - |
| 45 |  |  |  |  |  | - |
| 50 |  |  |  |  |  | - |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | - |  |  |  |  |  |
| 120 | - |  |  |  |  |  |
| 130 | - |  |  |  |  |  |
| 140 | - |  |  |  |  |  |
| 150 | - |  |  |  |  |  |
| 160 | - | - |  |  |  |  |
| 170 | - | - |  |  |  |  |
| 180 | - | - |  |  |  |  |
| 190 | - | - |  |  |  |  |
| 200 | - | - |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Болты изготовляют с длинами, заключенными между жирными линиями. 2. Болты в области от верхней жирной линии до пунктирной линии изготовляют с резьбой до уса. |

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, шаг резьбы - крупный. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148-86. Концы болтов - по ГОСТ 12414-66.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3а. Радиус под головкой - по ГОСТ 24670-81.

3б. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовлять болты с полем допуска резьбы 6е.

3в. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.

3а - 3в. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

4. Диаметр гладкой части стержня d1 примерно равен среднему диаметру резьбы или равен номинальному диаметру резьбы.

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87. Механические свойства болтов должны соответствовать классам прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 и 5.8.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Теоретическая масса болтов указана в справочном приложении.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Справочное

| Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 25 | 6,501 | - | - | - | - | - |
| 30 | 7,346 | 14,34 | - | - | - | - |
| 35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | - | - | - |
| 40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | 90,15 | - |
| 45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 96,67 | - |
| 50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 103,20 | - |
| 55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 | 109,73 | 188,2 |
| 60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,70 | 116,25 | 198,5 |
| 65 | 13,260 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 122,78 | 208,7 |
| 70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 129,31 | 219,0 |
| 75 | 14,950 | 28,19 | 46,97 | 71,32 | 135,83 | 229,2 |
| 80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 142,36 | 239,5 |
| 90 | 17,484 | 32,80 | 54,30 | 81,94 | 155,42 | 259,9 |
| 100 | 19,174 | 35,89 | 59,19 | 89,01 | 168,47 | 280,4 |
| 110 | - | 38,97 | 64,06 | 96,09 | 181,52 | 300,9 |
| 120 | - | 42,04 | 68,95 | 103,17 | 194,58 | 321,3 |
| 130 | - | 45,12 | 73,83 | 110,25 | 207,63 | 341,8 |
| 140 | - | 48,20 | 78,72 | 117,33 | 220,69 | 362,3 |
| 150 | - | 51,28 | 83,60 | 124,41 | 233,74 | 382,7 |
| 160 | - | - | 88,49 | 131,49 | 246,79 | 403,2 |
| 170 | - | - | 93,37 | 138,57 | 259,85 | 422,9 |
| 180 | - | - | 98,25 | 145,65 | 272,90 | 443,4 |
| 190 | - | - | 103,14 | 152,73 | 285,95 | 463,8 |
| 200 | - | - | 108,02 | 159,81 | 299,01 | 484,3 |