ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ 
КЛАССА ТОЧНОСТИ С

ГОСТ 7785-81 
СТ СЭВ 217-86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С Конструкция и размеры Countersunk nibbed head bolts, product grade С. Construction and dimensions. | ГОСТ 7785-81* (СТ СЭВ 217-86) Взамен ГОСТ 7785-72 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. № 1 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.86 № 1642 срок действия продлен

до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с потайной головкой и усом класса точности С с номинальным диаметром резьбы от 5 до 24 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 217-86.

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

d2 примерно равен среднему диаметру резьбы

* Уклон боковых граней уса не более 5(

Таблица 1

мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр головки D | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 32 | 38 |
| Высота головки k, не более | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 13,0 |
| Ширина уса V | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
| Угол ( | 90° | 60( |
| Высота уса W, не менее | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 5,5 | 6,7 |
| Длина резьбы b | Для l ( 120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
|  | Для l > 120 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |

Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8 g, длиной l = 60 мм, класса прочности 4.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:

Болт M12(60.46.016 ГОСТ 7785-81

Таблица 2

мм

| Длина болта l | Номинальный диаметр резьбы d |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 16 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 25 |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 30 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 35 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 120 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 130 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 140 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 150 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 160 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 170 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 180 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 190 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 200 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Примечания. 1. Болты изготовляют с длинами, заключенными между жирными линиями. 2. Болты в области от верхней жирной линии до пунктирной линии изготовляют с резьбой до уса. |

3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, шаг резьбы - крупный. Сбег и недорез - по ГОСТ 27148-86. Концы болтов - по ГОСТ 12414-66.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3а. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовлять болты с полем допуска резьбы - 6е.

3б. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.

3а, 3б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

4. Диаметр гладкой части стержня d1 примерно равен среднему диаметру резьбы или равен номинальному диаметру резьбы.

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Механические свойства болтов должны соответствовать классам прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 и 5.8.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Допускается:

скругление вершины уса;

изготовлять болты М20 с углом ( = 90( и диаметром D = 36 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Теоретическая масса болтов указана в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Длина болта, l, мм | Теоретическая масса болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 16 | 2,588 | 4,057 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3,061 | 4,734 | 9,12 | 15,26 | - | - | - | - |
| 25 | 3,651 | 5,579 | 10,66 | 17,71 | 26,90 | - | - | - |
| 30 | 4,241 | 6,424 | 12,20 | 20,15 | 30,44 | 59,95 | - | - |
| 35 | 4,949 | 7,269 | 13,74 | 22,59 | 33,98 | 66,48 | - | - |
| 40 | 5,421 | 8,114 | 15,28 | 25,03 | 37,52 | 73,00 | 105,5 | - |
| 45 | 6,011 | 8,960 | 16,82 | 27,47 | 41,06 | 79,53 | 115,7 | - |
| 50 | 6,601 | 9,804 | 18,36 | 29,92 | 44,60 | 86,06 | 125,9 | - |
| 55 | 7,191 | 10,649 | 19,90 | 32,36 | 48,14 | 92,58 | 136,2 | - |
| 60 | 7,781 | 11,494 | 21,43 | 34,80 | 51,68 | 99,11 | 146,4 | 214,1 |
| 65 | 8,371 | 12,340 | 22,97 | 37,24 | 55,23 | 105,64 | 156,6 | 228,8 |
| 70 | 8,961 | 13,184 | 24,51 | 39,69 | 58,77 | 112,16 | 166,9 | 243,6 |
| 75 | 9,551 | 14,029 | 26,05 | 42,13 | 62,31 | 118,69 | 177,1 | 258,3 |
| 80 | 10,142 | 14,874 | 27,59 | 44,57 | 65,85 | 125,22 | 187,3 | 273,1 |
| 90 | - | 16,564 | 30,67 | 49,45 | 72,93 | 138,27 | 207,8 | 302,5 |
| 100 | - | 18,255 | 33,75 | 54,34 | 80,01 | 151,33 | 228,3 | 332,0 |
| 110 | - | - | 36,83 | 59,22 | 87,10 | 164,38 | 248,7 | 361,5 |
| 120 | - | - | 39,91 | 64,11 | 94,17 | 177,43 | 269,2 | 390,9 |
| 130 | - | - | 42,99 | 68,99 | 101,25 | 190,49 | 289,7 | 420,4 |
| 140 | - | - | 46,07 | 73,88 | 108,33 | 203,54 | 310,2 | 449,8 |
| 150 | - | - | 49,15 | 78,76 | 115,41 | 216,60 | 330,6 | 479,3 |
| 160 | - | - | - | 83,64 | 122,49 | 229,65 | 351,1 | 508,8 |
| 170 | - | - | - | - | - | 242,70 | 371,6 | 538,3 |
| 180 | - | - | - | - | - | 255,76 | 392,0 | 567,7 |
| 190 | - | - | - | - | - | 268,79 | 412,5 | 597,2 |
| 200 | - | - | - | - | - | 281,87 | 432,9 | 626,7 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).