ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

СОЮЗА

ССР

ГОСТ

9066-75*

Взамен

ГОСТ 9066—69

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ ОТ О ДО 650°С

Типы и основные размеры

Studs for flanged connections with medium temperature from 0 to 650 °C.
Types and main dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. № 794 срок вве-
дения установпен

с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.12.85 N8 4667 срок действия продлен	до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

- Настоящий стандарт распространяется на шпильки односторонние и двусторонние для флан-
цевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных ча-
стей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С.

Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгор-
технадзору СССР, с условным давлением Ру менее 4 МПа (40 кгс/см2).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- Шпильки должны изготовляться следующих типов:

А — шпилька сплошная с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части,
применяемая для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин,
арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла менее или равной 300°С;

Б — шпилька сплошная с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диа-
метра гладкой части, применяемая для фланцевых соединений турбин, трубопроводов и соединитель-
ных частей паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, аппаратов и резерву-
аров с температурой металла свыше 300°С;

В — шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, боль-
шими номинального диаметра гладкой части, и выступом четырехгранным «под ключ», затягивае-
мая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопор-
ных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0
до 650 °С;

Г — шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, боль-
шими номинального диаметра гладкой части, и цилиндрическим выступом на ввинчиваемом конце,
затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых тур-
бин, стопорных и регулирующих клапанов, арматуры с контролируемым затягом шпильки и тем-
пературой металла от 0 до 650 °С;

Д — шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, боль-
шими номинального диаметра гладкой части, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов
корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, армату-
ры, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой ме-
талла от 0 до 650°С.

- Размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1, 2.

Издание официальное	Перепечатка воспре1цаиа

★

* Переиздание (сентябрь 1986 г.) с Изменениями М 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., декабре 1985 г.

(ИУС № 9-80, 4~86),

Тип А

Исполнение 1

Исполнение 2

* Размер для справки

Л

Т и п Б

Исполнение 1

Исполнение 2

| а |  |  |  |  | И 1 , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L— |  |
|  |  | . А |  | i* | ь |
|  |  |  |  | ! _ |  |
|  |  | _ |  |  |  |

Черт. I

6,3.

V

Тип В

Тип Д

Исполнение 1

<5v,

|  | — |  | — • - , ■ к Т---Т[' |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -J” |  | 4.-=At. |
|  | t bi . |  | ь |
|  |  | 1* |  |
|  | «*Г ■ ———- | L |  |

* Размер для справки.

| Номинальный диаметр резьбы d |  |  |  | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг резьбы |  | крупный |  | 1.5 | 1,75 | 2 | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |  | 5,5 |  |
|  |  | мелкий |  | 1,25 |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Диаметр гладкой части | для шпи- лек типа А | dx |  | По ГОСТ IS 2 5 3—73 и ГОСТ 1£ 256—73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для шпи- лек ти- пов Б, В, г, Д | d% (пред. откл. по /112) | с крупным шагом | 7,8 | 9,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  |  |  | с мелким шагом | 8 | 10 1 14 |  | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 |
|  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр о левого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шл илек типов В, Г, Д |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | М12 |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр расточ- ки осевого отвер- стия для шпилек типов В, Г, Д |  | d$ |  | — |  |  |  |  |  |  | 13 | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  | da |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
| Диаметр вписанной окружности ds для шпилек типа В |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 14 | 20 |  |  | 25 |  | 30 |
| Диаметр описанной окружности е?9 для шпилек типа В |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 |  |  | 34 |  | 40 |
| Ра,л и> с перехода R для шпилек ти- пов Б, В, Г, Д |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Глубина расточ си осевого отвер- стия hi для шпилек типов В, Г, Д |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Высота головки «под ключ» /г2 для шпилек типа В |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  | 20 |
| Глубина резьбы осевого отверстия h3 для шпилек типов В, Г, Д |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Размер «под ключ» для шпилек типа В |  |  | 5 (пред, откл. по А12) | - |  |  |  |  |  |  | 13 | 22 |  |  | 27 |  | 32 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца bi |  |  | номин. | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | пред. откл. | + 1,8 | +2,1 |  | +2,5 |  |  |  | +3,0 |  |  |  |  | +4,0 |  |
| Высота цилиндричес- кого выступа 12 для шпилек типа Г |  |  | при наре- зании резь- бы | — |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | при на- катке резь- бы | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота головки /3 для шпилек типа В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 55 | 65 | 70 |  | 75 | 85 |

3 Зак. 1816

13

мм	Продолжение

| Номинальный диаметр резьбы d |  |  |  | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | ПО | (120) | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг резьбы |  | КРУ пный |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мелкий |  | 4 |  | 4 и 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр гладкой части | для шпи- лек типа А | dx |  | По ГОСТ 1S258—73 и ГОСТ 19256 -73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для шпи- лек ти- пов Б, В, г, Д | d% (пред откл. по А12) | с крупным шагом | 54 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с мелким шагом | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 84 | 94 | 104 | П4 | 119 | 134 | 154 |
|  |  |  |  | — 64 |  |  | 68 | 72 | 80 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 |
| Дна метр осевого отверстия ds для шпилек типов В, Г, Д |  |  |  | 10 и 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| Диаметр резьбы осевого отверстия с?4 для шпилек типов В, Г, Д |  |  |  | М12 й М24 |  |  | М24 |  |  |  |  | М2 |  |  |  |
| Диаметр раггоч- ки осевого отвер- стия для шпилек типов В, Г, Д |  | da |  | 17 и 32 |  |  | 22 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
|  |  | d% |  | — |  |  | 40 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| Диаметр цилиндрического выступа di для ш пилек ти па Г |  |  |  | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 |
| Диаметр вписанной окружности ds для шпилек типа В |  |  |  | 30 |  | 32 | 35 |  | 42 | 50 |  | 60 |  | 70 | 75 |
| Диаметр описанной окружности dв для Шпилек типа В |  |  |  | 40 |  | 45 |  |  | 58 | 70 |  | 80 |  | 95 | 100 |
| Радиус перехода R для шпилек ти- пов Б, В, Г, Д |  |  |  | 12 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина расточки осевого отвер- стия hi для шпилек типов В, Г, Д |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Высота головки «под ключ» Л2 для шпилек типа В |  |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 35 | 40 |  |  | 50 |
| Глубина резьбы осевого отверстия Аз Для шпилек типов В, Г, Д |  |  |  | 30 и 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| Ра змер «под ключ» для шпилек типа В |  |  | S (пред, откл. поЛ12) | 32 |  | 36 |  |  | 46 | 55 |  | 65 |  | 75 | 80 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца Ь{ |  |  | номин. | 90 ¦ 95 |  | 100 | 105 ¦ ПО 125 135 150 ¦ 160 ¦ 170 ¦ 190 |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  |  |  | пред. откл. | +4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота цилиндричес- кого выступа /2 для шпилек типа Г |  |  | при нареза- нии резьбы | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при накат- ке резьбы |  |  |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| Высота головки h для шпилек типа В |  |  |  | 90 |  |  | 100 |  | 115 | 120 | 135 | 145 |  | 160 | 180 |

Примечания:

- Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять.

- Диаметр гладкой части di шпилек типа А с мелкой резьбой, выполняемой накаткой, при d>52 мм должен быть
равен с{ еднему диаметру резьбы Допускается диаметр гладкой части шпилек п пов Б, В, Г и Д выполнять размером
среднего диаметра резьбы, выполненной методе м накатки.

- Размеры радиусов перехода R и концевых фасок не распространяются на шпильки резьба которых выполняет-

ся методом накатки.

- Длину ввинчиваемого резьбового конца допускается выполнять равной 1,6 d или 1,8 d на шпильках всех типов

- Допускается на шпильках типов Г и Д не делать расточку осевого отверстия d6, при этом на шпильках типа Г

высоте U, равной удвоенному шагу резьбы

осевое отверстие выполнять диаметром d$„ равным 6,7 мм для шпи-

по ГОСТ 47г51—73

цилиндрический выступ допускается выполнять по

- Допускается на шпильках типов В, Г и Д
лек МЗО и М36 и 8,5 мм для шпилек М42 и М48, размеры гнезда под рым-болт

- Допускается уменьшение диаметра d7 на величину шага резьбы

- Допускается для шпилек типов В, Г, Д с номинальным
до под рым-болт те выполнять

^2

диаметром резьбы до М60 осевое отверстие с?3 и гнез-

9 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, hl4, ±—тр по ГОСТ 25670— 83

| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | — | — | — |  |  | г- | — | _ |  | _ | __ |  |  | _ |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 22 |  | —• |  | _г- |  |  | * | м | •** |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 Ой |  | Ш |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 85 90 |  |  | 32 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 28 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | - |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | - | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | — |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | — | _ |  |  | ш4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 180 | - |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 №Л | - | _ |  | 48 | 52 | *— |  |  | 70 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “ | - | - | - | — | _ | , |  | _ | _ |  |  | - | — | _ |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 240 | - | — | — | — | — | 58 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  |  |  |  |  |  |  | лл |  |  |  | 105 | 115 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | - |  | - | - | - | — | - |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 125 | 135 | 135 | 1^—*» 135 |  |  |  |  |  |  |  |

5/

о

л

*

Проктит то/k I

м

n

!

f

| Длжяа шпиль- ки 1 (пред. ОШ, по m | Номинальный диаметр резьбы d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (in | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | но | (120) | 125 | 140 | 160 |
|  | Длина резьбового конца, b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п 740 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 210 | 240 |

Продолжение гак 2

ММ

Предельные
отклонения
на длину 1„

+3,0

+3,5

44,0

IT

Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять.

- При применении шпилек с длиной более 750 мм длина резьбы шпилек должна соответствовать ряду Ra 40 ГОСТ 6636—69.

- Длина I шпилек А2, Б2, В, Г и Д2 более 0,25 d+ft по раду Ra 40 и дополнительному ряду ГОСТ 6636—69.

- Допускается для шпилек типов В, Г и Д уменьшение длины резьбового конца Ь, но не более чем на 0,251

- Длину шпилек типов А и Б необходимо выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки типа А в резьбовом соединении было не менее шага

Примеры условных обозначений:

Шпилька типа А, исполнения 1, с диаметром резьбы 48 мм, с крупным шагам резьбы 5 мм, с полем допуска 6g, с длиной
шпильки 200 мм, с диной резьбешо конца 90 из стали марки ЭП182, категории IV, группы качества 2, без покрытия:
Шпилька Ш-SgXmMttlJVJ ГОСIЖ-П

То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы 3 мм, с шлем допуска 6g, с длиной ввинчиваемого конца li=65 мм, с длиной
резьбового конца 1о=90 мм, вакуумно-дугового переплава, без покрытия:

ШшльшкЖт^0%~тт-ЩШ1 ГОСТ ШП5
То же, из стали 35, категории II, группыкачеотва 3, с покрытием 02, толщиной 9 мкм:

- Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

- Масса шпилек приведена в справочных приложениях 1-7.

- Технические требования - по ГОСТ 20700-75.

- (Исключен, Изм, №2).

О

п

ч

dAD SZ.	9906

шямшшх*-««ха»-я-шш гост »i-n

при номинальном диаметре резьбы d, мм

|  | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | по | (120) | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,332 4,525 4,717 4,910 5,105 5,300 5,492 5,685 5,877 6,070 6,262 6,455 6,647 6,840 7,035 7,230 7,420 7,610 7,810 8,010 8,200 8,390 8,580 | - 5,842 - 6,287 6.510 6.730 - 7,175 7,400 - 7,840 - 8,290 8.510 8.730 - 9,170 9,390 9,610 10,060 | 7,120 7,370 7,625 7,880 8,130 8,380 8,635 8,890 9,140 9,390 9,645 9,900 10,150 10,410 10,660 10,910 11,160 | 8,620 8,910 9,190 9,470 9,760 10,050 - 10,610 10,900 11,190 11,470 11,750 12,040 - 12,600 | 9,960 10,270 10,580 10,900 11,220 11,540 11,870 12,080 12,300 12,720 13,140 13,,460 13,780 14,100 | 12,097 12,453 12,809 13,165 13,520 13,876 14,232 14,588 14,944 15,299 15,655 16,011 16,367 16,723 | 13,811 14,206 14,600 14,995 15,389 15,784 16,177 16,573 16,968 17,362 17,757 18,152 18,546 | 17.978 18.478 18.978 - 19,977 20,475 20,975 21,474 21,974 22,473 22,972 23,472 | 27,742 28,359 28,976 | 34,316 35,062 |  |  |  |  |

Теоретическая масса шпильки типа А, исполнения / и 2% кг ж.

Длина шпильки
&, мм

10

12

16

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

т

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

630

690

700

710

720

730

740

750

(52)

7,600
7,770
7,9 Ю

Продолжение

при номинальном диаметре резьбы d. мм

|  | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | ПО | 120 | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,770 | 10,280 | 11,420 | 12,880 | 14,420 | 17,078 | 18,941 | 23,971 | 29,592 | 35,808 |  |  |  |  |
|  | 8,965 | 10,510 | 11,670 | 13,170 | 14,740 | 17,434 | 19,335 | 24,471 | 30,208 | 36,554 |  |  |  |  |
|  | 9,160 | 10,730 | 11,930 | 13,460 | 15,060 | 17,790 | 19,730 | 24,970 | 30,825 | 37,300 | 44,390 | 48,165 |  |  |
|  | 9,350 | 10,960 | 12,170 | 13,750 | 15,380 | 18,146 | 20,125 | 25,469 | 31,442 | 38,046 | 45,278 | 49,128 |  |  |
|  | 9,540 | 11,180 | 12,420 | 14,040 | 15,700 | 18,502 | 20,519 | 25,969 | 32,058 | 38,792 | 46,166 | 50,092 |  |  |
|  | — | 11,410 | 12,680 | 14,320 | 16 @ L0 | 18,857 | 20,914 | 26,468 | 32,674 | 39,538 | 47,053 | 51,055 |  |  |
|  | — | 11,610 | 12,940 | 14,600 | 16,320 | 19,213 | 21,308 | 26,968 | 33,291 | 40,286 | 47,941 | 52,018 |  |  |
|  | — | — | 13,190 | 14,890 | 16,65С | 19,509 | 21,703 | 27,467 | 33,907 | 41,030 | 48,829 | 52,982 |  |  |
|  | — | — | 13,450 | 15,180 | 16,980 | 19,925 | 22,098 | 27,966 | 34,524 | 41,776 | 49,717 | 53,945 |  |  |
|  |  |  | 13,700 | 15,460 | 17,290 | 20,281 | 22,492 | 28,466 | 13,141 | 42,552 | 50,605 | 54,908 |  |  |
|  |  |  | 13,950 | 15,740 | 17,610 | 20,636 | 22,887 | 28,965 | 35,757 | 43,268 | 51,492 | 55,871 |  |  |
|  |  |  | 14,200 | 16,020 | 17,910 | 20,992 | 23,281 | 29,465 | 36,374 | 44,014 | 52,380 | 56,835 |  |  |
|  |  |  | 14,450 | 16,510 | 1$,2Ю | 21,348 | 23,676 | 29,964 | 36,990 | 44,760 | 53,288 | 57,798 | 72,480 | 94,680 |
|  |  |  | — | 16,600 | 18,530 | 21,704 | 24,071 | 30,463 | 37,606 | 45,506 | 54,156 | 58,761 | 73,688 | 96,258 |
|  |  |  | — | 16,890 | 18,860 | 22,060 | 24,466 | 30,963 | 38,223 | 46,252 | 55,044 | 59,725 | 74,896 | 97,836 |
|  |  |  | — | 17,150 | 19,180 | 22,415 | 24,860 | 31,462 | 38,840 | 46,998 | 55,931 | 60,688 | 76,104 | 99,414 |
|  |  |  |  | 17,440 | 19,510 | 22,771 | 25,254 | 31,962 | 39,456 | 47,774 | 56,819 | 61,651 | 77,312 | 100,992 |
|  |  |  | — | 17,740 | 19,830 | 23,127 | 25,649 | 32,461 | 40,072 | 48,490 | 57,707 | 62,614 | 78,520 | 102,570 |
|  |  |  | — | — | 20,160 | 23,483 | 26,044 | 32,960 | 40,689 | 49,236 | 58,595 | 63,578 | 79,728 | 104,148 |
|  |  |  | — | — | 20,480 | 23,839 | 26,438 | 33,460 | 41,306 | 49,982 | 59,483 | 64,541 | 80,936 | 105,728 |
|  |  |  | — | — | 20,810 | 24,194 | 26,833 | 33,959 | 41,922 | 50,728 | 60,370 | 65,504 | 82,144 | 107,304 |
|  |  |  | — | — | — | 24,560 | 27,227 | 34,459 | 42,538 | 51,474 | 61,258 | 66,468 | 83,359 | 108,882 |
|  |  |  | — | — | — | 24,906 | 27,622 | 34,958 | 43,155 | 52,220 | 62,146 | 67,431 | 84,560 | 110,460 |
|  |  |  | — | — | — | — | — | 35,457 | 43,772 | 52,966 | 63,034 | 68,394 | 85,768 | 112,038 |
|  |  |  | — | — | — | — | — | 35,957 | 44,388 | 53,712 | 63,922 | 69,358 | 86,976 | 113,616 |
|  |  |  | — | — | — | — | — | 36,456 | 45,004 | 54,458 | 64,809 | 70,321 | 88,184 | 115,194 |
|  |  |  | — | — | — | — | — | 36,956 | 45,621 | 55,204 | 65,697 | 71,284 | 89,392 | 116,772 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37,455 | 46,238 | 55,950 | 66,585 | 72,248 | 90,600 | 118,350 |

4 Зак. 18] б

21

| Длина шпильки L, мм | Теоретическая масса ц пильки типа Б, исполнения 1, кг», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) |  |

| 45 | 0,028 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,030 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 0.031 | 0,040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 0,033 | 0,044 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | 0,036 | 0,048 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | _ |
| 70 | 0,038 | 0,052 | 0,097 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 75 | 0,040 | 0,056 | 0,104 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 80 | 0,041 | 0,059 | 0,111 | — | — |  | — | — | — | —• |  |  |
| 85 | 0,043 | 0,063 | 0,118 | 0,170 | — | — | — | _ | — |  |  |  |
| 90 | 0,045 | 0,067 | 0,125 | 0,180 | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 95 | 0,047 | 0,071 | 0,132 | 0,190 | 0,222 0,247 | — | — | — | — |  | — |  |
| 100 | 0,049 | 0,075 | 0,139 | 0,200 |  | — | — |  |  | _ |  |  |
| ПО | 0,053 | 0,082 | 0,153 | 0,220 | 0,271 | 0,328 | — |  | . | _ |  | - |
| 120 | 0,054 | 0,090 | 0,166 | 0,240 | 0,296 | 0,358 | 0,462 |  |  |  |  | .. |
| 130 | 0,055 | 0,098 | 0,180 | 0,260 | 0,321 | 0,388 | 0,501 | 0,628 |  | _ | _ |  |
| 140 | 0,056 | 0,115 | 0,194 | 0,280 | С,345 | 0,418 | 0,539 | 0,677 | — | — | — | — |
| 150 | 0,057 | 0,123 | 0,208 | 0,300 | 0,370 | 0,448 | 0,578 | 0,725 | 1,007 | — | — | — |
| 160 | — | 0,130 | 0,222 | 0,320 | 0,395 | 0,477 | 0,616 | 0,773 | 1,074 | 1,500 | — | — |
| 170 | — | 0,138 | 0,236 | 0,340 | 0,419 | 0,507 | 0,655 | 0,822 | 1,141 | 1,594 | — | — |
| 180 | — | 0,145 | 0,250 | 0,360 | 0,444 | 0,537 | 0,694 | 0,870 | 1,209 | 1,688 | — | — |
| 190 | — | 0,153 | 0,264 | 0,380 | 0,469 | 0,567 | 0,732 | 0,918 | 1,276 | 1,782 | — |  |
| 200 | — | 0,160 | 0,277 | 0,400 | 0,493 | 0,597 | 0,771 | 0*967 | * 1\343 | 1,876 | 2,497 | — |
| 210 | — | — | 0,291 | 0,420 | 0,518 | 0,627 | 0,809 | Г,016 | 1,410 | 1,969 | 2,622 | _> |
| 220 | — |  | 0,305 | 0,440 | 0,543 | 0,65€ | 0,848 | 1,063 | 1,477 | 1,063 | 2,747 | 3,257 |
| 230 |  |  | 0,319 | 0,460 | 0,567 | 0,686 | 0,886 | 1,112 | 1,544 | 2,157 | 2,872 | 3,405 |
| 240 |  |  |  |  |  | 0,716 | 0,925 | 1,160 | 1,611 | 2,251 | 2,996 | 3,553 |
| 250 |  |  |  |  |  | 0,746 | 0,963 | 1,209 | 1,679 | 2,345 | 3,121 | 3,701 |
| 260 |  |  |  |  |  |  | 1,002 | 1,257 | 1,746 | 2,438 | 3,246 | 3,849 |
| 270 |  |  |  |  |  |  | 1,040 | 1,305 | 1,813 | 2,532 | 3,371 | 3,9^7 |
| 280 |  |  |  | — | — | — | — | 1,354 | 1,880 | 2,626 | 3,496 | 4,145 |
| 290 |  |  |  |  |  |  |  | 1,402 | 1,947 | 2,720 | 3,621 | 4,293 |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  | 1,450 | 2,014 | 2,813 | 3,746 | 4,441 |
| 310 |  |  |  |  |  |  |  | 1,499 | 2,081 | 2,907 | 3,870 | 4,589 |
| 320 |  |  |  |  |  |  |  | 1,547 | 2,148 | 3,001 | 3,995 | 4,737 |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  | 1,595 | 2,216 | 3,095 | 4,120 | 4,885 |
| 340 |  |  |  |  |  |  |  | 1,644 | 2,283 | 3,189 | 3,245 | 5,033 |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,350 | 3,282 | 4,370 | 5,181 |
| 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,417 | 3,376 | 4,495 | 5,329 |
| 370 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,481 | 3,470 | 4,619 | 5,477 |
| 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,551 | 3,564 | 4,744 | 5,626 |
| 390 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,618 | 3,657 | 4,864 | 5,773 |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,686 | 3,751 | 4,994 | 5,921 |
| 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,845 | 5,119 | 6,069 |
| 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,244 | 6,217 |
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,369 | 5,365 |
| 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,493 | 6,513 |
| 450 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,661 6,809 |
| 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,957 |

при номинальном диаметре резьбы d. мм

|  | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | — | — | — | — | — | — | — | _ |  |  |  |  |
|  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  | — | — | — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | — | — | _ |  |  |  | — |  | _ |  |  |  | •шт |  |
|  | ■— | — | — | *- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | — | — | — | — | Е | — | I | — | — | — | — | — | — | — |
|  | — | - | - | — | — | — | — |  | — |  | _ | , | — | ттт |
|  | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
|  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | тт. |
|  | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 4,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,668 | 5,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,293 | 5,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,001 | 5,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,168 | 5,994 | 6,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,335 | 6,187 | 7,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,501 | 6,381 | 7,324 | 8,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,668 | 6,574 | 7,546 | 8,586 | 9,980 | 11,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,835 | 6,767 | 7,768 | 8,839 | 10,270 | 12,023 | 13,351 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,002 | 6,56! | 7,930 | 9,011 | 10,560 | 12,319 | 13,686 | 17,528 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,168 | 7,154 | 8,212 | 9,314 | 10,860 | 12,625 | 14,030 | 17,958 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,335 | 7,347 | 8,434 | 9,5<>6 | 11,150 | 12,920 | 14,365 | 18,398 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,50? | 7,541 | 8,656 | 9,849 | 11,440 | 13,226 | 14,699 | 18,828 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,668 | 7,734 | 8,878 | 10,100 | 11,740 | 13,522 | 15,044 | 19,267 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,835 | 7,927 | 9,100 | 10,350 | 12,03С | 13,822 | 15,377 | 19,695 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,002 | 8,121 | 9,322 | 10,600 | 12,320 | 14,131 | 15,713 | 20,135 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,169 | 8,314 | 9,544 | 10,850 | 12,620 | 14,429 | 16,048 | 20,564 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,335 | 8,507 | 9,766 | 11,110 | 12,910 | 14,735 | 16,392 | 21,004 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,502 7,669 7,830 | 8,701 8,894 9.С87 | 9,988 10,210 10,430 | 11,360 11,610 11,860 | 13.500 - 12,750 | 15,031 16,337 15,633 | 16,727 17,062 17,406 | 21,433 21,872 22,312 | 26,592 27,129 27,676 | 32,966 33,632 | - | — | — | “ |

Продолжение

Теоретическая масса шпильки типе В, исполнения 2, кг

Длина
шпильки
I, мм

10

12

16

20

(22)

24

(27)

.30

36

42

48

(52)

45
50
55
50
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
т
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
3 50
360
370
380
390
400
410

0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

0,033

0,035

0,037

0,035

0,041

0,043

0,047

0,051

0,05е

0,058

0,062

0,038

0,041

0,043

0,046

0,019

0,052

0,055

0,058

0,061

0,064

0,070

0,075

0,081

0,086

0,092

0,098

0,103

0,109

0,114

0,120

0,089

0,095

0,100

0,105

0,110

0,115

0,121

0,131

0,141

0,152

0,162

0,173

0,183

0,193

0,204

0,214

0,225

0,235

0,245

0,256

0,170

0,178

0,186

0,195

0,211

0,228

0,244

0,261

0,277

0,294

0,311

0,327

0,344

0,360

0,377

0,393

0,410

0,223

0,243

0,263

0.283

0,303

0,323

0,344

0,364

0.384

0,404

0,428

0,448

0,468

0,488

0,508

0,313

0,336

0,360

0,383

0,406

0,430

0,453

0,477

0,500

0,524

0,547

0,570

0,594

0,617

0,64!

0,443

0,473

0,503

0,533

0,562

0,592

0,622

0,652

0,681

0,711

0,741

0,771

0,801

0,831

0,860

0,890

0,581

0,629

0.667

0,705

0,743

0,781

0,819

0*857

0,895

0,933

0,970

1,008

1,038

1,084

1,122

1,160

1,198

1,236

1,274

1,312

1,350

1,387

1,016

1,087

1,143

1,198

1,254

1,309

1,365

1,420

1,476

1,531

1,587

1,642

1,697

1,753

1,808

1,854

1,909

1,975

2,019

2,086

2,139

2,197

2,249

2,308

2,359

2,419

1,543

1,620

1,695

1,772

1,849

1,925

2,00)

2,078

2,154

2,230

2,307

2,383

2,460

2,536

2,612

2,687

2,765

2,841

2,918

2,993

3,070

3,146

3,223

3,298

3,376

3,451

2,486

2,587

2,689

2,780

2,ВП

2,992

3,093

3,194

3,295

3,396

3,497

3,598

3,699

3,800

3,901

4,002

4,104

4,206

4,305

4,406

4,508

4,610

3,243

3,364

3,484

3,604

3,725

3,845

3,966

4,085

4,206

4,326

4,447

4,567

4,688

4,708

4,929

5,049

5,170

5,290

5,410

5,530

при номинальном диаметре резьбы d, мм

| 56 | (60) | 64 | (68) | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,157 4,299 4,441 4,583 4,733 4,867 5,00Э 5,151 5,293 5,435 | 5,420 5,591 5,763 5,934 6,107 6,288 6,450 6,621 6,794 6,965 | 5 655 5,818 6,140 6,333 6,525 6,618 6,811 7,005 7,197 7,391 | 8,196 8,418 | 9,76 |
| 5,577 | 7,138 | 7,584 | 8,699 | 10,02 |
| 5,719 | 7,309 | 7,778 | 8,862 | 10,29 |
| 5,861 | 7,481 | 7,971 | 9,083 | 10,56 |
| 6,003 | 7,552 | 8,165 | 9,306 | 10,83 |
| 6,145 | 7,825 | 8,357 | 9,528 | 11,09 |
| 6,287 | 7,996 | 8,551 | 9,749 | 11,36 |
| 6,429 | 8,168 | 8,744 | 9,971 | 11,62 |

(76)

80

90

11,08

11,39

11,69

12,00

12,30

12,61

12,83

13,22

| 12,70 |  |
| --- | --- |
| 13,02 | 16,72 |
| 13,37 | 17,16 |
| 13,69 | 17,59 |
| 14,04 | 18,03 |
| 14,36 | 18,46 |
| 14,71 | 18,90 |

| 100 | по | (120) | (125) | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Длин® шпильки I, им |  |  |  |  |  |  | Теоретическая'мисс а шпильки п.па Б, исполнения 2, кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ю | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 3j | 42 | 48 | (52) |  |
| 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 т 540 550 560 570 560 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,710 4,811 4,012 | 5,651 5,772 5,892 6,012 6,133 6,253 6,373 6,493 6,614 |  |

Продолжение

при номинальном диаметре резьбы dt мм

|  | 56 | т | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | j 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,571 | 8,339 | 8,938 | 10,194 | 11,89 | 13,52 | 15,03 | 19,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,713 | 8,512 | 9,130 | 10,416 | 12,16 | 13,83 | 15,38 | 19,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,855 | 8,683 | 9,324 | 10,638 | 12,42 | 14,13 | 15,70 | 20,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,997 | 8,856 | 9,517 | 10,860 | 12,69 | 14,44 | 16,03 | 20,64 | 25,64 |  |  |  |  |  |
|  | 7,139 | 9,027 | 9,711 | 11,081 | 12,95 | 14,74 | 16,37 | 21,06 | 26,18 | 32,05 |  |  |  |  |
|  | 7,281 | 9,199 | 10,097 | И,303 | 13,22 | 14,97 | 16,76 | 21,50 | 26,73 | 32,72 |  |  |  |  |
|  | 7,421 | 9,370 | 10,290 | 11,525 | 13,49 | 15,35 | 17,04 | 21,93 | 27,27 | 33,38 |  |  |  |  |
|  | 7,661 | 9,543 | 10,484 | 11,747 | 13,75 | 15,66 | 17,39 | 22,37 | 27,82 | 34,05 |  |  |  |  |
|  | 7,706 | 9,714 | 10,677 | 11,969 | 14,02 | 15,96 | 17,71 | 22,80 | 28,36 | 34,71 | 41,97 | 45,53 |  |  |
|  | 7,848 | 9^886 | 10,870 | 12,190 | 14,29 | 16,26 | 18,05 | 23,23 | 28,95 | 35,37 | 42,78 | 46,40 |  |  |
|  | 7,991 | 10,067 | 11,063 | 12,412 | 14,55 | 16,57 | 18,38 | 23,67 | 29,45 | 36,04 | 43,58 | 47,28 |  |  |
|  |  | 10,230 | 11,257 | 12,033 | 14,82 | 16,87 | 18,72 | 24,10 | 29,99 | 36,70 | 44,39 | 48,15 |  |  |
|  |  | 10,401 | 11,450 | 12,886 | 15,06 | 17,18 | 19,05 | 24,54 | 30,54 | 37,37 | 45,19 | 49,03 |  |  |
|  |  | 10,572 | 11,643 | 13,078 | 15,34 | 17,48 | 19,39 | 24,97 | 31,08 | 38,03 | 46,01 | 49,91 |  |  |
|  |  | -г | 11,836 | 13,300 | 15,62 | 17,79 | 19,72 | 25,41 | 31,63 | 38,70 | 46,80 | 50,78 |  |  |
|  |  |  | 12,030 | 13.521 | 15,88 | 18,09 | 20,06 | 25.84 | 32,17 | 39,36 | 47,62 | 51,66 |  |  |
|  |  |  | 12,223 | 13,743 | 16,15 | 18,75 | 20,39 | 26,% | 32,72 | 40,03 | 48,41 | 52,53 |  |  |
|  |  |  | 12,416 | 13,964 | (6,48 | 19,05 | 20,81 | 26,71 | 33,26 | 40,69 | 49,23 | 53,41 |  |  |
|  |  |  | 12,609 | 14,187 | 16,74 | 19,36 | 21,14 | 27,24 | 33,89 | 41,36 | 50,03 | 54,29 | 68,96 | 91,18 |
|  |  |  |  | 14,409 | 17,01 | 19,66 | 21,48 | 27,67 | 34,43 | 42,12 | 50,84 | 55,26 | 70,07 | 92,64 |
|  |  |  |  | 14,631 | 17,27 | 19,97 | 21,87 | 28,11 | 34,98 | 42,79 | 51,64 | 56,04 | 71,19 | 94,11 |
|  |  |  |  | 14,853 | 17,54 | 20,27 | 22,15 | 28,54 | 35,52 | 43,45 | 52,45 | 56,91 | 72,30 | 95,57 |
|  |  |  |  | 14,966 | 17,81 | 20,58 | 22,48 | 28,98 | 36,07 | 44,12 | 53,25 | 57,79 | 73,42 | 97,04 |
|  |  |  |  | 15,188 | 18,07 | 20,88 | 22,82 | 29,41 | 36,61 | 44,78 | 54,07 | 58,67 | 74,54 | 98,51 |
|  |  |  |  | _ | 18,34 | 21,19 | 23,15 | 29,85 | 37,16 | 45,45 | 54,86 | 59,54 | 75,65 | 99,97 |
|  |  |  |  |  | 18,61 | 21,49 | 23,44 | 30,28 | 37,70 | 46,11 | 55,68 | 60,42 | 76,77 | 101,44 |
|  |  |  |  |  | 18,81 | 21,80 | 23,82 | 30,72 | 38,25 | 46,78 | 56,47 | 61,29 | 77,88 | 102,90 |
|  |  |  |  |  | 19,14 | 22,10 | 24,16 | 31,15 | 38,79 | 47,44 | 57,29 | 62,17 | 79,00 | 104,37 |
|  |  |  |  |  | 19,40 | 22,41 | 24,49 | 31,59 | 39,34 | 48,11 | 58,09 | 63,05 | 80,12 | 105,84 |
|  |  |  |  |  | — | — | — | 32,02 | 39,88 | 48,77 | 58,90 | 63,92 | 81,23 | 107,36 |
|  |  |  |  |  | — | — | — | 32,42 | 40,42 | 49,43 | 59,70 | 64,80 | 82,35 | 108,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32,89 | 40,97 | 50,10 | 60,51 | 65,67 | 83,46 | 110,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33,33 | 41,52 | 50,77 | 61,31 | 66,55 | 84,58 | 111,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33,76 | 42,06 | 51,43 | 62,13 | 67,43 | 85,70 | 113,17 |

|  | при номиналы*' 72 | )М диаметре ре: (76) | )ьон а, мм 80 | 90 | 100 | ПО | (120) | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,576 | 11,1*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10'836 | 11.^88 | 12J78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,096 | 11.748 | 13,078 | 17,816 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1U356 | 12,028 | 13,398 | L&226 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,616 | 12,308 | 13,698 | 18,636 |  |  |  |  |  |  |
|  | И £76 | 12,588 | 14,018 | 19,046 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12Л36 | 12,868 | 14,318 | 19,456 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12*396 | 13,148 | 14,638 | 19,866 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,656 | 13,428 | 14,938 | 20,276 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12^916 | 13,708 | 15,258 | 20,686 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13Л76 | 13,988 | 15,558 | 21,096 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,436 | 14,268 | 15,678 | 21,506 | 27,669 |  |  |  |  |  |
|  | 13'696 | 14,548 | 16,178 | 21,916 | 28,189 | 34,444 |  |  |  |  |
|  | 13£б6 | 14,828 | 16,498 | 22,326 | 28,709 | 35,084 |  |  |  |  |
|  | 14^216 | 15,108 | 16,798 | 22,736 | 29,229 | 35,724 |  |  |  |  |
|  | 14476 | 15,388 | 17,118 | 23,146 | 29,749 | 36,364 |  |  |  |  |
|  | 14’736 | 15,668 | 17,418 | 23,556 | 30,269 | 37,004 | 42,563 | 46,123 |  |  |
|  | 14 996 | 15,948 | 17,738 | 23,966 | 30,789 | 37,644 | 43,303 | 46,923 |  |  |
|  | 15^256 | 16,228 | 18,038 | 24,376 | 31,309 | 38,284 | 44,043 | 47,723 |  |  |
|  | 15,5i6 | 16,508 | 18,358 | 24,786 | 31,829 | 38,924 | 44,783 | 48,523 |  |  |
|  | 15,776 | 16,788 | 18,658 | 25,196 | 32,349 | 39,564 | 45*523 | 49,323 |  |  |
|  | 16 036 | 17,068 | 18,978 | 25,606 | 32,869 | 40,204 | 46,263 | 50,123 |  |  |
|  | 16^296 | 17,348 | 19,278 | 26,016 | 33,389 | 40,844 | 47,003 | 50,923 |  |  |
|  | 16,556 | 17,628 | 19,598 | 26,426 | 33,909 | 41,484 | 47,743 | 51,723 |  |  |
|  | 16,816 | 18,258 | 19,898 | 26,836 | 34,429 | 42,124 | 48,483 | 52,523 |  |  |
|  | 17'136 | 18,538 | 20,298 | 27,246 | 34,949 | 42,764 | 49,223 | 53,323 |  |  |
|  | 17^396 | 18,818 | 20,598 | 27,656 | 35,469 | 43,404 | 49,963 | 54,123 | 71,666 | 95,825 |
|  | 17,659 | 19,068 | 20,918 | 28,066 | 36,069 | 44,044 | 50,703 | 54,923 | 72,706 | 97,215 |
|  | 17,916 | 19,378 | 21,218 | 28,476 | 36,589 | 44,684 | 51,443 | 55,723 | 73,746 | 98,605 |
|  | 18*176 | 19,668 | 21,538 | 28,886 | 37,109 | 45,324 | 52,183 | 56,523 | 74,786 | 99,995 |
|  | 18’436 | 19,938 | 21,838 | 29,296 | 37,629 | 45,964 | 52,923 | 57,323 | 75,826 | 101,385 |
|  | 18,696 | 20,2)8 | 22,158 | 29,706 | 38,149 | 46,604 | 53,663 | 58,123 | 76,866 | 102,775 |
|  | 18*956 | 20,498 | 22,458 | 30,116 | 38,669 | 47,244 | 54,403 | 58,923 | 77,906 | ш4,1б5 |
|  | 19,216 | 20,778 | 22,778 | 30,526 | 39,189 | 47,884 | 55,143 | 59,723 | 78,946 | 105,555 |
|  | 19,476 | 21,058 | 23,078 | 30,936 | 39,709 | 48,524 | 55,883 | 60,523 | 79,986 | 106,945 |
|  | 19,736 | 21,338 | 23,398 | 31,346 | 40,229 | 49,164 | 56,623 | 61,323 | 81,026 | 108,335 |
|  | 19,996 | 21,618 | 23,698 | 31,756 | 40,749 | 49,804 | 57,363 | 62,123 | 82,066 | 109,725 |
|  |  |  |  | 32,166 | 41,269 | 50,444 | 58,103 | 62,923 | 83,106 | 111,115 |
|  |  |  |  | 32,576 | 41,789 | 51,084 | 58,843 | 63,723 | 84,146 | 112,505 |
|  |  |  |  | 32,986 | 42,309 | 51,724 | 59,583 | 64,523 | 85,186 | 113,895 |
|  |  |  |  | 33,396 | 42,829 | 52,364 | 60,323 | 65,323 | 86,226 | 115,285 |
|  |  |  |  | 33,806 | 43,349 | 53,004 | 61,063 | 66,123 | 87,266 | 116,675 |

ПРИЛОЖЕНИЕ &
Справочное

Теоретическая масса шпильки типа Д, исполнения /, кг».

| ЛлИна шпильки L, мм | 30 | 36 | 42 | 48 | т | 56 | (60) | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 0,48 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,51 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 0,54 | 0,99 | 1,42 |  |  |  |  |  |
| 170 | 0,57 | 1,04 | 1,49 |  |  |  |  |  |
| 180 | 0,60 | 1,09 | 1,56 |  |  |  |  |  |
| 190 | 0,63 | 1,14 | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 200 | 0,66 | 1 19 | 1,70 | 2,23 |  |  |  |  |
| 210 | 0,69 | 1,24 | 1,77 | 2,33 |  |  |  |  |
| 220 | 0,72 | 129 | 1,84 | 2,43 | 2,78 |  |  |  |
| 230 | 0,75 | 1,34 | 1,91 | 2,53 | %90 |  |  |  |
| 240 | 0,78 | 1,39 | 1,98 | 2,63 | 3,02 |  |  |  |
| 250 | 0,82 | 1,44 | 2,05 | 2,73 | 3,14 | 3,88 | 4,69 | 5,45 |
| 260 | 0,85 | 1,49 | 2,12 | 2,83 | 3,26 | 4,01 | 4,85 | 5¦б2 |
| 270 | 0,88 | 1,51 | 2,19 | 2,93 | 3,38 | 4,14 | 5,01 | 5,79 |
| 280 | 0,91 | 1,56 | 2,26 | 3,03 | 3,50 | 4,27 | 5,17 | 5,96 |
| 290 | 0,94 | 1,61 | 2,33 | 3,13 | 3,62 | 4,40 | 5,33 | 6,13 |
| 300 | 0,97 | 1,66 | 2,40 | 3,23 | 3,74 | 4,53 | 5,49 | 6,30 |
| 310 | 1,00 | 1,71 | 2,53 | 3,33 | 3,86 | 4,66 | 5,65 | 6,47 |
| 320 | 1,03 | 1,76 | 2,60 | 3,43 | 3,98 | 4J9 | 5,81 | 6,64 |
| 330 | 1,06 | 1,81 | 2,67 | 3,53 | 4,10 | 4,92 | 5,97 | 6,81 |
| 340 | 1,09 | 1,86 | 2,74 | 3,63 | 4,22 | 5,05 | 6,13 | 6,98 |
| 350 |  | 1,91 | 2,81 | 3,95 | 4,34 | 5,18 | 6,29 | 7Д5 |
| 360 |  | 1,96 | 2,88 | 4,05 | 4,46 | 5,31 | 6,45 | 7,32 |
| 370 |  | 2,01 | 2,95 | 4,15 | 4,58 | 5,44 | 6,61 | 7,49 |
| 380 |  | 2,06 | 3,02 | 4,25 | 4,70 | 8,57 | 6,77 | 7,66 |
| 390 |  | 2,11 | 3,09 | 4,35 | 5,10 | 5,70 | 6,93 | 7.S 3 |
| 400 |  | 2,16 | 3,16 | 4,45 | 5,22 | 5,83 | 7.00 | 5,00 |
| 410 |  | 2,21 | 3,23 | 4,55 | 5,34 | 5,98 | 7J25 | 8,17 |
| 420 |  |  |  | 4,65 | 5,46 | 6,09 | 7,41 | 8!34 |
| 430 |  |  |  | 4,75 | 5,58 | 6,31 | 7,57 | 8,51 |
| 440 |  |  |  | 4,85 | 5,70 | 6,44 | 7,73 | 8,68 |
| 450 |  |  |  |  | 5,82 | 6,57 | 7,89 | 8,85 |
| 460 |  |  |  |  | 5,94 | 6,70 | 8,05 | 9,02 |
| 470 |  |  |  |  | 6,06 | 6,83 | 8,30 | 9,19 |
| 480 |  |  |  |  | 6,18 | 6,96 | 8,46 | 9,36 |
| 490 |  |  |  |  | 6,30 | 7,09 | 8,62 | 9,53 |
| 500 |  |  |  |  | 6,42 | 7,22 | 8,78 | 9,70 |
| 510 |  |  |  |  |  | 7,35 | 8,94 | 10,02 |
| 520 |  |  |  |  |  | 7,48 | 9,10 | 10,19 |
| 530 |  |  |  |  |  |  | 955 | 10,36 |
| 540 |  |  |  |  |  |  | 9,42 | 10,53 |
| 550 |  |  |  |  |  |  | 9,58 | 10,70 |
| 560 |  |  |  |  |  |  |  | 10,87 |
| 570 |  |  |  |  |  |  |  | 11,04 |
| 580 |  |  |  |  |  |  |  | 11,21 |
| 590 |  |  |  |  |  |  |  | 11,38 |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  | 11,55 |
| 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7,77

7,96

8,15

8,34

8,63

8,7?

8,91

9,18

9,29

9,48

9,67

9,86

10,05

10,24

10,43

10,82

10,81

11,00

11.19

11.38

11.57

11.76

12.19

12.38

12.57

12.76

12,95

13,14

13,33

13,52

- 13,90

14,09

при номинальном диаметре резьбы d, мм

| 72 | (74) | 80 | ‘.0 | 100 | ПО | 020) | 125 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9,67

9.93

10,19

10,45

т\

10,97

11,23

11,49

- !Ш
IJU7

- \%П
им

13.31

13.57

13.83

14.09

14.35

14.61

- 15,13
15,39
15,65
15,91
16,27

16.53

- 17,05

17.31

17.57

17.83

18.09

18.35

18.61

18.87

19,13

10,33
10.61
10,89
11,17
11,45
U,73
12,01
12,29
12,57
12,85
13,13
13,41
13,69
13,97
14,25
14.53
14,81
19,09
15,37
15,65
15,93
16,21
16 49
16,77

S,08
>46
,73
М
18,29
16,57
18,85
19,13
mt
19,69
19,97
20,25

20,53

11,66

11,96

12,27

12,58

12.89

13,20

13,51

13,82

14,13

14,44

14,75

15,06

15,37

15,68

15.99

16,30

16,61

16,92

17.23

17,54

17,85

18.16

18,57

18,78

19,22

19,53

19,84

20,15

20,46

20,77

21,08

21*39

21,70

22,01

22,32

22,65

- 16 86
17 27

17.68

18.09

18.50

18.91

19.32

- 73
20,14

- 55
30 96
21,37
21,78
22,19
22,60
23,01
23,42
23,83
24,24
24,65
25,06
25,59
26,00
26,41
26,82
27,23
27,64
28,05

- 28,87
29,28

29.69

30.10

30.51

30.92

31.33

31,74

24,56

25.08

- 26.12
26,54

27.16

- 28,20

28.72

29.24

29.76

30.28

- ЗЛ .32
31,84
32.52
38,04
Зв,56

34.08

- 35,12
35,64

36.16

- 37,20

37.72

38.24

36.76

39.28

39.80

40,32

29,96

30,60

31,24

31,88

32,52

33,16

33,80

34,44

35,08

35,72

36,36

37.00

37.64

38.28

38.92

- 40,30

41.00

41.64

42.28

42.92

- 44,20
44,84

45,48

46,76

47,40

48,04

48,68

49,32

38,10

38,82

39,54

40,26

40,98

41,70

42,42

43,14

43,86

44,58

45,30

46,02

46,74

47.46

48,18

48,90

49,62

50,34

51,06

51,78

52,50

59,22

53,94

54,66

55,38

56,10

41.75

42.55

43.35

44.15

44.95

45.75

46.55

47.35

48.15

48.95

49.75

50.55

51.35

52.15

52.95

53.75

54.55

55.35

56.15

56.95

57.75

58.55

- 6015

60.95

61.75

64,32

65,35

66,38

67,11

68,44

69,47

70,50

71,53

72,56

73,59

71,62

75,65

76,68

77,71

78,74

79,77

86,16

87,54

88,92

90,30

91,68

93,06

94,44

95,82

97,20

98,58

99,96

101,34

102,72

104,10

105,48

106,86

Теоретическая масса шпильки типа Д, исполнения 9* кг ж,

| Длина шпильки JU мм | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 0,44 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,47 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 0,50 | 0>92 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 0,53 | 0,97 | 1,46 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 0,56 | 1,02 | 1,53 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 0,59 | 1,07 | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 0,62 | 1,12 | 1,67 | 2,34 |  |  |  |  |  |
| 210 | 0,65 | 1,17 | 1,74 | 2,44 |  |  |  |  |  |
| 220 | 0,68 | 1,22 | № | 2,54 | 2,97 |  |  |  |  |
| 230 | 0,71 | 1,27 | 1,88 | 2,64 | 3,09 |  |  |  |  |
| 240 | 0,74 | 1,32 | 1,95 | 2,74 | 3,21 |  |  |  |  |
| 250 | 0,78 | 1,37 | 2,02 | 2,84 | 3,33 | 3,79 | 4,68 | 5,30 |  |
| 260 | 0,81 | 1,42 | 2,09 | 2,94 | 3,45 | 3,92 | 4,84 | 6,47 |  |
| 270 | 0,84 | М8 | 2,16 | 3,04 | 3,57 | 4,05 | 5,00 | 5,64 |  |
| 280 | 0,87 | 1,53 | 2,23 | 3,14 | 3,69 | 4,18 | 5,16 | 5,81 |  |
| 290 | 0,90 | 1,58 | 2,30 | 3,24 | 3,81 | 4,31 | 5,32 | 5,98 |  |
| 300 | 0,93 | 1,63 | 2,37 | 3,34 | 3,93 | 4,44 | 5,48 | 6,15 |  |
| 310 | 0,96 | 1,68 | 2,46 | 3,44 | 4,05 | 4,57 | 5,64 | 6,32 |  |
| 320 | 0,99 | 1,73 | 2,53 | 3,54 | 4,17 | 4,70 | 5,80 | 6,49 |  |
| 330 | 1,02 | 1,78 | 2,60 | 3,64 | 4,29 | 4,83 | 5,96 | 6,66 | 7,59 |
| 340 | 1,05 | 1,83 | 2,67 | 3,74 | 4,41 | 4,96 | 6,12 | 6,83 | 7,78 |
| 350 |  | 1,88 | 2,74 | 3,79 | 4,53 | 5,09 | 6,28 | 7,00 | 7,97 |
| 360 |  | 1,93 | 2*81 | 3,84 | 4,65 | 5,22 | 6,44 | 7,17 | 8,16 |
| 370 |  | 1,98 | 2,88 | 3,94 | 4,77 | 535 | 6,60 | 7,34 | 8,35 |
| 380 |  | 2,03 | 2,95 | 4,04 | 4,89 | 5,48 | 6,76 | 7,51 | 8,54 |
| 390 |  | 2,08 | 3,02 | 4,14 | 4,93 | 8,61 | 6,92 | 7,68 | 8,73 |
| 400 |  | 2,13 | 3,09 | 424 | 8,01 | 8,74 | 7,08 | 7,85 | 8,92 |
| 410 |  | 2,18 | 3,16 | 4,34 | 6,13 | 6,87 | *£4 | 8,$2 | 9.11 |
| 420 |  |  |  | 4,44 | 5,25 | 6,00 | 1 7,40 | 8,19 | 9,30 |
| 430 |  |  |  | 4,54 | 5,37 | 6,17 | 7,66 | 8,36 | 9,49 |
| 440 |  |  |  | 4,65 | 5,49 | 6,30 | 7,72 | 8,53 | 9,68 |
| 450 |  |  |  |  | 5,61 | 6,43 | 7,88 | 8,70 | 9,87 |
| 460 |  |  |  |  | 5,73 | 6,56 | 8,04 | 8,87 | 10,06 |
| 470 |  |  |  |  | 5,85 | 6,69 | 8,25 | 9,04 | 10,25 |
| 480 |  |  |  |  | 5,97 | 6,82 | 8,41 | 9,21 | 10,44 |
| 490 |  |  |  |  | 6,09 | 6,95 | 8,57 | 9^38 | (0,63 |
| 500 |  |  |  |  | 6,21 | 7,08 | 8,73 | 9,65 | [0,82 |
| 510 |  |  |  |  |  | 7,21 | 8,89 | 9,79 | 11,01 |
| 520 |  |  |  |  |  | 7,34 | 9,05 | 9,97 | 11,20 |
| 530 |  |  |  |  |  |  | У,а1 О V7 | 10,13 | 11,39 |
| 540 |  |  |  |  |  |  | У,0/ Q W | 10,31 | 11,58 |
| 550 |  |  |  |  |  |  |  | 10,47 | 11,89 |
| 560 |  |  |  |  |  |  |  | 10,65 | 12,08 |
| 570 |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 | 12,27 |
| 580 |  |  |  |  |  |  |  | 10,99 | 12,46 |
| 590 |  |  |  |  |  |  |  | 11,15 | 12,65 |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  | 11,33 | 12,84 |
| 610 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,03 |
| 620 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,22 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,41 |
| 640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1з;ео |
| 650 660 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,79 |
| 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7Ю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

при номинальном диаметре резьбы d, мм

72

(76)

80

90

100

по

(120)

(125)

140

160

64,40

65,44

66,48

67,52

68,56

69,60

70,64

71,68

72,72

73,76

74,80

75,84

76,88

77,92

78,96

80,00

86,62

88,01

89,40

90,79

92,18

93,57

94,96

96,35

97,74

99,13

100,52

101,91

103,30

104,69

106,08

107,47

9,55

9,81

10,07

10,33

10,50

10,85

11,11

11,37

11,63

11.89

12,15

12.41

12.67

12.93

- 13 45

13.71

13.97

- 14,49

14,75

15,01

15,27

15,53

15,79

16,11

16,37

16,63

16.89

37,35

17.41

17.67

17.93

- 18,45

18.71

- 3 9,24
10,52

13,80

it ,0В

11,36

11,64

11,92

12,20

13,48

- 13,04
13,32

- 13,88

14,16

14,44

14,72

15,00

15,28

- 15,84

- 16,40

16,68

17,31

- 17,87

18,15

- 18,71
18,99
19,27

19,55

19,83

20,11

20,39

20,67

11.83

12.13

12.45

12.75

13.07

13,37

- 13,99

14,31

14,61

14,93

15,23

15,55

15,85

16,17

16,47

15.79

17,09

- 17,71

18.08

18,33

18.65

18,95

19,36

19.65

- 20,27

20.50

20.80

21,21

21.51

21.83

22.13

22.45

22.75

15.83

16.24

- 17,06

- 17,88

18,29

18,70

19,11

19,52

19,92

20,33

20.74

21.15

21.56

21.97

22,58

22.79

23.20

23.61

24.02

24.43

24.84

25.25

25.75

26.16

25.57

26.98

27,39

27.80

28.21

28.62

29.03

29.44

29.85

39.26

30,67

31,08

- 31,90

24.52

25.04

- 2 3,08

26,60

27.12

27.64

28,16

- 29,20

29,72

30,24

30,76

31,28

31,80

32,40

32,92

35,44

33,95

34,48

35,00

35.52

36.04

36.56

37,08

37,60

38.12

38.64

39,16

- 4 9,20
£ 3,91
31„55
32,19

- 33,47
34,11

- 35,39
35,03
35,67

37,31

37,95

- 30,23
39,87
4 3,61

41,25

41,89

42,53

- 43,81

44,45

45,09

45,73

46,37

47,01

47,65

48,29

48,93

49,57

36,17

36,91

30,63

40,37

41.00

- 42,Е 5

43.29

44.01

- 45,47

46,21

- 47,67

48.30

49,13

49,85

50,59

51.31

- 52,77
53,51
54,23
54,97

- 56,43
41*73

42.53

43.33

44.13

44.93

45.73

- 47*33

48.13

- 49J3

50.53

51.33

52.13

- 53J3

54.53

55.33

56.13

56.93

57.73

58.53

59.33

- 60,9*3

61.73

Приложение 8 опра&очное, (Исключено, Иам. Jfc 2).