ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

ISO 7050:2011
Cross-recessed countersunk (flat) head tapping screws
(IDT)

Издание официальное

Москва
Стандарт информ
2014

ГОСТРИСО 7050—2012

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский
научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»
(ВНИИНМАШ)иОбществомсограниченнойответственностью«РМ-Центр» (ООО «PM-Центр») на осно-
ве собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в
пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 23 ноября 2012 г. № 1128-ст

- Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту
ISO 7050:2011 «Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем»
(ISO 7050:2011 «Cross-recessed countersunk (flat) head tapping screws»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна-
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о
которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВЗАМЕНГОСТРИСО7050—93

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан-
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уве-
домление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя
«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещают-
ся также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost. ги)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

ГОСТРИСО 7050—2012

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

Cross-recessed countersunk (flat) head tapping screws

Дата введения — 2014—01—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики самонарезающих винтов с потайной головкой
и крестообразным шлицем с резьбой от ST2.2 до ST9.5 включительно.

- Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы необходимо использовать при применении настоящего стан-
дарта. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссы-
лок — последнее издание указанного стандарта (включая любые поправки).

ИСО 225 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров
(ISO 225, Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions)

ИС01478 Резьба самонарезающих винтов (IS01478, Tapping screws thread)

ИСО 2702 Винты самонарезающие, стальные, термообработанные. Механические свойства
(ISO 2702, Heat-treated steel tapping screws — Mechanical properties)

ИСО 3269 Изделия крепежные. Приемочный контроль (ISO 3269, Fasteners — Acceptance
inspection)

ИСО 3506-4 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей
стали. Часть 4. Самонарезающие винты (ISO 3506-4, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless
steel fasteners — Part4:Tapping screws)

ИСО4042 Изделия крепежные. Электролитические покрытия (ISO4042, Fasteners —Electroplated
coatings)

ИСО 4757 Шлицы крестообразные для винтов (ISO 4757, Cross recesses for screws)

ИСО 4759-1 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точнос-
ти А, В и С (ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A,
В and C)

ИСО 7721 Винты с потайной головкой. Конструкция головки и калибры для контроля (ISO 7721,
Countersunk head screws — Head configuration and gauging)

ИСО 7721-2 Винты с потайной головкой. Часть 2. Глубина вхождения крестообразного шлица
(ISO 7721-2, Countersunk flat head screws — Part 2: Penetration depth of cross recesses

ИСО 8992 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек (ISO 8992,
Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts)

ИСО 10683 Изделия крепежные. Неэлектролитические цинк-ламельные покрытия (ISO 10683,
Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings)

ИСО 16048 Пассивация крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали
(ISO 16048, Passivation of corrosion-resistant stainless-steel fasteners)

Издание официальное

ГОСТРИСО 7050—2012

- Размеры

Размеры винтов указаны на рисунке 1 и в таблице 1.
Символы и обозначения размеров по ИСО 225.

* Кромка скругленная или прямая.

11 Размер а измеряют от головки до первого полного витка резьбы.

Рисунок 1 — Винт самонарезающий с потайной головкой и крестообразным шлицем

Таблица 1 — Размеры
В миллиметрах

| Резьба d | ST 2.2 | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 | ST 8 | ST 9.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ра | 0.8 | 1,1 | 1.3 | 1,4 | 1.6 | 1,8 | 1,8 | 2.1 | 2,1 |
| а | не более | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2,8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
| d* | Теоретич? | не более | 4,4 | 6.3 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 11.5 | 12,6 | 17,3 | 20,0 |
|  | Действит. | не более | 3.8 | 5,5 | 7.3 | 8,4 | 9.3 | 10,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 |
|  |  | не менее | 3.5 | 5,2 | 6.9 | 8,0 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15,4 | 17,8 |
| К | не более | 1.10 | 1.70 | 2,35 | 2.60 | 2,80 | 3.00 | 3,15 | 4.65 | 5,25 |
| г | не более | 0,8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,0 |
| Кресто- образный шлиц | шлиц № | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тип Н | m | справ. | 1.9 | 3,2 | 4.4 | 4,6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10,0 |
|  |  | Глубина | не более | 1.2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3.2 | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 5,7 |
|  |  |  | не менее | 0.9 | 1,7 | 1.9 | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 5,1 |
|  | ТипИ | m | справ. | 2.0 | 3,0 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 |
|  |  | Глубина | не более | 1.20 | 2.01 | 2,20 | 2.51 | 3,05 | 3.18 | 3,45 | 4.60 | 5,64 |
|  |  |  | не менее | 0,95 | 1,76 | 1.75 | 2,06 | 2,60 | 2,73 | 3,00 | 4,15 | 5,19 |
| у. справ | Тип С | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
|  | Тип F | 1.6 | 2,1 | 2.5 | 2,8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
|  | Тип R | — | — | 2,7 | 3,2 | 3.6 | 4,3 | 5,0 | 6,3 | — |
| 1ь |  |
| Тип С и Тип R | THnF |  |
| номин. | не менее | не более | не менее | не более |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 3.7 | 5.3 | 3.7 | 4.5 |  |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 6.5 | 5.7 | 7.3 | 5.7 | 6.5 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 9.5 | 8.7 | 10,3 | 8.7 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 13 | 12.2 | 13.8 | 12.2 | 13,0 |  | Область |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15.2 | 16.8 | 15.2 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 18.2 | 19,8 | 18.2 | 19,0 |  |  |  |  | предпочтительных |  |  |
| 22 | 21,2 | 22,8 | 20.7 | 22,0 |  |  |  |  |  |  | длин |  |
| 25 | 24.2 | 25,8 | 23.7 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 30.7 | 33,3 | 30.7 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 36.7 | 39,3 | 36.7 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 43.7 | 46,3 | 43.5 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 48.7 | 51,3 | 48.5 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

а Р— шаг резьбы.

ь В соответствии с ИСО 7721.

е Размеры длин, обозначенные тире (—). не изготавливают.

ГОСТРИСО 7050—2012

- Технические требования и ссылочные стандарты

Технические требования в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 — Технические требования и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь, в соответствии с ИСО 2702 | Коррозионно-стойкая сталь |
| --- | --- | --- |
| Общие требования | ИСО 8992 |
| Резьба | ИСО 1478 |
| Крестообразный шлиц | ИСО 4757, ИСО 7721-2 |
| Механические свойства | Марка стали/стеоень твердости | — | А2-20Н. А4-20Н. А5-20Н |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 2702 | ИСО 3506-4 |
| Допуски | Класс точности | А |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 4759-1 |
| Отделка — покрытие | Без отделки/по Требования к электролитическим покрытиям по ИСО 4042. Требования к неэлектролитичес- ким цинк-ламельным покрытиям по ИСО 10683. Дополнительные требования, дру- гая отделка или другие покрытия должны быть согласованы между поставщиком и покупателем | крытия Требования к пассивации по ИСО 16048 |
| Приемка | Приемочный контроль по ИСО 3269 |

- Обозначение

Пример 1

Винт самонарезающий с потайной головкой и крестообразным шлицем с размером резьбы ST3.5,
номинальной длиной I= 16мм, изготовленный из стали (St) в соответствии с ИСО 2702, соскругленным
концом (типа R) и крестообразным шлицем типа Z обозначают следующим образом:

Винт самонарезающий ГОСТР ИСО 7050— ST3,5 ■* 16 — St — R — Z

Пример 2

Винт самонарезающий с потайной головкой и крестообразным шлицем с размером резьбы ST3,5,
номинальной длиной 1-16 мм, изготовленный из нержавеющей стали (А4-20Н) в соответствии с
ИСО 3506-4, со скругленным концом (тип R) и крестообразным шлицем типа Н обозначают следующим
образом:

Винт самонарезающий ГОСТР ИСО 7050 — ST3.5 х16 — А4-20Н — R — Н

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации
(и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)

Таблица ДАЛ

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ИСО 225 |  | « |
| ИСО 1478 | IDT | ГОСТ Р ИСО 1478—93 «Резьба самонарезающих винтов» |
| ИСО 2702 | IDT | ГОСТ Р ИСО 2702—2009 «Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства» |
| ИСО 3269 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3269—2009 «Изделия крепежные. Приемочный контроль» |
| ИСО 3506-4 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3506-4—2009 «Механические свойства крепеж- ных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 4. Самонарезающие винты» |
| ИСО 4042 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4042—2009 «Изделия крепежные. Электроли- тические покрытия» |
| ИСО 4757 | NEQ | ГОСТ 10753—86 «Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля» |
| ИСО 4759-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4759-1—2009 «Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А. В и С» |
| ИСО 7721 | IDT | ГОСТ Р ИСО 7721—2011 «Винты с потайной головкой. Конструкция головки и калибры для контроля» |
| ИСО 7721-2 | ЮТ | ГОСТ Р ИСО 7721-2—2011 «Винты с потайной головкой. Часть 2. Глубина вхождения крестообразного шлица» |
| ИСО 8992 | ЮТ | ГОСТ Р ИСО 8992—2011 «Изделия крепежные. Общие требо- вания для болтов, винтов, шпилек и гаек» |
| ИСО 10683 | — | • |
| ИСО 16048 | — | • |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |
| Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот- ветствия стандартов: ЮТ — идентичные стандарты; NEQ — неэквивалентные стандарты. |

ГОСТ Р ИСО 7050—2012

УДК 621.882.215.091.5:006.354	ОКС 21.060.10	Г32	ОКП 65000

Ключевые слова: изделия крепежные, винты самонарезающие, потайная головка, крестообразный
шлиц

Редактор А.В. Барандаее
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор В.И. Варенцова
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 25.02.2014. Подписано 8 печать 12.03.2014. Формат 60 х 84^. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-иэд. л. 0.60. Тираж 73 экз. Зак. 390.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва. Гранатный пер., 4.
www.gostlnfo.ru	info@gostinfo.ru

# Text boxes

ГОСТ Р исо

7050—

2012

d) Тип Н - Крестообразный шлиц

в) Тип Z - Крестообразный шлиц