ГОСТ 7786-81

Группа Г31

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ

КЛАССА ТОЧНОСТИ С

Конструкция и размеры

Countersunk square shoulder bolts, product grade C. Construction and dimensions

МКС 21.060.10

ОКП 12 8200

Дата введения 1982-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. N 2 дата введения установлена 01.01.82

Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

ВЗАМЕН ГОСТ 7786-72

ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1986 г., апреле 1987 г. (ИУС 9-86, 8-87).

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с потайной головкой и квадратным подголовком с номинальным диаметром резьбы от 5 до 20 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2325-80.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.

Таблица 1

мм

| Номинальный диаметр резьбы | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр головки | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 |
| Высота головки и подголовка ( 16) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Сторона квадратного подголовка | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Длина резьбы | Для 120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
|  | Для 120 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 |

Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8, длиной 60 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием, толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:

Болт M12x60.36.016 ГОСТ 7786-81

Таблица 2

мм

Примечания:

1. Болты изготовляют с длинами, заключенными между жирными линиями.

2. Болты в области от верхней жирной линии до пунктирной линии изготовляют с резьбой до подголовка.

3. Резьба - по ГОСТ 24705-2004, шаг резьбы - крупный. Сбег и недорез - по ГОСТ 27148-86. Концы болтов - по ГОСТ 12414-94.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3а. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовлять болты с полем допуска резьбы 6е.

3б. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.

3а, 3б. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

4. Диаметр гладкой части стержня  примерно равен среднему диаметру резьбы или номинальному диаметру резьбы.

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Механические свойства болтов должны соответствовать классам прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 и 8.8.

4, 5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

6. Теоретическая масса указана в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Длина болта , мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 20 | 2,908 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3,498 | 5,240 | 9,66 | 16,40 | - | - | - |
| 30 | 4,080 | 6,086 | 11,20 | 18,84 | 30,19 | - | - |
| 35 | 4,678 | 6,932 | 12,74 | 21,28 | 33,73 | - | - |
| 40 | 5,268 | 7,777 | 14,28 | 23,72 | 37,27 | 71,71 | - |
| 45 | 5,859 | 8,621 | 15,81 | 26,16 | 40,81 | 78,04 | - |
| 50 | 6,448 | 9,466 | 17,35 | 28,61 | 44,35 | 84,37 | 131,7 |
| 55 | 7,038 | 10,311 | 18,89 | 31,05 | 47,89 | 91,09 | 141,9 |
| 60 | 7,628 | 11,156 | 20,43 | 33,49 | 51,43 | 97,62 | 152,1 |
| 65 | 8,218 | 12,001 | 21,97 | 35,93 | 54,97 | 104,15 | 162,3 |
| 70 | 8,808 | 12,845 | 23,51 | 38,38 | 58,51 | 110,67 | 172,6 |
| 75 | 9,399 | 13,690 | 25,05 | 40,82 | 62,05 | 117,20 | 182,8 |
| 80 | 9,989 | 14,535 | 26,59 | 43,26 | 65,59 | 123,73 | 193,1 |
| 90 | - | 16,225 | 29,67 | 48,27 | 72,67 | 136,78 | 213,5 |
| 100 | - | - | 32,75 | 56,08 | 79,75 | 149,84 | 234,0 |
| 110 | - | - | - | 58,04 | 86,83 | 162,89 | 254,5 |
| 120 | - | - | - | 62,92 | 93,91 | 175,94 | 274,9 |
| 130 | - | - | - | 67,81 | 100,99 | 188,10 | 295,4 |
| 140 | - | - | - | 72,69 | 108,07 | 202,05 | 315,9 |
| 150 | - | - | - | 77,58 | 115,15 | 215,11 | 336,3 |
| 160 | - | - | - | - | 122,23 | 228,16 | 356,8 |
| 170 | - | - | - | - | 129,31 | 241,21 | 377,3 |
| 180 | - | - | - | - | 136,39 | 254,26 | 397,7 |
| 190 | - | - | - | - | 143,47 | 267,31 | 418,2 |
| 200 | - | - | - | - | 150,55 | 280,36 | 438,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

Болты. Технические условия.

Конструкция и размеры: Сб. стандартов. -

М.: Стандартинформ, 2006