ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
КЛАССА ТОЧНОСТИ В

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2006

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАНКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
КЛАССА ТОЧНОСТИ В

Конструкция и размеры

High strength nuts of product grade B.
Construction and dimensions

МКС 21.060.20
ОКСТУ 12 8300

Издание официальное
★

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1984 г. (ИУС 2—85).

мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг резьбы | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Высота т | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 |
| Размер под ключ S | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| Диаметр описанной окружности е, не менее | 29,9 | 33,3 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 72,1 | 83,4 |
| da | не менее | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|  | не более | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |

П римечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

П ример условного обозначения гайки диаметром резьбы d = 20 мм, полем
допуска 6Н, для болта с наименьшим временным сопротивлением ов = 1100 МПа (110 кгс/мм2),
климатического исполнения У, категории размещения 1:

Гайка М20-6Н.110ГОСТ 22354- 77

То же, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1:

Гайка М20-6Н.110.ХЛ1 ГОСТ22354- 77

- Резьба - по ГОСТ 24705-2004.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

За. Допуски, не указанные на чертеже и в таблице, а также методы контроля размеров и отклоне-
ний формы и расположения поверхностей — по ГОСТ 1759.1—82.

36. Дефекты поверхности и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83.

За, 36. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

- Технические требования — по ГОСТ 22356—77.

Теоретическая масса гаек приведена в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса гаек

| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг = | Номинальный диаметр резьбы d, мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг = |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 50 | (27) | 224 |
| (18) | 66 | 30 | 213 |
| 20 | 80 | 36 | 368 |
| (22) | 108 | 42 | 611 |
| 24 | 171 | 48 | 921 |

# Footnotes

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309
дата введения установлена

01.01.79

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 28.07.92 № 791

Стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В к высокопрочным болтам
по ГОСТ 22353-77.

Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

# Text boxes

ГОСТ 22354-77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ

22354-77

Перепечатка воспрещена