МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ**

**СТАНДАРТ**

**ГОСТ** 16017— 2014

**БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ**СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Технические условия

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2015

**ГОСТ 16017—2014**

**Предисловие**

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан­дартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу­дарственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей со­общения Императора Александра I» (ФГБОУ ВПО «ПГУПС»)
2. ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 524 «Желез­нодорожный транспорт»
3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 декабря 2014 г. N« 46-2014 )

За принятие стандарта проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166)004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | КZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстацдартлары» |
| Узбекистан | uz | Узстандарт |
| Украина | UA | Гослотребстандарт Украины |

1. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 фев­раля 2015 г. No 87-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 16017—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 года.
2. ВЗАМЕН ГОСТ 16017-79

*Информация об изменениях х настоящему стандарту публикуется* в *ежегодном информаци­онном указателе* *«Национальные стандарты*», а *текст изменений и поправок* - в *ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты*». *В случав пересмотра (замены) или от­мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежвмесяч- ном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования* - *на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро­изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде­рального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ 16017—2014

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ

ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Технические условия

Inserted bolts for га К track fastenings. Specifications

**Дата введения — 2015—07—01**

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на закладные болты (далее - болты) нормальной точно­сти (класс точности В по ГОСТ 1759.1\*). применяемые для прикрепления металлических подкладок или рельсов к железобетонным подрельсовым основаниям в рельсовых скреплениях и устанавливает технические условия.

1. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударствен­ные стандарты:

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозион­ная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82. ИСО1464-80, ИСО 2106-82) Единая система защиты от корро­зии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей

ГОСТ 1759.2-82 (СТ СЭВ 2179-80) Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля\*

ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы ис­пытаний\*\*

ГОСТ 5378-88 (СТ СЭВ 850-87) Угломеры с нониусом. Технические условия ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 17769-83 (ИСО 3269-99) Изделия крепежные. Правила приемки\*\*\*

ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) Статистический контроль качества. Методы случайного от­бора выборок штучной продукции

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия

‘ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 «Изделия крепежные. Дефекты поверхно­сти. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения».

\*\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) «Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний».

\*\*\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 3269-2009 «Изделия крепежные. Приемочный кон­троль».

Издание официальное

**1**

**ГОСТ 16017—2014**

ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Осиовмые нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 24997-2004 (ИСО 1502:1996) Калибры для метрической резьбы. Допуски

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы­лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы­пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяю­щим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

1. **Термины и определения**

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

владелец инфраструктуры железнодорожного транспорта: Юридическое лицо или индиви­дуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру железнодорожного транспорта общего поль­зования на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на ос­новании договора.

1. **Конструкция и размеры**
	1. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на рисунке 1.

**2**

ГОСТ 16017—2014

Вариант указательной канавки

**3**

**ГОСТ 16017—2014**

12 nin

А-А

‘ *Размеры указаны* с *учетом высоты швов от разъема матриц, наплывов металла в углах подголовка и за­усенцев от обсечки облоя.*

" *Размеры,* в том числе *подлежащие контролю при подтверждении минимально-необходимых требований безопасности.*

Рисунок 1 - Конструкция и размеры болтов

***Пример условного обозначения закладного болта класса точности В, диаметром резьбы d*** = ***22 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8д, длиной 175 мм, класса проч­ности 4.8, из спокойной стали, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматирован- ным:***

***Болт М22 - 8g х 175.48.С.0115***

***То же, длиной 200 мм***

Болт М22 - 8g х 200.48.С.0115

* 1. Допускается изготовление болтов длиной от 145 до 225 мм и длиной резьбы в пределах от 40 до 84 мм. Длина болта закладного и его резьбы указывается в заказе владельца инфраструктуры. При этом длина болта должна назначаться кратной 5 мм. а длина резьбы кратной:
* 4 мм - при длине резьбы до 60 мм включительно:
* 6 мм - при длине резьбы свыше 60 мм.
1. Технические требования
	1. Основные характеристики, требования к материалам
		1. Смещение оси головки и подголовка относительно оси стержня болта - не более 0.9 мм.
		2. Утолщение стержня под головкой - не более 1 мм на длине 25 мм.
		3. Допускается отклонение от перпендикулярности оси указательной канавки к большой оси головки болта до 5е' и смещение оси канавки от диаметрального его положения до 2 мм.

Смещение канавки по меньшей оси не контролируется.

* + 1. Механические свойства болтов должны соответствовать классу прочности 4.8 или 5.8 по ГОСТ 1759.4.
		2. Болты при трех кратном завинчивании и отвинчивании должны иметь коэффициент эакру-

**4**

ГОСТ 16017—2014

чиваиия не более 0.20 и не менее 0.14.

* + 1. Резьба - по ГОСТ 24705. Поле допуска 8д по ГОСТ 16093.
		2. Допускаемые дефекты поверхности болтов - по ГОСТ 1759.2\*
		3. Болты должны иметь защитное цинково-хроматированное или цинково-пассивированное покрытие толщиной от 9 до 18 мкм. Требования к покрытию должны соответствовать ГОСТ 9.301. По согласованию с владельцем инфраструктуры закладные болты могут изготавливаться без покрытия.
		4. Теоретическая масса 1000 болтов - 635 кг. Изменение массы 1000 болтов при изменении их длины на 10 мм не должно быть более 25,7 кг.
	1. Маркировка

На головке каждого болта должна быть выкатана выпуклая маркировка, содержащая товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя и год изготовления (две последние араб­ские цифры).

Высота знаков маркировки - не менее 8 мм. толщина - не менее 1 мм. выпуклость - не менее 0.5 мм.

* 1. Упаковка

Упаковка болтов и маркировка тары - по ГОСТ 18160.

1. **Правила приемки**
	1. Категории испытаний
		1. Для контроля соответствия болтов требованиям настоящего стандарта проводят испыта­ния:
* приемо-сдаточные;
* типовые.
	+ 1. Приемку болтов проводит служба технического контроля предприятия-изготовителя. При­емку проводят по результатам приемо-сдаточных испытаний.

Приемо-сдаточные испытания проводят по ГОСТ 15.309. Болты, принятые службой техническо­го контроля предприятия-изготовителя, предъявляют для приемочного контроля представителю за­казчика по требованию.

Результаты приемки болтов хранят на предприятии-изготовителе не менее трех лет с момента их изготовления.

* 1. Приемо-сдаточные испытания
		1. Приемо-сдаточные испытания болтов проводят партиями. Партия должна состоять из болтов, изготовленных по одному технологическому процессу из металла одной плавки и предъявля­емых к приемке по одному документу.

По согласованию между владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта и изгото­вителем допускается комплектование партии из болтов одного типоразмера, изготовленных по одно­му технологическому процессу без учета принадлежности к одной плавке.

Правила приемки и размер партии - по ГОСТ 17769\*\* для изделий класса точности В.

Число гаек для испытаний на трех кратное завинчивание и отвинчивание (см. 5.1.5) - не менее 5 гаек от партии.

* + 1. Отфужаемые партии болтов следует сопровождать паспортом качества, в котором указа­ны:
* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес.
* номер и размер партии;
* длина, вид исполнения, вид и толщина защитного покрытия:
* класс прочности, марка стали;

‘ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 «Изделия крепежные. Дефекты поверхно­сти. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения».

"\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 3269-2009 «Изделия крепежные. Приемочный кон­троль».

**5**

**ГОСТ 16017—2014**

• вид временной противокоррозионной защиты и срок защиты (для болтов без защитного по­крытия);

- результаты приемки.

Допускается внесение в паспорт качества дополнительной информации, не противоречащей требованиям настоящего стандарта.

Паспорт качества должен быть подписан представителями службы технического контроля.

* + 1. Показатели и порядок проведения приемо-сдаточных испытаний приведен в таблице 1.

Таблица 1- Показатели и порядок проведения приемо-сдаточных испытаний

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контролируемый параметр | Пункт, подпункт стандарта, содержащие требования, которые проверяют при приемо-сдаточных испытаниях | Метод кон­троля |
| 1 Внешний вид | 5.1.1-5.1.3 | 7.1 |
| 2 Размеры | 4.1. 4.2. 5.1.6 | 7.1 |
| 3 Качество поверхности | 5.1.7 | 7.2 |
| 4 Механические свойства | 5.1.4 | 7.3 |
| 5 Коэффициент закручивания | 5.1.5 | 7.4 |
| 6 Защитное покрытие | 5.1.8 | 7.5 |
| 7 Маркировка | 5.2 | 7.6 |

* 1. Типовые испытания
		1. Типовые испытания проводят в случае изменения технологического процесса изготовле­ния болтов, а также в случае изменения применяемых материалов.
		2. Порядок проведения типовых испытаний и оценка результатов по ГОСТ 15.309 (приложе­ние А).
1. Методы контроля
	1. Проверку размеров (см. 4.1, 4.2), внешнего вида болтов, формы и расположения поверхно­стей (см. 5.1.1-5.1.3) следует производить при помощи штангенциркуля типа ШЦ-II по ГОСТ 166. уг­ломера типа 2 по ГОСТ 5378 и предельных калибров. Размеры резьбы (см. 5.1.6) - предельными калибрами по ГОСТ 24997.
	2. Методы контроля дефектов поверхности (см. 5.1.7) - по ГОСТ 1759.2\*
	3. Механические свойства болтов (см. 5.1.4) - по ГОСТ 1759.4\*\*. Измерение твердости и испы­тание на разрыв на косой шайбе не проводят.
	4. Коэффициент закручивания (см. 5.1.5) - по ГОСТ 22356.
	5. Контроль качества защитного покрытия (см. 5.1.8) - по ГОСТ 9.302.
	6. Контроль нанесенной маркировки (см. 5.2) производят визуально, без применения увеличи­тельных приборов.
	7. Для целей обязательного подтверждения соответствия от партии, прошедшей приемо­сдаточные испытания, комплектуют методом отбора «вслепую» по ГОСТ 18321 (подраздел 3.4) вы­борку, размером в соответствии с ГОСТ 17769\*\*\* для изделий класса точности В.
2. Транспортирование и хранение
	1. Транспортирование болтов без упаковки в тару на железнодорожных платформах не допус­кается.
	2. Болты без защитного покрытия при хранении подвергают консервации по ГОСТ 9.014 на срок, обеспечивающий защиту от коррозии не менее одного года.
	3. Условия хранения болтов без защитного покрытия - 6 по ГОСТ 15150. болтов с защитным покрытием - 8 по ГОСТ 15150.

' В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 «Изделия крепежные. Дефекты поверхно­сти. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения».

\*\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) «Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний».

'\*\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 3269-2009 «Изделия крепежные. Приемочный кон­троль»

**6**

ГОСТ 16017—2014

1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации не менее 100 млн тонн брутто пропущенного груза, но не более трех лет со дня укладки в путь.

**7**

**ГОСТ 16017—2014**

УДК 621.882.6:006.354 МКС 45.080

Ключевые слова: болты закладные, резьба метрическая, размеры, исполнения

**8**

Подписано в почать 20.03.2015. Формат 60х84'/а.

Уел. печ. л. 1.40. Тираж 31 экз. Зак. 1238

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Мосхва, Гранатный пер.. 4. www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

МКС 45.080

Изменение № 1 ГОСТ 16017—2014 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорож­ного пути. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­токол № 114-П от 20.12.2018)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14466

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KG, RU, TJ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Предисловие. Заменить ссылки: ГОСТ 1.0—92 на ГОСТ 1.0—2015. ГОСТ 1.2—2009 на ГОСТ 1.2—2015.

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 22356—77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия»; заменить ссылки.

«ГОСТ 9.302—88 (ИСО 1463—82, ИСО 1464—80, ИСО 2106—82) на ГОСТ 9.302—88;

ПОСТ 5378-88 (СТ СЭВ 850—87) на ГОСТ 5378—88;

ГОСТ 18321—73 (СТ СЭВ 1934—79) на ГОСТ 18321—73»,

«ГОСТ 1759.4—87 (ИСО 898-1—78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний\*\*» на «ГОСТ ISO 898-1—2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы»;

«ГОСТ 17769—83 (ИСО 3269—99) Изделия крепежные. Правила приемки\*\*\*» на «ГОСТ ISO 3269—2015 Изделия крепежные. Приемочный контроль»;

ГОСТ 1759.1—82 дополнить знаком сноски — \*:

заменить ГОСТ 1759.2—82 (СТ СЭВ 2179—80) на ГОСТ 1759.2—82;

заменить знак сноски: \* на \*\*;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 9.303—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и не­металлические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 32894—2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения»;

сноски \*. \*’ изложить в новой редакции:

«

' В Российской Федерации действует ГОСТ ISO 4759-1—2015 «Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Боты, вингы. шпильки и гайки. Классы точности А. В и С»:

" В Российской Федерации действует ГОСТ ISO 6157-1—2015 «Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общею назначения»;

сноску \*\*\* — исключить.

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

1. владелец инфраструктуры железнодорожного транспорта Юридическое лицо или инди­видуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру железнодорожного транспорта общего поль­зования на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на осно­вании договора.
2. заказчик: Предприятие (организация, объединение или другой объект народно-хозяйствен­ной деятельности), по заявке или контракту с которым производится создание и (или) поставка про­дукции».

Пункт 4.1. Рисунок 1. Заменить размер: «56\*4» на «66\*®»;

‘ Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—03—01.

**1**

*(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 16017—2014)*

дополнить примечанием (после сносок):

«Примечание — Для болтов с накатанной резьбой допускается изготовление фаски оо следующими раз­мерами: диаметр торца стержня (18,0±1.0) мм: высота (4,011.0) мм»:

примеры условного обозначения изложить в новой редакции:

«Примеры условного обозначения

Закладной болт класса точности В, диаметром резьбы d = 22 мм. с крупным шагом резьбы, с по­лем допуска 8д, длиной 175 мм. класса прочности 4.8, из спокойной стали, с цинковым хроматироваи- ным покрытием (01) толщиной 15 мкм (15):

*Болт М22-8д* \* *175.48.0115 ГОСТ 16017—2014* То же. длиной 200 мм, без покрытия:

*Болт М22-8д* \* *200.48 ГОСТ 16017—2014».*

Пункт 5.1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1759.4 на ГОСТ ISO 898-1.

Пункт 5.1.5 изложить в новой редакции:

«5.1.5 После испытаний на трехкратное завинчивание и отвинчивание не должно быть:

* повреждений резьбы болтов, препятствующих их повторному применению:
* заклинивания или прокручивания при навинчивании гаек на резьбу болтов».

Пункт 5.1.7. Сноску \* к ГОСТ 1759.2 изложить в новой редакции:

\*

• В Российской Федерации действует ГОСТ ISO 6157-1—2015 «Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения».

Пункт 5.1.8 изложить в новой редакции:

«5.1.8 Болты поставляют без защитного покрытия. По согласованию с владельцем инфраструкту- ры/заказчиком допускается изготовлять болты с защитным покрытием, соответствующим требованиям ГОСТ 9.301. Требования к толщине металлического защитного покрытия — по ГОСТ 9.303».

Подраздел 5.2. Заменить слово: «выкатана» на «нанесена».

Подраздел 5.3 дополнить словами: «Допускается упаковка болтов в специализированные мягкие контейнеры из полипропиленовой ткани».

Пункт 6.1.1 дополнить перечислением (после перечисления «- приемо-сдаточные»):

«- периодические;».

Пункт 6.1.2. Второй абзац после слов «по требованию» дополнить словами: «в соответствии с ГОСТ 32894».

Пункт 6.2.1. Третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 17769" на ГОСТ ISO 3269: сноску " — исключить: четвертый абзац исключить.

Пункт 6.2.3. Таблица 1. Исключить строку с контролируемым параметром 5:

«5 Коэффициент закручивания 5.1.5 7.4».

Раздел 6 дополнить подразделом — 6.4.

«6.4 Периодические испытания

1. К периодическим испытаниям относят испытания на трехкратное завинчивание и отвинчи­вание в соответствии с 5.1.5.
2. Периодические испытания проводят на болтах, отобранных от любой партии болтов, про­шедшей приемо-сдаточные испытания, с периодичностью не реже одного раза в неделю.
3. При отборе образцов и при проведении испытаний болтов учитывают следующие требования:
* болты для испытаний отбирают методом «вслепую» по ГОСТ 18321—73 (подраздел 3.4):
* количество болтов для проведения испытаний — не менее пяти штук.
1. При изготовлении болтов из новой плавки металла следует проводить периодические ис­пытания с соблюдением требований 6.4.1—6.4.3».

Пункт 7.1. Заменить слова: «типа ШЦ-И по ГОСТ 166» на «с техническими требованиями, соот­ветствующими ГОСТ 166,».

Пункт 7.2. Сноску \* к ГОСТ 1759.2 изложить в новой редакции:

\* В Российской Федерации действует ГОСТ ISO 6157-1—2015 «Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения».

**2**

*(Продолжение Изменения No 1 к ГОСТ 16017—2014)*

Пункт 7.3. Заменить ссылку: ГОСТ 1759.4\*' на ГОСТ ISO 898-1:

сноску \*\* — исключить.

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4 Испытания на трехкратное завинчивание и отвинчивание

1. Испытания на трехкратное завинчивание и отвинчивание (см. 5.1.5) проводят на собранном комплекте резьбового соединения узла промежуточного рельсового скрепления типа КБ. Количество образцов для проведения испытаний и требования к их отбору — в соответствии с 6.4.2—6.4.4.
2. Испытания осуществляют путем навинчивания гайки на закладной болт. Усилие затяжки гаек при проведении испытаний должно соответствовать крутящему моменту 150 Н м.

Операции навинчивания, затяжки и отвинчивания гайки на один и тот же болт осуществляют 3 раза.

1. Если в результате проведения испытаний выявлен хотя бы один болт из выборки, не вы­державший испытаний на трехкратное завинчивание и отвинчивание, проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов от партии, из которой производилась первоначальная выборка. Повторные испытания на удвоенной выборке считаются окончательными и распространяются на всю партию.
2. При получении неудовлетворительных результатов при повторных испытаниях партию бра­куют, проводят анализ результатов испытаний для выявления причин неудовлетворительных результа­тов испытаний, составляют перечень выявленных дефектов, причин их появления и мероприятий по предотвращению возникновения дефектов.
3. При выявлении партии болтов, не выдержавшей испытаний на трехкратное завинчивание и отвинчивание, изготовитель должен убедиться, что продукция, выпущенная с момента последнего контроля на трехкратное завинчивание и отвинчивание, является годной поданному параметру».

Пункт 7.7. Заменить ссылки:

ГОСТ 18321 (подраздел 3.4) на ГОСТ 18321—73 (подраздел 3.4);

ГОСТ 17769\*" на ГОСТ ISO 3269;

сноску \*\*\* — исключить;

дополнить словами: «Образцы для целей подтверждения соответствия отбирают от партии, из­готовленной не ранее шести месяцев до даты начала проведения данных работ».

Пункт 8.1. Исключить слова: «в тару на железнодорожных платформах».

Пункт 8.2 изложить в новой редакции:

«8.2 Болты без защитного покрытия по требованию владельца инфраструктуры/заказчика перед упаковыванием подвергают консервации по ГОСТ 9.014 на срок, обеспечивающий защиту от коррозии не менее одного года».

Раздел 9 изложить в новой редакции:

«9 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок службы — не менее пяти лет со дня укладки в путь при условии соблюдения требований транспортирования, хранения, укладки в путь и эксплуатации».

(ИУС №3 2019 г.)

**3**