UDK 621.882.219.4-422.11 НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ Январь 1970

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *d* | **M2** | **M 2,5** | **M3** | **(M 3,5)** | **M 4** | **M 5** | **M6** |
| Вес  (7,85 кг/дм3)кг/1000 штук | 18,7 | 30 | 44 | 60 | 78 | 124 | 177 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *d* | **M 8** | **M 10** | **M 12** | **(M 14)** | **M 16** | **(M 18)** |
| M 8 x 1 | M 10x1,25 | M 12x1,25 | (M 14x1,5) | (M 16 xl,5) | (M 18x1,5) |
| Вес  (7,85 кг/дм3)кг/1000 штук | 319 | 500 | 725 | 970 | 1330 | 1650 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *d* | **M 20** | **(M 22)** | **M 24** | **(M 27)** | **M30** | **(M 33)** |
| M 20 x 1,5 | (M 22 x 1,5) | M 24x 2 | (M 27 x 2) | M 30x 2 | (M 33 x 2) |
| Вес  (7,85 кг/дм3)кг/1000 штук | 2080 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *d* | **M36** | **(M 39)** | **M 42** | **(M 45)** | **M 48** | **(M 52)** |
| M 36 x 3 | (M 39 x 3) | M 42 x 3 | (M 45 x 3) | M 48 x 3 | (M 52 x 3) |
| Вес  (7,85 кг/дм3)кг/1000 штук | 6900 | 8200 | 9400 | 11 000 | 12 400 | 14700 |

[Перевод: компания МАШКРЕПЕЖ](http://www.rusbolt.ru/)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резьбовые штанги | **DIN**  ***975*** |  |
| Gewindestangen  Все размеры указаны в миллиметрах    Условное обозначение резьбовой штанги с резьбой *d* = М10:  Threaded rod M 10 DIN 975  Размеры в скобках применять не рекомендуется.  Вес указан для резьбовых штанг с крупным шагом резьбы. Технические условия поставки – в соответствии с DIN 267.  Класс прочности (материал): 4.6 или 5.6 согласно DIN 267, часть 3 или на усмотрение производителя, если ни один из двух классов прочности не указан.  Другие классы прочности или материалы – по соглашению. Тип: m согласно DIN 267, часть 2.  Если необходима защита поверхности, то условное обозначение должно быть дополнено в соответствии с DIN 267, часть 9.  Форма концов резьбы – на усмотрение производителя.  Как правило, со склада резьбовые штанги поставляются только с крупным шагом резьбы. Если требуются резьбовые штанги длиной более 1000 мм, то длину указывают в условном обозначении, например:  Резьбовая штанга М36 x 2000 DIN 975 Резьбовые шпильки см. DIN 976. | | |