DIN 831 Скоба такелажная омегообразная без шплинта

**Конструкция:** DIN 831 — без шплинта  
**Материал:** сталь класс 8  
**Коэффициент запаса:** 6:1  
**Маркировка:** SWL (грузоподъемность, серия, номер партии)  
**Покрытие:** оцинкованная, штифт окрашенный

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Г/п, тн** | **Скоба DIN 831** | | | | |
| **D, мм** | **d1, мм** | **a, мм** | **c, мм** | **e, мм** |
| 1,0 | 10 | 11 | 17 | 36,5 | 26 |
| 1,5 | 11 | 12 | 19 | 43 | 29 |
| 2,0 | 13,5 | 16 | 20,5 | 47,5 | 32 |
| 3,25 | 16 | 19 | 27 | 60,5 | 43 |
| 4,75 | 19 | 22 | 32 | 71,5 | 51 |
| 6,5 | 22 | 25 | 36,5 | 84 | 58 |
| 8,5 | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 |
| 9,5 | 28 | 32 | 46 | 108 | 75 |
| 12 | 32 | 35 | 51,5 | 119 | 83 |
| 13,5 | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 |
| 17 | 38 | 42 | 60 | 146 | 99 |
| 25 | 45 | 50 | 73 | 178 | 126 |
| 35 | 50 | 57 | 83 | 197 | 138 |
| 55 | 65 | 70 | 105 | 266,5 | 180 |
| 85 | 75 | 83 | 127 | 330 | 190 |
| 120 | 90 | 95 | 146 | 381 | 238 |