МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР ГЛАВЭНЕРГОСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ  БЮРО

ПО МЕХАНИЗАЦИИ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

О Т Р А С А Е В и И	С х А Н Д А Р Т

ВОЛТЫ ШЮНАРЕЗАЩИЕ

Конструкция и размера Технические требования

ОСТ 34 13 .0 1 6 -8 8

Издание официальное

МОСКВА

разработкасметнойдокументации

уда 621.882.6.0Ь...Ь	Группа Г31

# О Т Р А С Л Е В О Й	С ТАНД АРТ

БОЛТЫ САМОНАРЕЗАЮШИЕ

Конструкция и размеры	ОСТ

34 13.016-88

Технические требования ОКП 12 8000

Срок действия с 01.02.89

ДО 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на болты самонарезазъ щие, применяемые в промышленном строительстве для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям зда­ ний и сооружений, а также для других видов соединений.

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

  - Конструкция и размеры самонарезающих болтов должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл. I и 2.

Издание официальное	Перепечатка воспрещена

ОСТ 34 13.016-36

|  | I |
| --- | --- |
| Номин. | 5 |
| Пред.откл. | - 0,16 |
| Номин. | 10 |
| Пред.откл. | - 0,2 |
| Номин. | 4 |
| Пред.откл. | со о -И |

Номинальный диаметр резьбы d	6

Шаг резьбы Р (крупный) Диаметр стержня dj

Размер "под ключ"	5

Высота головки к

Диаметр описанной окружности е , не менее	10,9

Диаметр буртика	(пред.откл. ± 12-12 )	14

Допуск соосности головки относительно оси стержня в диаметральном выражении

0,80

Ширина паза а (пред.откл. ±	)	I

Тлубикя пязя h fnpen.OTTOT.+ IT 17 ^

2

0,7

Размер углубления в головке болта h , не более	2

Радиус в углублении и под головкой R

(пред.откл. HI3)	0,5

Длина ненарезной части стержня i1 , не более	2

Длина самонарезающего усеченного конуса 1г

Номин.	4,8

Пред.откл.	+ 2

Толщина буртика А/ (пред.откл. ±	)	2

Ог

Диаметр самонарезающего усеченного конуса	, *	4

| Диаметр углубления в головке не | более | 7 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр канавки в буртике dy * |  | 10 |
| Диаметр между зубцами на буртике сЬ, |  | 12 |
| Шаг нарезки паза * |  | 60 |
| Толщина фаски буртика f (пред.откл. | ± | I |
| * Размеры для справок |  |  |

С.4 ОСТ 34 13.016-88

Таблица 2

Размеры в мм

Исполнение болта

Длина /	Теоретическая масса 1000 шт. стальных

Номин.	Пред. откл.

20

I	± 2

болтов, кг

6,0

25	7,0

20

2	± 2

6,2

25	7,2

П р и м е р	у с л о в н о г о	о б о з н а ч е н и я

само нарезающего болта исполнение I, диаметром резьбы d = 6 мм с полем допуска 8 д , длиной	1 = 2 0 мм, класса прочности 5.6

с покрытием 09, толщиной 9 мкм:

Болт N 1 6 - 8 д	х 20. 56. 099 ОСТ 34 13.016-88

То же, исполнение 2:

Болт 2М6 - Ъ д х 20.56.099	ОСТ 34 13.016-88

    - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Болты самонарезающие должны изготавливаться в соответ­ ствии с требованиями настоящего стандарта.

  - Материал для болтов

Моток	^ - - - 1 -------ГОСТ. 7417 - 7 ? 20-Б-65-Т0	ГОСТ 10702-78

Допускается применение других марок стали по согласованию с заказчиком.

ОСТ 34 13.016-88 С.5

  - Резьба - по ГОСТ 9150-81, поле допуска 8 д - по ГОСТ 16093-81.

  - Болты должны быть подвергнуты поверхностному упрочне­ нию на глубину 0,08 - 0,12 мм до твердости 47 - 53 НРС9 .

  - На поверхности болта не допускаются раковины, надрывы, расслоения металла, выкрашивания резьбы, местные обгорания по­ верхности, швы в местах разъема оснастки, трещины на головке, превышающие предельные отклонения на размеры.

  - Отклонение от прямолинейности оси стержня не допус­ кается.

  - Неуказанные предельные отклонения размеров болта

должны выполняться с полями допусков: отверстий - по HI4, валов - по Л 14, остальных ±	по ГОСТ 25347-82.

  - Болт должен иметь цинковое покрытие толщиной 9 - 1 5 мкм по ГОСТ 9.303-84. Условное обозначение покрытия 09 (цинкового) или 01 (цинкового, хроматированного) - по ГОСТ 1759.0-87.

  - Болты должны поставляться комплектно с шайбами, наде­ тыми на болты в соответствии с приложением. Комплектная постав­ ка болтов вместе с шайбами производится по следующим монтажным комплектам:

БСС х 20 МН (БС6 х 25 МН)

БС6 х 20К (БС6 х 25К)

- монтажный комплект болта исполнения I душной	/ = 20 мм ( / = 25 мм) с несоединенными металлической и неметал­ лической шайбами;

- монтажный комплект болта исполнения I длиной	/ = 20 мм ( / = 2 5 мм) с комби­ нированной шайбой (металлическая и неме­ таллическая шайбы соединены между собой);

С.6 ОСТ 34 13.016-88

2БС6 х 20Н

(2БС6 х 25Н)

- монтажный комплект болта исполнения 2 длиной	/ = 20 мм ( / = 2 5 мм) с не­ металлической шайбой.

Допускается по согласованию с заказчиком некомплектная поставка болтов и шайб.

  - Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

    - ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДУ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

  - Изготовленные самонарезаицие болты должны быть при­ няты отделом технического контроля цредприятия - изготовителя.

  - Болты должны быть цроверены на:

- соответствие используемого материала сертификату по­ ставщика ;

- соответствие размеров болта чертежам и требованиям настоящего стандарта;

- прочность резьбы;

- отрыв головки от стержня.

П р и м е ч а н и е .	Перед высадкой болтов из каждой по­ ступившей партии материала берется проба на определение меха­ нических свойств, химического состава и способности к высадке.

  - Для контроля геометрических размеров от каждой предъявленной к сдаче партии болтов отбирается 3$, но не менее

50 штук. При неудовлетворительном результате проверки из предъявленной к сдаче партии отбирают удвоенное количество бол­ тов для повторной проверки. При получении неудовлетворительного результата партия бракуется.

  - Проверка болтов на прочность резьбы и отрыв головки болта производится от каждой предъявленной к сдаче партии в ко-

ОСТ 34 13.016-68 С . 7

личестве не менее 10 штук болтов.

    - Проверка црочности резьбы цроизводится нарезанием резьбы самонарезащим болтом в отверстии ф 5,3 + 0 *'1' мм пластины толщиной 8 - 10 мм из стали марки СтЗ и завертыванием болта до

упора. При этом после вывертывания болта на его резьбе не долж­ но быть выкрашивания, сорванных витков, трещин, смятия резьбы

и головки болта.

Момент нарезки резьбы и затяжки для самонарезающих болтов должен находиться в пределах 8 - 1 0 Н»м (0,8 - 1,0 кгс.м).

    - Проверка самонарезающих болтов на отрыв головки производится после завинчивания болта до упора динамометрическим ключом с торцовой насадкой.

Момент отрыва головки болта должен быть не менее 12 Н.м (1,2 кгс.м).

    - Контроль болтов на твердость не производить. Твер­ дость определяется косвенно по комплексному показателю проверки болтов на прочность резьбы и на отрыв головки.

    - МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИ­ РОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Упаковку изделий и маркировку тары производить по ГОСТ 18160-72.

  - Болты перед упаковкой должны быть законсервированы в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Варианты защиты B3-I или ВЗ-2, внутренняя упаковка БУ-0.

Допускается по согласованию с заказчиком поставка болтов без консервации.

С.8 ОСТ 34 13.016-88

  - Масса брутто каздой упаковки не должна превышать

20 кг.

  - На упаковочных ящиках должна быть нанесена маркиров­ ка, содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- массу - нетто.

  - В каждом упаковочном ящике помещается сертификат, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия - изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- перечень и результаты испытаний, цроведенных по данно­ му стандарту;

- масса нетто;

- марка консервирующего материала.

  - Транспортирование упакованных болтов допускается лю­ бым видом транспорта и должно соответствовать условиям 6

по ГОСТ 15150-69.

  - Хранение болтов - по условиям 5 ГОСТ 15150-69.

    - ГАРАНТИИ ИЗГ0Т0ВИТЕЯЯ

Предприятие - изготовитель должно гарантировать соответ­ ствие выпускаемых самонарезающих болтов требованиям чертежей и настоящего стандарта.

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня изготовле­

ния при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспори- рования и хранения болтов, установленных настоящим стандартом.

ОСТ 34 13.016-88	С.9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

КРЕПЛЕНИЕ НАСТИЛА ПАНЕЛЕЙ

К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ САМОНАРЕЗАЩИМИ БОЛТАМИ

I.	Цримеры крепления настила и панелей к несущим констру циям самонарезагащими болтами приведены на черт. 2. Специфика­

ция комплектов самонарезакнцих болтов указана в табл. 3. Исполнение I	Исполнение 2

I - болт;  - шайба металлическая; 3 - шайба неметалли­

ческая

Обозначение монтажного

Черт. 2

Содержание комплекта

Кол., шт.

Таблица 3 Масса, кг

комплекта	I шт.	комплекта

БС6х20МН	Болт М6х20 (М6х25) I	0,006(0,007)

(БС6х25МН)	Шайба металличес­

кая	I	0,0008	0,007

Шайба неметалли­

ческая	I	0,0002

(0,008)

Б06х20К	Болт М6х20 (М5х25) I	0,006(0,007)	0,007

(БС6х25К)	Шайба комбиниро­

ванная	I	0,001	(0,008)

C. IO ОСТ 34 13 . 016 - 88

## Продолжение табл.З

Обозначение монтажного комплекта

## Содержание	Кол.,		Масса, кг комплекта	шт.	I шт.		комплекта

2Б06х20Н	Болт 2М6х20(2М6х25)	I	0,0062(0,0072!)	0,0064

## (2БС6х25Н)	Шайба неметалличес­

кая	I	0,0002	(0,0074)

## П р и м е ч а н и е .	В скобках указаны данные для болтов исполнения I и 2 с длиной		/ = 25 мм.

- Размеры комбинированной шайбы для болта исполнения I должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

## Размеры неметаллической шайбы для болта исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.

l b	^	Ы)

## Г	> j I

1	'

## --	c?

jv

## n	:	1К	....

-Я--► “Г7	, 5

## - шайба металлическая;

- - шайба неметаллическая.

## Черт. 3	Черт. 4

ОСТ 34 13,016- 88	С.II

Испол­

Вид сборки

d.	D.

Допуск

нение болта

шайбы с болтом

По­ мин.

Пред. откл.

Но- мин.

Пред. откл.

S	5,

плоско­ стности

I	Ручная Автоматическая

Ручная

6,4

5,9

6,4

+0,2

+0,1

+0,2

12,5

-0,24 I

о . *

1,0

0,5

2

Автоматическая

5,9

+0,1

14,0	-

П р и м е р ы	у с л о в н о г о	о б о з н а ч е н и я

- шайбы комбинированной для болта диаметром резьбы 6 мм, исполнения I, автоматической сборки

Шайба 6 КА ОСТ 34 13.016-88

- То же, для ручной сборки

Шайба 6 КР ОСТ 34 13.016-88

- шайбы неметаллической для болта диаметром резьбы 6 мм, исполнения 2, автоматической сборки

Шайба 6/2 НА ОСТ 34 13.016-88

- То же, для ручной сборки

Шайба 6/2 HP ОСТ 34 13.016-88

- Материал металлической шайбы - сталь марки От 3 по ГОСТ 380-71.

Материал неметаллической шайбы - паронит по ГОСТ 481-80.

П р и м е ч а н и е .	По согласованию с заказчиком могут быть применены другие материалы для изготовления неметалличес­ ких шайб (пластмасса, резина, фибра и др.).

С .12 ОСТ 34 13.016-88

- Поверхность шайб должна быть без трещин, расслоений материала.

## Допускается ворсистость по кромкам паробитовой шайбы.

- Металлические шайбы оцинковываются с толщиной покры­ тия 3 - 1 2 мкм. Допускается изготовление металлических шайб из стального оцинкованного листа или стального оцинкованного и окрашенного с одной или двух сторон листа необходимой тол­ щины без повторного цинкования.

## Метод соединения комбинированных шайб выбирается заво­ дом - изготовителем.

Допускается поставка комбинированных шайб без соединения их при согласовании с заказчиком.

## 7 # Остальные технические требования - по ГОСТ 18123-82.

ОСТ 34 13.016-88 С.13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР от 13.07.88	й 237а

- ИСПОЛНИТЕЛИ: И.Е.Петрунин, А.В.Захарова, М.И.Милюков, Е.В.Чистая

- ЗАРЕГИСТРИРОВАН Всесоюзным информационным фондом стандартов за $	от

4. ВЗАМЕН ОСТ 34-13-016-77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОШТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД,

на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

ГОСТ 9.014-78	4.2.

ГОСТ 9.306-85	2.8.

ГОСТ 380-71	Приложение, п.З

ГОСТ 481-80	Приложение, п.З ГОСТ 1759.0-87		2.10.

ГОСТ 7417-75	2.2.

ГОСТ 8828-75	4.2.

ГОСТ 9150-81	2.3.

ГОСТ 10702-78	2.2.

ГОСТ 15150-69	4.6,	4.7.

ГОСТ 16093-81	2.3.

ГОСТ 18123-82	Приложение, п.7 ГОСТ 18160-72		4.1.

с к

Г л а в н ы й    и н ж е н е р

Ш ОВ Г л а в  э н о р 1 \ л.:<Ш 1а

И.Е.Петрунин

Ь а в .     K O i i C T p ^ K T O ^ C K O - T C X -

н о л о г и ч е с к и з л   о т д е л о м с т а н д а р т и з а ц и и

З а в .    т е х н о л о г и ч е с к и м о т д е л о м     п р о и з в о д с т в а с т р о и т е л ь н ы х м а ш и н

В е д у щ и й   к о н с т р у к т о р

С О ГЛАС О В А Н О

s.oyj^

Г л а в н ы й    и н ж е н е р Г л а в т е х с т р о я

к . К . О д и н ц о в

Г л а в н ы й    и н ж е н е р

А . Н . Х а ц к е л е в и ч

1 9 8 8    г .

Н а ч а л ь н и к     т е х н и ч е с к о г о о т д е л а

л . Н . Р о м а н е н к о

И / Г«	1 9 8 8    г .

УТВЕРЖДАЮ

З а м е с т и т е л ь  М и н и с т р а

М и н и с т е р с т в о а & е р г е т и к и  и

эл^к^ифика^^СССР

С . И . С а д о в с к и й

1 9 8 9 г .

Ж    Т     УТВЕРЖ ДЕНИЯ

И з в е щ е н и е   № I

о б   и з м е н е н и и . ОСТ   3 4   1 3 . 0 1 6 - 8 8

" Б о л т ы  с а м о н а р е з а ю щ и е .  К о н с т р у к ц и я и    р а з м е р ы .    Т е х н и ч е с к и е    т р е б о в а н и я "

Г л а в н ы й    и н ж е н е р П КБ НПО " Э н е р г о м а ш ”

Р	О

J U ----

# 1

о

И . Е . Д е т р у н и н

/~L

З а в . к о н с т р у к т о р с к о - т е х н о л о г и ч е с к и м

о т д е л о м    с т а н д а р т и з а ц и и	А . В . З а х а р о в а

В е д у щ и й  к о н с т р у к т о р	Е . В . Ч и с т а я

СОГЛАСОВАНО

Г л а в н ы й   и н ж е н е р   Г л а в т е х с т р о я ”  ji "	1 9 8 9 г .

А . К . О д и н ц о в

СОГЛАСОВАНО

Г л а в н ы й и н ж е н е р НПО " Э н е р г о м а ш ”

"   10   ”	_    1 9 8 9 г .

\	д . Г . П р и щ е п е н к о

СОГЛАСОВАНО

З а м .     г л а в н о г о    и н ж е н е р а

и н с т и т у т а    " А т о м э н е р г о п р о е к т ”

М и н и с т е р с т в о    а т о м н о й    э н е р г е т и к и С С С Р П и с ь м о    & 0 I 8 0 / 4 - I 2 9    о т 2 5 . 0 4 . 8 9

А . Г . К о р н и е н к о

И   З   В   Е   Щ   Е   Н   И   Е	№ I

о б    и з м е н е н и и    О С Т   3 4    1 3 . 0 1 6 - 8 8

" Б о л т ы   с а м о н а р е з а г о щ и е .    К о н с т р у к ц и я и    р а з м е р ы .    Т е х н и ч е с к и е     т р е б о в а н и я "

Д а т а     в в е д е н и я    0 1 . 0 7 . 8 9

И з м .	С о д е р к а н и е     и з м е н е н и я

Л и с т	Л и с т о в

I	6

т

з а м е н е н ы     н а

с/д

.	1 * *       г\

г »

■**>

С	с	А

р а з м е р	D =     ( 0 , 9 0 - 0 , 9 5 ) S	з а м е н е н

на

на  о„ о

Д   г * 0 , 9 5 $ ;	у г о л     1 2 °   ±   2   ° * *

+ <<-:,о **

с	С . З ,     т а б л .     I

2 . 1	4 - а я     с т р о к а     с в е р х у .

П р е д е л ь н о е     о т к л о н е н и е    д и а м е т р а    • с т е р ж н я	d f з а м е н и т ь    н а    + 0 , 1 6

(  d j   = 5 + 0 , 1 6	м м ) 2 . 2	1 8 - а я     с т р о к а     с в е р х у .

И с к л ю ч и т ь    п р е д е л ь н о е     о т к л о н е н и е

д л и н ы     с а м о н а р е з а ю щ е г о     у с е ч е н н о г о

jX

к о н у с а	:    п е р е ч е р к н у т ь     " П р е д . о т к л .

+    2 "	(	I * =  4 , 8     м м )

2

И   З   В   Е   Щ   Е   Н   И   Е	№ I

И з м .	С о д е р ж а н и е    и з м е н е н и я

Л и с т

2

I

- . 3	2 0 - а я     с т р о к а     с в е р х у

О б о з н а ч е н и е	d *    з а м е н е н о     н а 2 . 4	Т а б л Л      д о п о л н и т ь     с н о с к о й :

"	Р а з м е р ы     о б е с п е ч и в а ю т с я    и н с т р у м е н т о м "

- С . 4 .     П р и м е р     у с л о в н о г о     о б о з н а ч е н и я     и з л о ж и т ь     в н о в о й р е д а к ц и и :

"   П   р   и   м   е   р	у    с    л    о    в    н    о    г    о	о б о з н а ч е н и я

с а м о н а р е з а ю щ е г о    б о л т а    и с п о л н е н и я    I ,     д и а м е т р о м р е з ь б ы	d - 6 м м ,    д л и н о й	/    =    2 0     м м :

Б С 6    х    2 0	О С Т    3 4    1 3 . 0 1 6 - 8 8

Т о     ж е ,     и с п о л н е н и я    2 :

2 Б С 6    х    2 0    О С Т   3 4     1 3 . 0 1 6 - 8 8

- П у н к т     2 . 2 .     Т р е т и й     а б з а ц     и з л о ж и т ь     в     н о в о й     р е ­ д а к ц и и :     " Д о п у с к а е т с я     п р и м е н е н и е     д р у г и х     м а р о к с т а л и ,     н е     у х у д ш а ю щ и х     э к с п л у а т а ц и о н н ы х     х а р а к ­ т е р и с т и к б о л т о в в с о о т в е т с т в и и с н а с т о я щ и м

с т а н д а р т о м " .

5	Пункт 2 . 3     дополнить: "Средний д и а м е т р    р е з ь б ы

не контролировать".

И   З   В   Е   Щ   Е   Н   И   Е	!f- I

| И з м . I | С о д е р ж а н и е и з м е н е н и я | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | П у н к т 2 . 4 и з л о ж и т ь в н о в о й р е д а к ц и и : |  |
|  | " Б о л т ы д о л ж н ы б ы т ь п о д в е р г н у т ы п о в е р х н о с т н о м у |  |
|  | у п р о ч н е н и ю н а г л у б и н у 0 , 0 8 - 0 , 1 2 м м д о т в е р д о с т и |  |
|  | н е м е н е е 4 7 Ш С Э " |  |
| 7 | П у н к т 2 . 5 и з л о ж и т ь в н о в о й р е д а к ц и и : " Д е ф е к т ы |  |
|  | п о в е р х н о с т и о с ш т о в и м е т о д ы и х к о н т р о л я |  |
|  | - п о Г О С Т 1 7 5 9 . 2 - 8 7 " |  |
| 8 | П у н к т ы 2 . 6 и 2 . 1 0 - а н н у л и р о в а т ь |  |
| 9 | П у н к т 2 . 8 и з л о ж и т ь в н о в о й р е д а к ц и и : " Б о л т |  |
|  | д о л ж е н и м е т ь ц и н к о в о е х р о м а т и р о в а н н о е п о к р ы т и е |  |
|  | т о л щ и н о й 9 - 1 8 м к м п о Г О С Т 9 . 3 0 3 - 8 4 " |  |
| 1 0 | П у н к т 2 . 9 . И с к л ю ч и т ь с л о в а : " н а д е т ы м и н а |  |
|  | б о л т ы в с о о т в е т с т в и и с п р и л о ж е н и е м " . |  |
| 1 1 | П у н к т 3 . 3 . И з л о ж и т ь в н о в о й р е д а к ц и и : |  |
|  | " Д л я к о н т р о л я г е о м е т р и ч е с к и х р а з м е р о в о т к а в д о й |  |

Л и с т

п р е д ъ я в л е н н о й     к     с д а ч е     п а р т и и     б о л т о в     о т б и р а е т с я 0 , 1 % ,    н о    н е    м е н е е    5 0    ш т у к .

И   З   В   Е   Щ   Е   Н   И   Е	f H

И з м .	С о д е р ж а н и е     и з м е н е н и я

Л и с т 4

I

П р и     о б н а р у ж е н и и     в    о т о б р а н н о й    д л я    п р о в е р к и     п а р ­ т и и     б о л е е      Ъ% б о л т о в  с    о т к л о н е н и я м и     о т     т р е б о ­

в а н и й    н а с т о я щ е г о     с т а н д а р т а    и з	п р е д ъ я в л е н н о й

к     с д а ч е     п а р т и и     о т б и р а е т с я     у д в о е н н о е     к о л и ч е с т в о б о л т о в     и    п о д в е р г а ю т     п р о в е р к е .     П р и    п о л у ч е н и и

н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы х     р е з у л ь т а т о в     п а р т и я    б р а ­ к у е т с я . "

1 2	П у н к т     4 . 1 .     З а м е н и т ь     с л о в а :

" п о     Г О С Т     1 8 1 6 0 - 7 2 "     н а     " п о     ч е р т е ж а м     з а в о д а     - и з г о т о в и т е л я ,     у т в е р ж д е н н ы м    в у с т а н о в л е н н о м

п о р я д к е " .

1 3	П у н к т    4 . 3 .     З а м е н и т ь :     2 0    н а    3 0    к г .

1 4	П у н к т     4 . 4     и з л о ж и т ь     в    н о в о й    р е д а к ц и и :

" Т а р а  т р а н с п о р т н а я     и    п о т р е б и т е л ь с к а я     с

и з д е л и я м и    д о л ж н а     и м е т ь     м а р к и р о в к у .     Т р а н с ­ п о р т н а я     м а р к и р о в к а     -    п о    Г О С Т    1 4 1 9 2 - 7 7 .

В    с л у ч а е     п р и м е н е н и я    п о т р е б и т е л ь с к о й т а р ы     н а     н е й    д о л ж н а    б ы т ь    н а н е с е н а     м а р к и ­

р о в к а ,      с о д е р ж а щ а я :

I )	н а и м е н о в а н и е     и л и    т о в а р н ы й    з н а к п р е д п р и я т и я     -     и з г о т о в и т е л я ;

И З В Е Щ Е Н И Е	Р I

И з м .	С о д е р ж а н и е    и з м е н е н и я

I

2 )     у с л о в н о е     о б о з н а ч е н и е    и з д е л и я ; 3 )     м а с с у н е т т о .

М а р к и р о в к а	д о л ж н а    н а х о д и т ь с я    н а    н а р у ж н о й

с т о р о н е     т а р ы .    П р и    у п а к о в ы в а н и и    в    п а к е т ы     и з    п о л и ­ м е р н о й    п л е н к и    д о п у с к а е т с я    п о м е щ а т ь    я р л ы к     с    м а р ­

к и р о в к о й     в н у т р и    т а р ы ,     п р и    э т о м    я р л ы к    д о л ж е н    б ы т ь в и д е н     с н а р у ж и ” .

1 5	С . 8    р а з д е л    5 ,     п е р в ы й    а б з а ц .     И с к л ю ч и т ь    с л о в а : " ч е р т е ж е й  и " .

1 6	Т а б л .     3 ,      С . 9     и     1 0 .     З а м е н и т ь     с л о в о      " М а с с а "     н а " Т е о р е т и ч е с к а я    м а с с а " .

1 7	C . I 0 ,     ч е р т .     3 - 4 .     З а м е н и т ь     о б о з н а ч е н и е

н а ^ ( / )	RziSO,

И с к л ю ч и т ь     о б о з н а ч е н и е

1 8	С . 1 1 ,     т а б л .     4

П р е д е л ь н о е     о т к л о н е н и е	д и а г л е т p a и з м е н е н о    н а    +      0 , 2 ,      д в а    р а з а

Л и с т 5

(	с/ о =    6 , 4     +    0 , 2     м м ) ;

п р е д е л ь н о е     о т к л о н е н и е    д и а м е т р а	и^ и з м е н е н о    н а    + 0 , 2 4 .

И З В Е Щ Е Н И Е	.7 1

И з м .	С о д е р ж а н и е    и з м е н е н и я	Л и с т 6

I

- 9	С . 1 1 .    Д о п о л н и т ь	н о в ы м и    а б з а ц а м и	п р и м е р ы у с ­ л о в н о г о     о б о з н а ч е н и я     ( п о с л е  ч е т в е р т о г о ) :

” 5 )  ш а й б ы  м е т а л л и ч е с к о й  д л я  б о л т а   д и а м е т р о м

р е з ь б ы     6     м м ,     и с п о л н е н и я     I ,      д л я     р у ч н о й     с б о р к и Ш а й б а   б    М Р   О С Т   3 4    1 3 . 0 1 6 - 8 8

б )     ш а й б ы    н е м е т а л л и ч е с к о й    д л я    б о л т а   д и а м е т р о м

р е з ь б ы    б     м м ,	и с п о л н е н и я     2 ,     д л я     р у ч н о й     с б о р к и Ш а й б а    б    H P   О С Т   3 4    1 3 . 0 1 6 - 8 8 "

- 0	С . 1 3 .     И н ф о р м а ц и о н н ы е д а н н ы е :

2 0 . 1	И с к л ю ч и т ь    с с ы л к и    н а :    Г О С Т   1 7 5 9 . 0 - 8 7 ,

п у н к т	2 . 1 0 ;     Г О С Т    1 8 1 6 0 - 7 2 ,     п у н к т    4 . 1

2 0 . 2	В в е с т и     в    т а б л и ц у    с с ы л к и   н а :

Г О С Т    1 7 5 9 . 2     -    8 7 ,     п у н к т    2 . 5 ;

Г О С Т  I 4 I 9  2   -     7 7 ,    п у н к т    4 . 4 .

П р и ч и н а    и з м е н е н и я :    П и с ь м а   К у й б ы ш е в с к о г о    з а в о д а     " Э л е к т р о щ и т "

о т     I I . I I . 8 8	№ 0 Г Т - 6 4 3 ;

о т    0 2 . 1 2 . 8 8	К® 0 Г Т - 6 5 9 ,

о т     1 5 . 0 2 . 8 9	№ 0 Г Т - 9 / 9 1

У к а з а н и я    о    в н е д р е н и и .     Н и к а к и х    д о п о л н и т е л ь н ы х    м е р о п р и я т и й

п о     в н е д р е н и ю    д а н н ы х     и з м е н е н и й     н е т р е б у е т с я .

У Ж     6 2 1 . 8 8 2 . 6 . 0 8 2 . 8	Г р у п п а       Г 3 1

ИЗМЕНЕНИЕ     Я   2	О СТ 3 4  1 3 . 0 1 6 - 8 8

" Б о л т ы  с а м о н а р е з а ю щ и е .    К о н с т р у к ц и я    и   р а з м е р ы .    Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я "

У т в е р ж д е н о     и    в в е д е н о    в    д е й с т в и е     п р и к а з о м    М и н и с т е р с т в а     э н е р г е ­ т и к и    и    э л е к т р и ф и к а ц и и    ССОР    о т    0 3 . 1 2 . 9 0	Я 1 7 2 а

Д а т а    в в е д е н и я	0 1 . 0 1 . 9 1

C . I .	С н я т ь    о г р а н и ч е н и е   с р о к а    д е й с т в и я    с т а н д а р т а

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  П КБ	^

НПО  " Э н е р г о м а ш "	И . Е . П е т р у н и н

З а в .    к о н с т р у к т о р с к о - т е х н о л о г и ­ I-

ч е с к и м    о т д е л о м    с т а н д а р т и з а ц и и	Л . В . З а х а р о в а

В е д у щ и й    к о н с т р у к т о р	Е . В . Ч и с т а я

С О ГЛАС О ВАН О

З а м .     н а ч а л ь н и к а    Г л а в т е х с т р о я	/	И . Н . В. Во ро ор Со б ь е в	*

СО ГЛАС О ВАН О

Г л а в н ы й  и н ж е н е р   НПО

" Э н е р г о м а ш "	Д . Г . П р и щ е п е н к о

ОСТ34-13-016-88