МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ

Мелкая серия
Класс точности А

(ISO 7092:2000, IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан-
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-
дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки,
принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский
научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»
(ВНИИНМАШ) и Обществом с ограниченной ответственностью «PM-Центр» (ООО «PM-Центр») на
основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от 25 октября 2016 г. № 92-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны no МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | uz | Узстандарт |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая
2017 г. № 459-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 7092—2016 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г.

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7092:2000 «Шайбы плоские.
Мелкая серия. Класс точности А» («Plain washers — Small series — Product grade А», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 2
«Крепежные изделия» Международной организации по стандартизации (ISO).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоя-
щий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются
в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна-
родных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведе-
ны в дополнительном приложении ДА

ВЗАМЕН ГОСТ 10450—78

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодном информацион-
ном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст
изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомле-
ние будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве-
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Размеры	2

- Технические требования и ссылочные стандарты	3

- Обозначение	4

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

межгосударственным стандартам	5

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ

Мелкая серия
Класс точности А

Plain washers. Small series. Product grade A

Дата введения — 2019—01—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам уменьшенных плоских шайб,
класса точности А, классов твердости 200 HV и 300 HV и номинальных размеров (номинальные диамет-
ры резьбы) в диапазоне от 1,6 до 36 мм, включительно.

Шайбы класса твердости 200 HV применяют для:

- винтов с низкой цилиндрической головкой, класса прочности 8.8 и выше, или изготовленных из
нержавеющей стали;

- винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, класса прочности 8.8 и выше,
или изготовленных из нержавеющей стали;

- винтов с цилиндрической головкой и звездообразным углублением, класса прочности 8.8 и выше,
или изготовленных из нержавеющей стали;

- винтов с низкой цилиндрической головкой резьбовыдавливающие с закаленной поверхностью.
Шайбы класса твердости 300 HV применяют для:

- винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, класса прочности 10.9 и выше;

• винтов с цилиндрической головкой и звездообразным углублением, класса прочности 10.9 и
выше.

Если необходимы размеры шайб, отличающиеся от установленных в настоящем стандарте, они
могут быть выбраны из тех, которые представлены в ISO 887.

Если зажимают детали из мягкого материала или отверстия в деталях с большим зазором, то
пользователю следует проверить на техническую пригодность данного типа шайбы.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для дати-
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все изменен ия).

ISO 887:2000, Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes — General plan
(Шайбы плоские для болтов, винтов и гаек с метрической резьбой общего назначения. Общий вид)

ISO 3269:2000, Fasteners — Acceptance inspection (Изделия крепежные. Приемочный контроль)

ISO 3506-1:19974 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 1:
Bolts, screws and studs (Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавею-
щей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки)

1> Стандарт заменен на ISO 3506-1:2009. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего
стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке из-
дание.

Издание официальное

ISO 4042:1999, Fasteners — Electroplated coatings (Изделия крепежные. Электролитические
покрытия)

ISO 4759-3:2000. Tolerances for fasteners — Part 3: Plain washers for bolts, screws and nuts — Product
grades A and С. (Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Плоские шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы
точности А и С)

ISO 6507-1:19974 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method (Материалы
металлические. Испытание на твердость по Виккерсу. Часть 1. Метод испытаний)

ISO 10683. Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings (Изделия крепежные. Неэлек-
тролитические цинк-ламельные покрытия).

- Размеры

Размеры шайб указаны на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

Размеры 8 миллиметрах, значения шероховатости поверхности в микрометрах.

Рисунок 1 — Размеры

| Номинальный размер (Номинальный диаметр резьбы, <0 | Отверстия с зазором | Наружный диаметр d2 | Толщина h |
| --- | --- | --- | --- |
|  | номин. (не менее) | не более | номин. (не более) | не менее | номин. | не более | не менее |
| 1.6 | 1.7 | 1,84 | 3,5 | 3.2 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| 2 | 2.20 | 2,34 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 0,35 | 0,25 |
| 2,5 | 2,70 | 2,84 | 5,0 | 4.7 | 0.5 | 0,55 | 0,45 |
| 3 | 3,20 | 3,38 | 6.0 | 5.7 | 0.5 | 0,55 | 0,45 |
| 4 | 4.30 | 4,48 | 8,00 | 7,64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
| 5 | 5,30 | 5,48 | 9,00 | 8,64 | 1 | 1.1 | 0.9 |
| 6 | 6,40 | 6,62 | 11,00 | 10,57 | 1,6 | 1.8 | 1,4 |
| 8 | 8,40 | 8,62 | 15,00 | 14,57 | 1.6 | 1,8 | 1.4 |
| 10 | 10,50 | 10,77 | 18,00 | 17,57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
| 12 | 13,00 | 13.27 | 20,00 | 19,48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
| 16 | 17,00 | 17,27 | 28,00 | 27,48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
| 20 | 21,00 | 21,33 | 34,00 | 33,38 | 3 | 3.3 | 2,7 |
| 24 | 25,00 | 25,33 | 39,00 | 38,38 | 4 | 4,3 | 3.7 |
| 30 | 31,00 | 31,39 | 50,00 | 49,38 | 4 | 4,3 | 3.7 |
| 36 | 37,00 | 37.62 | 60.0 | 58,8 | 5 | 5.6 | 4.4 |

Таблица 1 — Основные размеры предпочтительного применения

Стандарт заменен на ISO 6507*1:2005. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего
стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке
издание.

Таблица 2 — Дополнительные размеры ограниченного применения
В миллиметрах

| Номинальный размер (Номинальный диаметр резьбы, d) | Отверстия с зазором d, | Наружный диаметр d2 | Толщина Л |
| --- | --- | --- | --- |
|  | номин. (не менее) | не более | номин. (не более) | не менее | номин. | не более | не менее |
| 3.5 | 3.70 | 3.88 | 7,00 | 6.64 | 0.5 | 0,55 | 0,45 |
| 14 | 15,00 | 15,27 | 24,00 | 23,48 | 2,5 | 2.7 | 2.3 |
| 18 | 19,00 | 19,33 | 30,00 | 29,48 | 3 | 3,3 | 2,7 |
| 22 | 23,00 | 23,33 | 37,00 | 36,38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
| 27 | 28,00 | 28,33 | 44,00 | 43,38 | 4 | 4,3 | 3,7 |
| 33 | 34,00 | 34,62 | 56,0 | 54.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |

- Технические требования и ссылочные стандарты

Технические требования в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 — Технические требования и ссылочные стандарты

| Материал® | Сталь | Нержавеющая сталь |
| --- | --- | --- |
| Марка0 |  | А2 F1 С1 А4 С4 |
| Обозначение стандарта |  | ISO 3506-1 |
|  | Класс твердости | 200 HV | 300 Н\Л | 200 HV |
| лл еха н ичсски v свойства | Диапазон твердости*3 | 200 Ж/доЗОО HV | 300 HVflo370 HV | 200 HV до 300 HV |
| Допуски | Класс точности | А |
|  | Обозначение стандарта | ISO 4759-3 |
| Отделка/покрытие | Обычная: т. е. шайбы поставляются натурального цве- та. обрабатываются защитной смазкой или другими по- крытиями, по согласованию между поставщиком и заказчиком. Требования к электролитическим покрытиям по ISO 4042 Требования к неэлектролитмческим цинк-ламельным покрытиям no ISO 10683. Для закаленных и отпущенных шайб соответствующие металлические покрытия или другие процессы покры- тия поверхности следует использовать таким образом, чтобы избежать водородного охрупчивания. Если шай- бы покрыты электролитически или фосфатированием, они должны быть соответствующим образом обработа- ны сразу после металлического покрытия или любого другого покрытия, чтобы избежать водородного охруп- чивания. Все допуски размеров шайб действительны до нанесе- ния металлического покрытия или любого другого покрытия | Обычная: т. е. шайбы следует поставлять на- турального цвета |
| Качество поверхности | Шайбы должны быть без неровностей или существен- ных дефектов. Наличие на поверхности шайбы высту- пающих заусенцев не допускается |  |
| Приемка | Приемочный контроль по ISO 3269 |

Окончание таблицы 3

* Другие металлические материалы по согласованию между поставщиком и заказчиком.
0 Только по химическому составу.

е Закаленная и отпущенная.

d Испытание на твердость по ISO 6507-1.

Нагрузка при испытаниях: HV 2 для номинальной толщины h < 0.6 мм;
HV 10 для номинальной толщины 0,6 < h < 1,2 мм;

HV 30 для номинальной толщины h > 1,2 мм.

- Обозначение

Примеры

- Плоская шайба мелкой серии, класса точности А, изготовленная из стали, номинального разме-
ра 8 мм и класса твердости 200 HV, обозначается следующим образом:

Шайба 8-200 HVГОСТ ISO 7092—2016

- Плоская шайба мелкой серии, класса точности А, изготовленная из нержавеющей стали мар-
ки А2, номинального размера 8 мм и класса твердости 200 HV, обозначается следующим образом:

Шайба 8-200 HV-A2 ГОСТ ISO 7092—2016

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 887:2000 | MOD | ГОСТ 28961—91 (ИСО 887—83) «Шайбы плоские для метричес- ких болтов, винтов и гаек. Общий план» |
| ISO 3269:2000 | IDT | ГОСТ ISO 3269—2015 «Изделия крепежные. Приемочный конт- роль» |
| ISO 3506-1:1997 | IDT | ГОСТ ISO 3506-1—2014 «Механические свойства крепежных из- делий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки» |
| ISO 4042:1999 | IDT | ГОСТ ISO 4042—2015 «Изделия крепежные. Электролитические покрытия» |
| ISO 4759-3:2000 | IDT | ГОСТ ISO 4759-3—2015 «Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Шайбы плоские для болтов, винтов и гаек. Классы точности А и С» |
| ISO 6507-1:1997 | — | • 1> |
| ISO 10683:2014 | — | *.2> |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо- вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот- ветствия стандартов: IDT — идентичные стандарты; MOD — модифицированный стандарт. |

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 6507-1—2007 (ISO 6507-1:2005).

2) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИС010683—2013 (ISO 10683:2000).

УДК 621.882.31:006.354

МКС 21.060.30

Г36	ОКП 168000

IDT

Ключевые слова: шайбы, плоские, размеры, мелкая серия

БЗ 8—2016/92

Редактор О.М. Козлова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор М.И. Першина
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 13.06.2017. Подписано в печать 30.06.2017. Формат 60x84,%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1.28. Тираж 57 экэ. Зак. 1109.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

# Text boxes

ГОСТ

ISO 7092-
2016

В миллиметрах