ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННЫМ
УГЛУБЛЕНИЕМ И КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ

ISO 4027:2003

Hexagon socket set screws with cone point

(IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартмнформ
2014

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»
(«ВНИИНМАШ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стан-
дарта. указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 8 ноября 2013 г. № 1427-ст

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 4027:2003 «Винты установоч-
ные с шестигранным углублением и коническим концом» (ISO 4027:2003 «Hexagon socket set screws
with cone point»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна-
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосу-
дарственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

ГОСТ Р ИСО 4027—2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ
И КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ

Hexagon socket set screws with cone point

Дата введения — 2015—01—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики установочных винтов с шестигранным углуб-
лением и коническим концом, с резьбой от М1,6 до М24 включительно и класса точности А.

В случаях, когда необходимы характеристики, отличающиеся от установленных в настоящем
стандарте, они могут быть выбраны из действующих международных стандартов, например ИСО 261,
ИСО 898-5, ИСО 965-2, ИСО 3506-3 и ИСО 4759-1.

- Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы обязательны при применении настоящего стандарта. Для
датированных ссылок применять только указанные ниже стандарты. Для недатированных ссылок при-
менять последнее издание ссылочных документов (включая все изменения).

ИСО 225 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров
(ISO 225, Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions)

ИСО 261 Резьбы метрические ISO общего назначения. Общий вид (ISO 261, ISO general-purpose
metric screw threads — General plan)

ИСО 898-5 Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной стали.
Часть 5. Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные детали, не подвергаемые растя-
гивающим напряжениям (ISO 898-5. Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy
steel — Part 5: Set screws and similar threaded fasteners not under tensile stresses)

ИСО 965-2 Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры
резьб для болтов и гаек общего назначения. Средний класс точности (ISO 965-2, ISO general purpose
metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw
threads — Medium quality)

ИСО 965-3 Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 3. Отклонения для кон-
струкционных резьб (ISO 965-3, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 3: Devia-
tions for constructional screw threads)

ИСО 3269 Изделия крепежные. Приемочный контропь (ISO 3269, Fasteners—Acceptance inspection)

ИСО 3506-3 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей
стали. Часть 3. Установочные винты и аналогичные крепежные изделия, не подвергаемые растягиваю-
щему напряжению (ISO 3506-3, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners —
Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress)

ИСО 4042 Изделия крепежные. Электролитические покрытия (ISO 4042, Fasteners — Electroplated
coatings)

ИСО 4759-1 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы А,В и С
(ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, В and C)

ИСО 6157-1 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего
назначения (ISO 6157-1, Fasteners — Surface discontinuities — Part 1: Bolts, screws and studs for general
requirements)

Издание официальное

ИСО 8839 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных
металлов (ISO 8839. Mechanical properties of fasteners — Bolts, screws, studs and nuts made of non-ferrous
metals)

ИСО 8992 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек (ISO 8992,
Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts)

ИСО 10683 Изделия крепежные. Неэлектролитические цинк-ламельные покрытия (ISO 10683,
Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings)

ИСО 23429 Контроль калибром шестигранных углублений (ISO 23429, Gauging of hexagon sockets)

- Размеры

Размеры винтов указаны на рисунке 1 и в таблице 1.

Символы и обозначения размеров по ИСО 225

Для прошитых углублений наибольший предель-
ный размер расширения в результате сверления не
должен превышать 1/3 длины любой грани углубления,
равной е/2.

а Угол 120° — требование для коротких винтов, номинальные длины, /. которых расположены в затененной
области таблицы 1.

ьУгол у относится только к концевой части, расположенной ниже внутреннего диаметра резьбы, равный 120*
для номинальных длин, расположенных в затененной области таблицы 1 и 90е для всех других длин.

с Неполная резьба и < 2 Р

а Допускается незначительное скругление или коническая зенковка на выходе углубления.

Рисунок 1

| Резьба(А | М1.6 | М2 | M2.S | М3 | М4 | М5 | Мб | ме | мю | М12 | М16 | N20 | М24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р* | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| О» | не более | 04 | 0,5 | 0.65 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | * Внутренний диаметр резьбы |
|  | не менее | 0.809 | 1.011 | 1.454 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5,723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 13.716 |
| $« | ноымн | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | в | 8 | 10 | 12 |
|  | не более | 0.724 | 0.913 | 1.300 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 |
|  | не менее | 0.710 | 0.887 | 1.275 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.020 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 |
| t | не менее | cf | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 64 | 8 | 10 |
|  |  | е | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1S |
| 1 | Приблизительные значения массы, а адлосраммах на 1000 штук(р * 7.65 кг/дм*) (только для справки) |
| ном | не менее | не более |  |
| 2 | 1.5 | 2.2 | ООП | лад* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 2.3 | 2.7 | 0.025 | 0,037 | 0.063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.5 | 3.2 | 0.029 | 0 044 | 0.075 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.76 | 4.24 | 0.037 | 0.059 | 0.1 | 0.13 | спв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 76 | 5.24 | 0.046 | 0.074 | 0.12S | 0.17 | 028 | A.W 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5.76 | 6.24 | 0.054 | 0.089 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.49 j та® |  |  |  |  |  |  |
| в | 7.71 | 6.29 | 0.07 | 0.119 | 0.199 | 0.29 | 0.5 | 0.73 | 104 | 2.35 |  |  |  |  |  |
| 10 | 9.71 | 10.29 |  | 0.146 | 0.249 | 0.37 | 0.66 | 0.97 | 1.39 |  | ^,41 |  |  |  |  |
| 12 | 11.65 | 12.35 |  |  | 0.299 | 0.45 | 0.82 | 1.21 | 1.74 | 2.98 | 4.42 | -6.1 1 |  |  |
| 16 | 15.65 | 16.35 |  |  |  | 0.61 | 1.14 | 1.69 | 2.44 | 424 | 6.43 | 8.9 | ■ К» ■ |  |
| 20 | 19.58 | 20.42 |  |  |  |  | 1.46 | 2.17 | 3.14 | 5.5 | 6.44 | 11.7 | 20.1 |  |
| 25 | 24.56 | 2542 |  |  |  |  |  | 2.77 | 402 | 7.08 | 10.9 | 15.3 | 26.6 |  |
| 30 | 29.58 | 30.42 |  |  |  |  |  |  | 4.89 | 8.65 | 13.5 | 18.8 | 33.1 | 51 | 68.7 |
| 35 | 345 | 355 |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 | 16 | 22.3 | 39.6 | 61.3 | 83.2 |
| 40 | 39.5 | 40.5 |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 | 18.5 | 25.6 | 46.1 | 71.6 | 97.7 |
| 45 | 44 5 | 45 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 29.3 | 52.6 | 81 9 | 112 |
| 50 | 49.5 | 50.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5 | 32.8 | 59.1 | 92.2 | 127 |
| 55 | 544 | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 | 65.6 | 103 | 141 |
| 60 | 59.4 | 60.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.8 | 72.2 | 113 | 156 |

Таблица 1—Размеры

В миллиметрах

Примечание — Стандартные длины между жирными ступенчатыми линиями

« Р— шаг резьбы

befuvlT = 1.14*н*

с Система калибровки размеров углубления е и s по ИСО 23429

4 Для винтов с номинальными длинами в затененной области

* Для винтов с номинальными длинами ниже затененной области

ГОСТ Р ИСО 4027—2013

- Технические требования и ссылочные стандарты

Технические требования в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 —Технические требования и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь | Коррозионно-стойкая сталь | Цветной металл |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования | Обозначение стандарта | ИСО 8992 |
| Резьба | Допуски | 6д |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 261. ИСО 965-2. ISO 965-3 |
| Механические свойства | Класс твердости | 45Н | А1-12Н, А2-21Н, АЗ- 21 Н, А4-21Н, А5-21Н | По согласованию |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 898-5 | ИСО 3506-3 | ИСО 8839 |
| Допуски | Класс точности | А |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 4759-1 |
| Отделка — покрытие | Без покрытия Требования к электролити- ческим покрытиям по ИСО 4042 Требования к неэлектро- литическим цинкламельным покрытиям по ИСО 10683 | Без отделки | Без отделки Требования к электро- литическим покрыти- ям по ИСО 4042 |
| Дефекты поверхности | Допустимые дефекты по- верхности по ИСО 6157-1 | — | — |
| Приемка | Приемочный контроль по ИСО 3269 |

- Обозначение

Пример — Винт установочный с шестигранным углублением и коническим концом, с
резьбой Мб, номинальной длиной 1 = 12 мм и класса твердости 4SH обозначают следующим
образом:

Винт установочный с шестигранным углублением

ГОСТ Р ИСО 4027 — Мбх 12—45Н.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным
стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным
стандартам)

Таблица ДА 1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ИСО 225 | — | * |
| ИСО 261 | MOD | ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261—98) «Основные нормы взаимозаме- няемости Резьба метрическая Диаметры и шаги» |
| ИСО 898-5 | IDT | ГОСТ Р ИСО 898-5—2009 «Механические свойства крепежных из- делий из углеродистой и легированной стали. Часть 5. Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия, не подвергае- мые растягивающим напряжениям» |
| ИСО 965-2 | — | * |
| ИСО 965-3 | MOD | ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором» |
| ИСО 3269 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3269—2009 «Изделия крепежные. Приемочный кон- троль» |
| ИСО 3506-3 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3506-3—2009 «Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 3. Уста- новочные винты и аналогичные крепежные изделия, не подвергае- мые растягивающему напряжению» |
| ИСО 4042 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4042—2009 «Изделия крепежные. Электролитиче- ские покрытия» |
| ИСО 4759-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4759-1—2009 «Изделия крепежные. Допуски. Часть! Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С» |
| ИСО 6157-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 6157-1—2009 «Изделия крепежные. Дефекты по- верхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения» |
| ИСО 8839 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8839—2009 «Механические свойства крепежных из- делий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов» |
| ИСО 8992 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8992—2011 «Изделия крепежные. Общие требова- ния для болтов, винтов, шпилек и гаек» |
| ИСО 10683 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10683—2013 «Изделия крепежные. Неэлектролити- ческие цинк-ламельные покрытия» |
| ИСО 23429 | — | • 1 |
| ’ Соответствующий национальный стандарт отсутствует До его утверждения рекомендуется использо- вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот- ветствия стандартов: IDT — идентичные стандарты; MOD — модифицированные стандарты |

1> Разрабатывается ГОСТ ISO 23429 .(ИСО 23429:2004, IDT).

УДК 621.882.219.76	ОКС21.060.Ю	Г32	ОКП 165000

Ключевые слова: изделия крепежные, винты установочные, шестигранное углубление, конический ко-
нец

Подписано а печать 01.04 2014 Формат 60x84%.

Усл. печ. л. 0.93. Тираж 31 экз. Зак. 910.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП <СТАНДАРТИНФОРМ>.
123995 Москва. Гранатный пер.. 4.
wvAv.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

# Text boxes

ГОСТ Р исо

4027—

2013

Возможный вариант формы углубления