ГОСТ 1476-93

(ИСО 7434-83)

Группа Г32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ

И ПРЯМЫМ ШЛИЦЕМ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ  И

Технические условия

Cone-point straight slatted set screws. Product grades  and .

Specifications

МКС 21.060.10

ОКП 16 5000

Дата введения 1995-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
| Республика Киргизстан | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 февраля 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1476-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 1476-84

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.301-86 | 2 |
| ГОСТ 9.303-84 | 2 |
| ГОСТ 1759.0-87 | 2 |
| ГОСТ 1759.1-82 | 2 |
| ГОСТ 1759.2-82 | 2 |
| ГОСТ 16093-81 | 2 |
| ГОСТ 17769-83 | 2 |
| ГОСТ 18160-72 | 2 |
| ГОСТ 24705-81 | 2 |
| ГОСТ 25556-82 | 2 |

Настоящий стандарт распространяется на установочные винты с коническим концом и прямым шлицем, классов точности  и , номинальным диаметром  от 1,2 до 12 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отвечающие потребностям народного хозяйства, выделены курсивом.

1 Размеры

1.1 Размеры винтов должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице 1.

________________

Угол 120° обязательно для коротких винтов, длина которых приведена над штриховой ступенчатой линией в таблице 1.

Угол 90° относится только к части конца ниже внутреннего диаметра резьбы винтов номинальными длинами , приведенными ниже штриховой ступенчатой линии в таблице 1.

Для коротких винтов, длина которых приведена под штриховой ступенчатой линией в таблице 1, обязательным является угол 120°.

Таблица 1

В миллиметрах

1.2 Теоретическая масса винтов указана в приложении.

2 Технические требования

Винты должны изготовляться в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.

Таблица 2

| Материал | Сталь | Коррозионно-стойкая сталь | Цветные сплавы |
| --- | --- | --- | --- |
| Резьба | Поле допуска | 6 |
|  | Стандарт | ГОСТ 16093, ГОСТ 24705 |
| Механические свойства | Класс прочности или группа материала | 14H, 22Н 33Н, 45Н | 21-26 | 31-35 |
|  | Стандарт | ГОСТ 25556 | ГОСТ 1759.0 |
| Допуски | Класс точности | , |
|  | Стандарт | ГОСТ 1759.1 |
| Окончательная обработка поверхности изделия | Гладкая Требования к гальванопокрытиям по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 Винты должны изготовляться с покрытиями: цинковым хроматированным, никелевым, окисным, пропитанным маслом, фосфатным, пропитанным маслом или без покрытия. Допускается применять покрытия других видов по согласованию между изготовителем и потребителем |
| Приемка | Правила приемки по ГОСТ 17769 |
| Методы контроля | Размеры, отклонения формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1 |
|  | Дефекты поверхности - по ГОСТ 1759.2 |
|  | Механические свойства: |
|  | ГОСТ 25556 | ГОСТ 1759.0 |
| Маркировка и упаковка | ГОСТ 1759.0, ГОСТ 18160 |

3 Обозначение

Примеры условных обозначений

Установочный винт с коническим концом и прямым шлицем класса точности , диаметром резьбы 10 мм, с полем допуска 6, длиной 25 мм, класса прочности 14Н, без покрытия:

Винт M10-625.14H ГОСТ 1476-93

То же, класса точности , класса прочности 45Н, из стали 40Х с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

Винт A.M10-625.45Н.40Х.05 ГОСТ 1476-93

То же, из латуни ЛС 59-1, без покрытия:

Винт A.M10-625.32. ЛС 59-1 ГОСТ 1476-93

ПРИЛОЖЕНИЕ

(справочное)

Масса винтов

Таблица 3

| Длина , мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | (3,5) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| 2,0 | 0,011 | 0,015 | 0,026 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 0,014 | 0,020 | 0,034 | 0,053 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 0,017 | 0,024 | 0,042 | 0,065 | 0,101 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 0,023 | 0,033 | 0,058 | 0,089 | 0,139 | 0,202 | 0,260 | 0,343 |  |  |  |  |  |
| 5,0 |  | 0,042 | 0,073 | 0,114 | 0,178 | 0,258 | 0,342 | 0,439 | 0,690 |  |  |  |  |
| 6,0 |  | 0,051 | 0,089 | 0,138 | 0,216 | 0,313 | 0,418 | 0,537 | 0,839 | 1,174 |  |  |  |
| 8,0 |  |  | 0,121 | 0,188 | 0,293 | 0,424 | 0,569 | 0,735 | 1,147 | 1,609 | 2,816 |  |  |
| 10,0 |  |  |  | 0,237 | 0,370 | 0,535 | 0,720 | 0,932 | 1,455 | 2,052 | 3,605 | 5,523 |  |
| 12,0 |  |  |  |  | 0,447 | 0,646 | 0,871 | 1,129 | 1,763 | 2,496 | 4,394 | 6,755 | 9,570 |
| (14,0) |  |  |  |  |  | 0,757 | 1,022 | 1,326 | 2,071 | 2,940 | 5,183 | 7,988 | 11,345 |
| 16,0 |  |  |  |  |  | 0,868 | 1,173 | 1,523 | 2,380 | 3,383 | 5,971 | 9,220 | 13,120 |
| (18,0) |  |  |  |  |  |  | 1,324 | 1,721 | 2,688 | 3,827 | 6,760 | 10,453 | 14,895 |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  | 1,475 | 1,918 | 2,996 | 4,271 | 7,549 | 11,685 | 16,669 |
| (22,0) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,304 | 4,714 | 8,338 | 12,918 | 18,444 |
| 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,766 | 5,380 | 9,521 | 14,766 | 21,106 |
| (28,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,046 | 10,704 | 16,615 | 23,768 |
| 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,489 | 11,493 | 17,847 | 25,543 |
| 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,465 | 20,929 | 29,980 |
| 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,436 | 24,010 | 34,417 |
| 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,091 | 38,853 |
| 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,172 | 43,290 |
| 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,727 |
| 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,164 |
| Примечание. Для определения массы винтов, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,08 - для латуни. |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2004