ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАЗМЕРОМ
ПОД КЛЮЧ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

Технические условия

ISO 7411:1984

Hexagon bolts for high-strength structural
bolting with large width across flats (thread lengths according
to ISO 888) — Product grade C — Property classes 8.8 and 10.9
(MOD)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2007

ГОСТ Р 52644—2006

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН рабочей группой в составе Общества с ограниченной ответственностью «Науч-
но-производственный центр мостов» (ООО «НПЦ мостов») и Закрытого акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций
им. Н.П. Мельникова (ЗАО «ЦНИИ ПСК им. Н.П. Мельникова») на основе собственного аутентичного
перевода стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. № 409-ст

- Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту
ИСО 7411:1984 «Болты с шестигранной головкой для высокопрочных конструкционных болтовых соеди-
нений с широкими гранями (длины резьб в соответствии с ИСО 888). Класс точности С. Классы прочнос-
ти 8.8 и 10.9» (ISO 7411:1984 «Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats
(thread lengths according to ISO 888) — Product grade C — Property classes 8.8 and 10.9») путем внесения
технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между-
народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р1.5—2004 (подраздел 3.5)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ука-
зателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых
информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отме-
ны настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно изда-
ваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2007

©СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

Переиздание (по состоянию на март 2008 г.)

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Конструкция и размеры	2

- Технические требования	5

- Обеспечение затяжки болтов на заданное усилие	5

- Обозначение	6

- Маркировка	6

(обязательное) Дополнительные варианты конструктивного исполнения тела

и головки болта

Б (справочное) Теоретическая масса болтов (без защитного покрытия)

В (справочное) Разделы ИСО 7411:1984, которые применены в настоящем стандарте

с модификацией их содержания для учета особенностей национальной стандарти-

Г (справочное) Текст приложений А и В международного стандарта ИСО 7411:1984,

не включенных в настоящий стандарт в связи с нецелесообразностью их применения

в национальной стандартизации	17

Приложение Д (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем
стандарте в качестве нормативных ссылок	19

ГОСТ Р 52644—2006

Введение

В настоящий стандарт включены следующие дополнительные по отношению к требованиям меж*
дународного стандарта ИСО 7411:1984 требования, отражающие потребности национальной экономи-
ки Российской Федерации и особенности изложения национальных стандартов Российской Федерации
(в соответствии с ГОСТ Р1.5—2004), а именно приведены:

- нормативные ссылки на национальные стандарты;

- размеры болтов М42 и М48;

- варианты конструктивного исполнения тела и головки болта;

- длина резьбы болтов;

- требования к толщине покрытия болтов;

- пример условного обозначения болтов различного конструктивного исполнения тела и головки;

- требования к значению коэффициента закручивания;

- теоретическая масса болтов различного конструктивного исполнения тела и головки.

Из стандарта исключены размеры болтов М12. В стандарт не включены приложения А и В
ИСО 7411:1984.

Указанные дополнительные требования включены в разделы 1,2, 3,4,5,6, 7 и приложения А и Б
настоящего стандарта на основании требований ГОСТ Р 1.5 к содержанию стандартов на продукцию,
при этом модифицированные разделы выделены вертикальной полужирной пинией, расположенной
слева от измененного текста, замененный текст приведен в приложении В, а текст, не включенный в стан-
дарт, приведен в приложении Г.

ГОСТ Р 52644—2006
(ИСО 7411:1984)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
С УВЕЛИЧЕННЫМ РАЗМЕРОМ ПОД КЛЮЧ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Технические условия

Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats. Specifications

Дата введения — 2008—01—01

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на высокопрочные болты с шестигранной головкой с уве-
личенным размером под ключ (далее — болты), предназначенные для использования в металличес-
ких конструкциях, применяемых в строительстве и машиностроении и эксплуатируемые в
макроклиматических районах сумеречным (У) и холодным (ХЛ) климатом категории размещения 1 по
ГОСТ 15150.

- Нормативные ссылки*

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 9.316—2006 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффу-
зионные цинковые. Общие требования и методы контроля

ГОСТ Р 52627—2006 (ИСО 898-1:1999) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и
методы испытаний

ГОСТ Р 52643—2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций.
Общие технические условия

ГОСТ Р 52645—2006 (ИСО 4775:1984) Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным
размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52646—2006 (ИСО 7415:1984) Шайбы к высокопрочным болтам для металлических
конструкций. Технические условия

ГОСТ 9.306—85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и
неметаллические неорганические. Обозначения

ГОСТ 1759.0—87 Болты, винты, шлилькии гайки. Технические условия

ГОСТ 1759.1—82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров
и отклонений формы и расположения поверхностей

ГОСТ 1759.2—82 Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля

ГОСТ 12414—94 (ИСО 4753—83) Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнениядля различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз-
действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемос-
ти. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 19256—73 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры

ГОСТ 24705—2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метричес-
кая. Основные размеры

ГОСТ 27148—86 Изделия крепежные. Выход резьбы. Сбеги, недорезы и проточки. Размеры

Издание официальное

' См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (с. 21).

ГОСТ Р 52644—2006

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы-
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии всети Интернет или по ежегодно издаваемому указате-
лю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соотве-
тствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствовать-
ся заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Конструкция и размеры

Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1
(исполнение!).

Допускается изготовлять тело болта 8 конструктивном исполнении 2 согласно приложению А.
Вариант конструктивного исполнения болтов выбирает потребитель.

Головки болтов изготовляют в конструктивном исполнении 1 (основное исполнение) согласно
рисунку 1 или в конструктивных исполнениях 2,3 и 4 согласно приложению А. Вариант конструктивного
исполнения головки определяет изготовитель.

Размеры болтов с различным видом исполнения тела и головки должны соответствовать указан-
ным в таблице 1 и в приложении А.

| 0 | М16 | (М18)11 | М20 | (М22) | М24 | <М27} | МЗО | М36 | М42 | М48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рп | Номит^алъный | 2.0 | 2.5 | 2,5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3,5 | 4,0 | 4.5 | 5.0 |
| *?> | Номинальный | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | **8 |
| с | На более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
| W | Не менее | 26,18 | 29 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | . 63,1 | . 73.1 |
|  | Номинальный | 12 | 13 | 14 | 15 | 1? | 19 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| К4' | Не более | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 1942 | 19.42 | 23.42 | 26.42 | 30.42 |
|  | Не менее | 11,65 | 12.65 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 16.58 | 18.58 | 22.58 | 25.58 | 29.58 |
| й»' | Не менее | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| е | Не менее | 29.9 | 33.3 | 35.0 | 39,6 | 45.2 | 50.9 | 50.9 | 60.8 | 72.1 | 83.4 |
|  | Не более | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 41.0 | 47.0 | 53.0 |
| г | Не менее | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1,6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ь* | 'мои*!*' | 36 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
|  |  | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 |

Таблица 1 — Общие размеры

В миллиметрах

| Нмн |  |  | 1, |  | 4 | к- |  | 4 | •г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кал*- | не менее | не более | не | не | не | не | не | не не не | не | но | не | не | не не | не | МО но | не | не не |
| 1ЫЙ |  |  | менее белее iwee более менее более менее более ме»^е более менее более менее более менее более менее более менее более |
| 40 | 39.2 | 40.8 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 44.2 | 45.8 | 8 | 14 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 49,8 | 50.8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 54.05 | 55,95 | 8 | 17 | 8 | 14 | . 10 . | 17,5. 11 ,18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 59,05 | 60.95 | 13 | 22 | ? | 1? | 10 | 17,5 11 18,5 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 84.05 | 65.95 | 18 | 27 | 11.7 | 23 | GL | 17.5 11 18.5 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | . 69.05 . | 70,95 | 23 | 32 | 16.7 | 28 | 12.7 | 24 11 18.5 | 12 . | 21 | 13.5 | 22.5 |  |  |  |  |  |
| 75 | 74.05 | 75,95 | 28 | 37 | 21.7 | 33 | 17.7 | 29 13.7 25 | 12 | 21 | 135 | 22.5 | 15 25.5 |  |  |  |  |
| 80 | 79.05 | 80.95 | зз | 42 | 26.7 | 38 | 22,7 | 34 16.5 30 | ’2.5, | 26 | 13,5 | 22,5 | 15 .25,5. |  |  |  |  |
| 85 | 83.9 | 86.1 | . 38 | 47 | 31.7 | 43 | . 27.7. | 39 ,21.5. 35 | 17,5. | 31 |  |  | ’5 .25,5. |  |  |  |  |
| 90 | 88.9 | 91.1 | 43 | . S2 | 36,7 | 48 | .32.7, | 44 28,5 . 40 | 22,5. | 36 | 16,5 | 30 | 15 .25,5. | 16 . | зо . |  |  |
| (95) | 93.9 | 96,1 | 48 | 57 | 41,7 | 53 | .37.7. | 49 31,5 45 | 27,5. | 41 | 21.5 | 35 | 15 25.5 | 18 | 30 |  |  |
| 100 | 96.9 | 101.1 | 53 | 62 | 46.7 | 58 | 42.7 | 54 38.5 50 | 32.5 | 46 | 26.5 | 40 | 18.2 34 | 18 | 30 |  |  |

ГОСТ Р 52644— 2006

Окончание таблицы 1

В миллиме ipax

М48

|  | не | не | не | ‘г не | не | V не | не не не | '₽ '₽ не не не не | не | не | не | С не | 19 не | 1, не | не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| How- наль* Не мсшоо | Не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ный |  |  | менее белее менее более менее более менее более более менее более менее более менее более мейле более мкмее более |
| (105} | 103,9 | 106.1 | 56 | 67 | 517 | 63 | 47.7 . | 59 | .41,5. 55 .37.5 | 51 .31.5. 45 .23,2. | 39 | 18 | 30 | 21 | 35 |  |  |
| 110 | 106,9 | 111.1 | 63 | 72 | .56,7. | 68 | 52.7 . | 64 | . 46.5 60 . 42,5 | 56 .36,5. 50 .28,2. | 44 | 18 | 30 | 21 | 35 |  |  |
| (115) | 113,9 . | 118.1 | 66 | 77 | .61,7. | 73 | 67.7 . | 69 | 51.5 65 47,5 | 61 41,5 . 55 . 33,2 | 49 | 18 | 30 | 21 | 35 |  |  |
| 120 | 118.9 | 121.1 | 73 | 82 | 66.7 | 78 | 62,7. | 74 | S6.5 70 .52,5 | 66 .46,5. 60 38,2 | 54 | 24 | 42 | 21 | 35 | 24 | 40 |
| (125) | 123.75 | 126,25 | 78 | 87 | 71.7 | 83 | 67,7. | 79 | . 61,5 . 75 57,5 | 71 51,5 65 43.2 | 59 | 29 | 47 | 21 | 35 | 24 | 40 |
| 130 | 128.75 | 131,25 | 83 | 92 | . 76,7. | 88 | 72.7 | 84 | . 66,5 . 80 62,5 | 76 56,5 70 48,2 | 64 | 34 | 52 | 21 | 40 | 24 | 40 |
| 140 | 138.75 | 141,25 | 93 | 102 | .86,7. | 98 | 82,7 . | 94 | 76.5 90 .72,5 | 86 66,5 . 80 56,2. | 74 | 44 | 62 | 29.7 | 50 | 24 | 40 |
| 150 | 148.75 . | 151,25 | 103 | 112 | .96,7. | 108 | 92,7 | 104 | . 88.5 . 100.82,5 | 96 76.5 90 .68.2 | 84 | 54 | 72 | .39.7 | 60 | 25,5 | 48 |
| 160 | 158.7$ | 161,2$ | 107 | 116 | 100.7 | 112 | .96.7. | 108 | . 90.5 . 104 86.5 | 100 80,5 94 72.2 | 88 | 58 | 78 | 43.7 . | 64 | 29,5 | 52 |
| 170 | 188.75 | 171.25 | 117 | 126 | 110.7 | 122 | 106.7 | 118 | 100,5 114 96.5 | 110.90,5 104 . 82.2. | 98 | 68 | . 88 | . 53.7 . | 74 | .39,5 | 62 |
| 180 | 178.75 | 181.25 | 127 | 136 | 120.7 | 132 | 116.7 | 128 | .110,5 124 106.5 | 120 100.5 114 . 92.2. | 108 | 78 | 96 | . 63.7 . | 64 | .49,5 | 72 |
| 190 | 188.55 | 191.45 | 137 | 146 | 1Э0.7 | 142 | 126.7 | 138 | 120,5 134 116.5 | 130 .110,5. 124 .1022. | 118 | 88 | 106 | 73.7 | 94 | .59,5 | 82 |
| 200 | 198.5$ | 201.45 | 147 | 156 | 140.7 | 152 | 136,7 | 148 | 130,5 144 126.5 | 140 .120,5. 134 .1122. | 128 | 98 | 116 | 83.7 | 104 | 69.5 | 92 |
| 220 | 218.55 | 221.45 | 167 | 176 | 160.7 | 172 | 156.7 | 168 | .150.5 164 146.5 | 160 .140,5. 154 .1322. | 148 | 118 | . 136 | 103.7 | 124 | 89.5 | 112 |
| 240 | 238.5$ | 241.45 | 187 | 196 .180,7 | 192 | 176.7 | 188 | .170.5 184 166.5 | 180 160.5 174 152,2 | 168 | 138 | . 156 .123,7. | 144 | 109,5 | 132 |
| 260 | 258.4 | 261.6 | 207 . | 216 | 200.7 | 212 | 196.7 | 208 | .190.5 204 186.5 | 200 180.5 194 1722 | 188 | 158 | . .143,7. | 164 | 129.5 | 152 |
| 280 | 278.4 | 281.6 | 227 | 236 | 220.7 | 232 | 216.7 | 228 | 210.5 224 206.5 | 220 200.5 214 1922. | 208 | 178 | . | 163.7 | 184 | 149.5 | 172 |
| 300 | 296.4 | 301.6 | 247 | 256 | 240.7 | 252 | 236.7 | 248 | 230.5 244 226.5 | 240 220.5 234 2122 | 228 | 198 | 216 | 183.7 | 204 | 169.5 | 192 |

d

М18

М20

(М22)

М24

(М27)

МЗО

МЗб

М42

ГОСТ Р 52644—2006

1J Размеры, заключенные е скоб*. применяют при соответствующем обосновании.

2> р—шаг резьбы.

э> Допускается увеличение диаметра стержня болта до 0.2$ мм сверх номинального на длине до 20 мм от опорной поверхности голое** болте.
4> Высота головки болта принята из условия обеспечен** затяжки болта за головку.

Размер для болтов конструктивного исполнения тела болта 2 указан на рисуше А.1 приложения А.

Размер указан на рисунке А.2 приложения А.

7> Слравоч1ый размер.

•» Концы болтов — по ГОСТ 12414.

*> Сбег резьбы — по ГОСТ 27146.

Болты размерами, приведенными выше ломаной линии, изготовляют только в исполнении 1.
Примечание —Для болтов с покрытием вышеуказанные размеры действительны до нанесения покрытия.

Болты могут быть изготовлены без покрытий или с покрытиями по ГОСТ Р 9.316 и ГОСТ 9.306.
Предельная рекомендуемая толщина покрытий приведена в таблице 2.

Таблица 2 — Предельная толщина покрытия

| Диаметр резьбы, мм | Толщина покрытия, мкм. не более | Диаметр резьбы, мм | Толщина покрытия, мкм. не более |
| --- | --- | --- | --- |
| М16 | 25 | (М27) | 40 |
| (М18) | 30 | мзо | 50 |
| М20 |  | М36 |  |
| (М22) |  | М42 |  |
| М24 | 40 | М48 |  |

Теоретическая масса болтов приведена в приложении Б.

- Технические требования

ТаблицаЗ — Технические требования

| Материал | Сталь1* |
| --- | --- |
| Резьба | Поле допуска | бд |
|  | Национальный стандарт | ГОСТ 1759.1, ГОСТ 24705, ГОСТ 16093 |
| Механические свойства | Класс прочности2* | 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9 |
|  | Национальный стандарт | ГОСТ Р 52643 ГОСТ Р 52627 |
| Допуски | Класс точности | В |
|  | Национальный стандарт | ГОСТ 1759.1 |
| Качество поверхности | Национальный стандарт | ГОСТ 1759.2 |
| Покрытие | Нормальное | Черная оксидная пленка3* |
|  | Произвольное | Цинковое термодиффузионное по ГОСТ Р 9.316 |
|  |  | Металлическое или неметаллическое неорганическое по ГОСТ 9.306 |
| Приемка | ГОСТ Р 52643 |
| Соответствующие гайки | ГОСТ Р 52645 |
| Соответствующие шайбы | ГОСТ Р 52646 |
| 1> Рекомендуемые марки стали приведены в ГОСТ Р 52643. 2* Рекомендуемые классы прочности для болтов, имеющих различный диаметр резьбы и изготовленных из стали различных марок, приведены в ГОСТ Р 52643. 3* Черная оксидная пленка с тонким остаточным масляным покрытием означает нормальное качество по- верхности, получаемое в результате термообработки. |

- Обеспечение затяжки болтов на заданное усилие

Для обеспечения затяжки болтового соединения на заданное усилие изготовитель должен гаран-
тировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициен-
том закручивания, зависящим от согласованногос потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных
на резьбу болта и/или гайки.

Болты считают годными к применению, если диапазон значений коэффициента закручивания
резьбового соединения — болта и гайки составляет:

- для крепежных изделий с нормальным покрытием и смазкой в соответствии с ГОСТ Р 52643:
0,14—0,20;

- для крепежных изделий с произвольным покрытием: 0,11—0,20.

Порядок и методика проведения испытаний по определению коэффициента закручивания изло-
жены в ГОСТ Р 52643.

- Обозначение

Обозначение болтов выполняют в соответствии с ГОСТ 1759.0.

За наименованием изделия указывают варианты конструктивного исполнения тела и головки
болта, типоразмер, класс прочности, климатическое исполнение, вид и толщину покрытия, обозначе-
ние настоящего стандарта. В условном обозначении болтов не указывают:

- вариант конструктивного исполнения тела болта 1;

- вариант конструктивного исполнения головки болта 1;

- климатическое исполнение У;

- отсутствие покрытия.

Примеры

Болт с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ с диаметром резьбы
d - 24 мм, длиной I • 100 мм, конструктивного исполнения тела болта 1, конструктивного исполне-
ния головки 1, класса прочности 10.9, климатического исполнения ХЛ:

Болт М24 х 10010.9 ХЛ ГОСТ Р 52644—2006

Болт с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ с диаметром резьбы
d * 30 мм, длиной I * 100 мм, конструктивного исполнения тела болта 1, конструктивного исполне-
ния головки 3, класса прочности 10.9, климатического исполнения У, с термодиффузионным цинко-
вым покрытием (ТД) по ГОСТР 9.316 толщиной Юмкм:

Болт 1.3МЗО х 10010.9 ТДЮГОСТР 52644—2006

Болт с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ с диаметром резьбы
d = 22 мм, длиной 1-75 мм, конструктивного исполнения тела болта 2, конструктивного исполне-
ния головки 1, класса прочности 10.9, климатического исполнения У, с химическим фосфатным
покрытием по ГОСТ 9.306 толщиной 10—15 мкм:

Болт 2.1 М22 * 75 10.9хим.фос 10—15 ГОСТР 52644—2006

- Маркировка

Маркировку высокопрочных конструкционных болтов выполняют выпуклой или вдавленной на
верхней поверхности головки болта.

Маркировка включает в себя:

- обозначение класса прочности;

- букву S для обозначения высокопрочного болта с шестигранной головкой с увеличенным раз-
мером подключ;

- идентификационную маркировку изготовителя.

В маркировке дополнительно должны быть указаны:

- условный номер плавки;

- буквы ХЛ для болтов климатического исполнения ХЛ.

При специальном обосновании допускается:

- указывать взамен класса прочности группу материала в виде значения наименьшего времен-
ного сопротивления в ньютонах на квадратный миллиметр, соответствующего данному классу про-
чности, деленного на 9,81;

- не указывать условный номер плавки;

не указывать букву S для обозначения высокопрочного болта с шестигранной головкой сувели-
ченным размером под ключ.

Приложение А
(обязательное)

Дополнительные варианты конструктивного исполнения тела и головки болта

8 настоящем приложении приведена информация о вариантах конструктивного исполнения тела и головки
болтов, которые по согласованию с потребителем могут быть использованы в качестве альтернативы основному
исполнению.

d2 *°,ср-где ^ср ~ средний диаметр резьбы
Предельные отклонения d2 — п° ГОСТ 19256.

Радиус сопряжения резьбы и подголовка с гладким стержнем — (d — d2)/2.
Рисунок А. 1 — Конструктивное исполнение тела болта 2

Исполнение 2	Исполнение 3

Рисунок А.2 — Конструктивное исполнение головки болта

Приложение Б
(справочное)

Теоретическая масса болтов
(без защитного покрытия)

Таблица Б.1 — Конструктивное исполнение тела болта — 1. головки — 1

| Длина болта 1, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d. мм |
| --- | --- |
|  | 16 | (16) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 40 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 118 | 151 |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 50 | 126 | 161 | 198 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 134 | 171 | 211 | 267 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 141 | 180 | 223 | 282 | 367 | — | — | — | — | — |
| 65 | 149 | 190 | 235 | 297 | 386 | — | — | — | — | — |
| 70 | 157 | 200 | 247 | 312 | 404 | 538 | — | — | — | — |
| 75 | 164 | 210 | 259 | 326 | 421 | 560 | 621 | — | — | — |
| 80 | 172 | 219 | 271 | 341 | 438 | 582 | 648 |  |  |  |
| 85 | 180 | 229 | 283 | 355 | 456 | 604 | 676 | — | — | — |
| 90 | 188 | 239 | 295 | 370 | 473 | 627 | 703 | 1081 |  |  |
| (95) | 195 | 249 | 307 | 384 | 491 | 649 | 730 | 1120 | — | — |
| 100 | 203 | 258 | 319 | 399 | 508 | 671 | 758 | 1159 | — | — |
| (Ю5) | 210 | 268 | 331 | 414 | 525 | 693 | 785 | 1199 | 1723 | — |
| 110 | 218 | 278 | 343 | 428 | 543 | 715 | 812 | 1238 | 1776 | — |
| (115) | 226 | 288 | 355 | 443 | 560 | 737 | 839 | 1277 | 1830 | — |
| 120 | 233 | 297 | 367 | 457 | 578 | 759 | 867 | 1316 | 1884 | 2462 |
| (125) | 241 | 307 | 379 | 472 | 595 | 781 | 894 | 1356 | 1937 | 2532 |
| 130 | 249 | 317 | 391 | 487 | 612 | 803 | 921 | 1395 | 1991 | 2602 |
| 140 | 264 | 336 | 415 | 516 | 646 | 847 | 976 | 1474 | 2098 | 2743 |
| 150 | 279 | 356 | 439 | 545 | 682 | 891 | 1030 | 1552 | 2205 | 2883 |
| 160 | 293 | 373 | 461 | 572 | 714 | 932 | 1080 | 1625 | 2304 | 3004 |
| 170 | 309 | 393 | 485 | 601 | 748 | 976 | 1135 | 1703 | 2412 | 3145 |
| 180 | 324 | 412 | 509 | 630 | 783 | 1020 | 1189 | 1782 | 2519 | 3285 |
| 190 | 340 | 432 | 533 | 659 | 818 | 1064 | 1244 | 1860 | 2626 | 3425 |
| 200 | 355 | 451 | 557 | 688 | 853 | 1108 | 1299 | 1939 | 2733 | 3566 |
| 220 | 386 | 490 | 605 | 747 | 922 | 1196 | 1408 | 2096 | 2948 | 3846 |
| 240 | 416 | 529 | 654 | 805 | 992 | 1285 | 1517 | 2253 | 3162 | 4127 |
| 260 | 447 | 568 | 702 | 863 | 1061 | 1303 | 1626 | 2410 | 3377 | 4408 |
| 280 | 478 | 607 | 750 | 922 | 1131 | 1461 | 1735 | 2568 | 3591 | 4688 |
| 300 | 509 | 646 | 798 | 980 | 1200 | 1549 | 1844 | 2725 | 3806 | 4969 |

Примечани е — Указанный в таблицах Б.1—Б.6 номинальный диаметр резьбы, заключенный в скобки,
применяют при соответствующем обосновании.

Таблица Б.2 — Конструктивное исполнение тела болта — 1. головки — 2

| Длина болта /, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
| --- | --- |
|  | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 40 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 119 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 127 | 162 | 199 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 135 | 172 | 212 | 269 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 142 | 181 | 224 | 284 | 369 | — | — | — | — | — |
| 65 | 150 | 191 | 236 | 299 | 388 | — | — | — | — | — |
| 70 | 158 | 201 | 248 | 314 | 406 | 541 |  |  |  |  |
| 75 | 165 | 211 | 260 | 328 | 423 | 563 | 623 | — | — | — |

Окончание таблицы Б. 2

| Длина болта /, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d. мм |
| --- | --- |
|  | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | Зв | 42 | 48 |
| 80 | 173 | 220 | 272 | 343 | 440 | 585 | 650 | — | — | — |
| 85 | 181 | 230 | 284 | 357 | 458 | 607 | 678 | — | — | — |
| 90 | 189 | 240 | 296 | 372 | 475 | 630 | 705 | 1084 | — | — |
| (95) | 196 | 250 | 308 | 386 | 493 | 652 | 732 | 1123 | — | — |
| 100 | 204 | 259 | 320 | 401 | 510 | 674 | 760 | 1162 | — | — |
| (Ю5) | 211 | 269 | 332 | 416 | 527 | 696 | 787 | 1202 | 1728 | — |
| 110 | 219 | 279 | 344 | 430 | 545 | 718 | 814 | 1241 | 1781 | — |
| (115) | 227 | 289 | 356 | 445 | 562 | 740 | 841 | 1280 | 1835 | — |
| 120 | 234 | 298 | 368 | 459 | 580 | 762 | 869 | 1319 | 1889 | 2468 |
| (125) | 242 | 308 | 380 | 474 | 597 | 784 | 896 | 1359 | 1942 | 2538 |
| 130 | 250 | 318 | 392 | 489 | 614 | 806 | 923 | 1398 | 1996 | 2608 |
| 140 | 265 | 337 | 416 | 518 | 648 | 850 | 978 | 1477 | 2103 | 2749 |
| 150 | 280 | 357 | 440 | 547 | 684 | 894 | 1032 | 1555 | 2210 | 2889 |
| 160 | 294 | 374 | 462 | 574 | 716 | 935 | 1082 | 1628 | 2309 | ЗОЮ |
| 170 | 310 | 394 | 486 | 603 | 750 | 979 | 1137 | 1706 | 2417 | 3151 |
| 180 | 325 | 413 | 510 | 632 | 785 | 1023 | 1191 | 1785 | 2524 | 3291 |
| 190 | 341 | 433 | 534 | 661 | 820 | 1067 | 1246 | 1863 | 2631 | 3431 |
| 200 | 356 | 452 | 558 | 690 | 855 | 1111 | 1301 | 1942 | 2738 | 3572 |
| 220 | 387 | 491 | 606 | 749 | 924 | 1199 | 1410 | 2099 | 2953 | 3852 |
| 240 | 417 | 530 | 655 | 807 | 994 | 1288 | 1519 | 2256 | 3167 | 4133 |
| 260 | 448 | 569 | 703 | 865 | 1063 | 1306 | 1628 | 2413 | 3382 | 4414 |
| 280 | 479 | 608 | 751 | 924 | 1133 | 1464 | 1737 | 2571 | 3596 | 4694 |
| 300 | 510 | 647 | 799 | 982 | 1202 | 1552 | 1846 | 2729 | 3811 | 4975 |

Таблица Б.З — Конструктивное исполнение тела болта — 1. головки — 3

| Длина болта /, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d. мм |
| --- | --- |
|  | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 40 | 116 |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 45 | 123 | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 131 | 167 | 204 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 139 | 177 | 217 | 275 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 146 | 186 | 229 | 290 | 377 | — | — | — | — | — |
| 65 | 154 | 196 | 241 | 305 | 396 | — | — | — | — | — |
| 70 | 162 | 206 | 253 | 320 | 414 | 551 | — | — | — | — |
| 75 | 169 | 216 | 265 | 334 | 431 | 573 | 633 |  |  |  |
| 80 | 177 | 225 | 277 | 349 | 448 | 595 | 660 | — | — | — |
| 85 | 185 | 235 | 289 | 363 | 466 | 617 | 688 |  |  |  |
| 90 | 193 | 245 | 301 | 378 | 483 | 640 | 715 | 1098 | — | — |
| (95) | 200 | 255 | 313 | 392 | 501 | 662 | 742 | 1137 | — | — |
| 100 | 208 | 264 | 325 | 407 | 518 | 684 | 770 | 1176 | — | — |
| (Ю5) | 215 | 274 | 337 | 422 | 535 | 706 | 797 | 1216 | 1747 | — |
| 110 | 223 | 284 | 349 | 436 | 553 | 728 | 824 | 1255 | 1800 | —. |
| (115) | 231 | 294 | 361 | 451 | 570 | 750 | 851 | 1294 | 1854 | — |
| 120 | 238 | 303 | 373 | 465 | 588 | 772 | 879 | 1333 | 1908 | 2495 |
| (125) | 246 | 313 | 385 | 480 | 605 | 794 | 906 | 1373 | 1961 | 2565 |
| 130 | 254 | 323 | 397 | 495 | 622 | 816 | 933 | 1412 | 2015 | 2635 |
| 140 | 269 | 342 | 421 | 524 | 656 | 860 | 988 | 1491 | 2122 | 2776 |
| 150 | 284 | 362 | 445 | 553 | 692 | 904 | 1042 | 1569 | 2229 | 2916 |
| 160 | 298 | 379 | 467 | 580 | 724 | 945 | 1092 | 1642 | 2328 | 3037 |
| 170 | 314 | 399 | 491 | 609 | 758 | 989 | 1147 | 1720 | 2436 | 3178 |
| 180 | 329 | 418 | 515 | 638 | 793 | 1033 | 1201 | 1799 | 2543 | 3318 |
| 190 | 345 | 438 | 539 | 667 | 828 | 1077 | 1256 | 1877 | 2650 | 3458 |
| 200 | 360 | 457 | 563 | 696 | 863 | 1121 | 1311 | 1956 | 2757 | 3599 |
| 220 | 391 | 496 | 611 | 755 | 932 | 1209 | 1420 | 2113 | 2972 | 3879 |
| 240 | 421 | 535 | 660 | 813 | 1002 | 1298 | 1529 | 2270 | 3186 | 4160 |
| 260 | 452 | 574 | 708 | 871 | 1071 | 1316 | 1638 | 2427 | 3401 | 4441 |
| 280 | 483 | 613 | 756 | 930 | 1141 | 1474 | 1747 | 2585 | 3615 | 4721 |
| 300 | 514 | 652 | 804 | 988 | 1210 | 1562 | 1856 | 2742 | 3830 | 5002 |

Таблица Б.4 — Конструктивное исполнение тела болта — 2, головки — 1

| Длина болта /, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
| --- | --- |
|  | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 139 | 178 |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 65 | 147 | 188 | 233 | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 154 | 197 | 244 | 310 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | 160 | 206 | 255 | 323 | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 168 | 214 | 266 | 337 | 434 |  |  |  |  |  |
| 85 | 175 | 223 | 277 | 350 | 451 | — |  |  |  | — |
| 90 | 183 | 232 | 288 | 364 | 466 | 622 | — | — | — | — |
| (95) | 189 | 241 | 300 | 377 | 483 | 642 | — | — | — | — |
| 100 | 196 | 250 | 311 | 391 | 499 | 663 | 750 | — | — | — |
| (Ю5) | 203 | 259 | 322 | 405 | 514 | 683 | 775 | — | — | — |
| 110 | 210 | 268 | 333 | 418 | 531 | 704 | 800 | 1225 | — | — |
| (115) | 218 | 277 | 344 | 432 | 546 | 724 | 825 | 1259 | 1827 | — |
| 120 | 224 | 285 | 355 | 444 | 563 | 745 | 851 | 1293 | 1876 | 2468 |
| (125) | 231 | 294 | 366 | 458 | 579 | 765 | 876 | 1328 | 1924 | 2533 |
| 130 | 239 | 303 | 377 | 472 | 594 | 785 | 901 | 1362 | 1973 | 2598 |
| 140 | 252 | 321 | 399 | 499 | 626 | 826 | 952 | 1431 | 2070 | 2730 |
| 150 | 266 | 339 | 421 | 526 | 659 | 867 | 1002 | 1499 | 2167 | 2861 |
| 160 | 280 | 355 | 442 | 552 | 690 | 907 | 1050 | 1568 | 2262 | 2978 |
| 170 | 294 | 374 | 464 | 579 | 721 | 948 | 1101 | 1636 | 2360 | 3110 |
| 180 | 308 | 391 | 486 | 606 | 753 | 989 | 1151 | 1705 | 2457 | 3240 |
| 190 | 323 | 409 | 508 | 633 | 785 | 1030 | 1202 | 1773 | 2554 | 3371 |
| 200 | 337 | 426 | 530 | 660 | 818 | 1070 | 1253 | 1842 | 2651 | 3503 |
| 220 | 365 | 462 | 575 | 715 | 881 | 1152 | 1354 | 1979 | 2846 | 3764 |
| 240 | 393 | 498 | 620 | 768 | 946 | 1235 | 1455 | 2116 | 3040 | 4027 |
| 260 | 421 | 533 | 664 | 822 | 1009 | 1247 | 1556 | 2253 | 3235 | 4289 |
| 280 | 450 | 569 | 708 | 877 | 1073 | 1398 | 1657 | 2391 | 3429 | 4551 |
| 300 | 479 | 604 | 752 | 931 | 1137 | 1480 | 1758 | 2528 | 3624 | 4813 |

Таблица Б.5 — Конструктивное исполнение тела болта — 2. головки — 2

| Длина болта 1, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d. мм |
| --- | --- |
|  | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 46 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 134 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 60 | 140 | 180 | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 65 | 148 | 189 | 234 | — | — | — | — | — |  |  |
| 70 | 155 | 198 | 245 | 312 | — | — | — | — |  |  |
| 75 | 161 | 207 | 257 | 325 | — | — | — | — |  |  |
| 80 | 169 | 215 | 268 | 338 | 436 | — | — | — |  |  |
| 85 | 176 | 224 | 279 | 351 | 453 | — | — |  |  |  |
| 90 | 183 | 233 | 290 | 365 | 468 | 625 | — | — |  |  |
| (95) | 190 | 242 | 301 | 378 | 485 | 645 | — | — |  |  |
| 100 | 197 | 251 | 312 | 392 | 501 | 665 | 753 | — |  |  |
| (105) | 204 | 260 | 323 | 406 | 516 | 686 | 778 | — |  |  |
| 110 | 211 | 269 | 334 | 419 | 533 | 706 | 803 | 1228 | —— |  |
| (115) | 218 | 278 | 345 | 433 | 548 | 727 | 827 | 1262 | 1831 |  |
| 120 | 225 | 286 | 356 | 446 | 565 | 747 | 853 | 1296 | 1880 | 2474 |
| (125) | 232 | 295 | 367 | 460 | 581 | 768 | 878 | 1331 | 1928 | 2539 |
| 130 | 240 | 304 | 378 | 474 | 596 | 788 | 903 | 1365 | 1977 | 2604 |
| 140 | 253 | 322 | 400 | 501 | 628 | 829 | 954 | 1434 | 2074 | 2736 |
| 150 | 267 | 340 | 422 | 528 | 661 | 870 | 1004 | 1502 | 2171 | 2867 |
| 160 | 281 | 356 | 443 | 554 | 692 | 910 | 1053 | 1571 | 2266 | 2984 |

Окончание таблицы Б. 5

| Длина болта 1. мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
| --- | --- |
|  | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 170 | 295 | 375 | 465 | 581 | 723 | 950 | 1104 | 1639 | 2364 | 3116 |
| 180 | 309 | 392 | 487 | 608 | 755 | 991 | 1154 | 1708 | 2461 | 3247 |
| 190 | 324 | 410 | 510 | 634 | 787 | 1032 | 1205 | 1776 | 2558 | 3377 |
| 200 | 338 | 427 | 532 | 661 | 820 | 1073 | 1256 | 1845 | 2655 | 3509 |
| 220 | 366 | 463 | 576 | 716 | 883 | 1155 | 1356 | 1982 | 2850 | 3770 |
| 240 | 394 | 499 | 621 | 770 | 948 | 1238 | 1457 | 2119 | 3044 | 4033 |
| 260 | 422 | 534 | 665 | 824 | 1011 | 1249 | 1558 | 2256 | 3239 | 4295 |
| 280 | 451 | 570 | 709 | 878 | 1075 | 1401 | 1659 | 2394 | 3433 | 4557 |
| 300 | 479 | 605 | 753 | 932 | 1139 | 1483 | 1760 | 2531 | 3628 | 4819 |

Таблица Б.6 — Конструктивное исполнение тела болта — 2, головки — 3

| Длина болта /, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
| --- | --- |
|  | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 144 | 184 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | 151 | 193 | 239 | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 159 | 202 | 250 | 318 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | 165 | 211 | 261 | 331 | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 172 | 220 | 272 | 345 | 445 | — | — | — | — | — |
| 85 | 180 | 229 | 283 | 358 | 461 | — | — | — | — | — |
| 90 | 187 | 238 | 294 | 372 | 477 | 635 | — | — | — | — |
| (95) | 193 | 247 | 305 | 384 | 493 | 656 | — | — | — | — |
| 100 | 201 | 255 | 316 | 398 | 509 | 676 | 762 | — | — | — |
| (105) | 207 | 264 | 327 | 412 | 525 | 697 | 787 | — | — | — |
| 110 | 215 | 273 | 338 | 425 | 541 | 717 | 812 | 1242 | — | — |
| (115) | 222 | 283 | 350 | 439 | 557 | 737 | 837 | 1276 | 1851 | — |
| 120 | 228 | 291 | 361 | 452 | 573 | 758 | 863 | 1310 | 1900 | 2501 |
| (125) | 236 | 300 | 372 | 466 | 589 | 778 | 888 | 1345 | 1948 | 2566 |
| 130 | 243 | 309 | 383 | 480 | 605 | 799 | 913 | 1379 | 1997 | 2631 |
| 140 | 257 | 326 | 405 | 507 | 636 | 840 | 964 | 1448 | 2094 | 2763 |
| 150 | 271 | 345 | 427 | 534 | 669 | 880 | 1014 | 1516 | 2191 | 2894 |
| 160 | 284 | 361 | 448 | 560 | 700 | 920 | 1062 | 1585 | 2286 | 3011 |
| 170 | 299 | 379 | 470 | 587 | 731 | 961 | 1113 | 1653 | 2384 | 3143 |
| 180 | 313 | 396 | 492 | 614 | 764 | 1002 | 1163 | 1722 | 2481 | 3273 |
| 190 | 328 | 415 | 514 | 641 | 796 | 1043 | 1214 | 1790 | 2578 | 3404 |
| 200 | 341 | 432 | 536 | 667 | 828 | 1084 | 1265 | 1859 | 2675 | 3536 |
| 220 | 370 | 468 | 580 | 722 | 891 | 1165 | 1366 | 1996 | 2870 | 3797 |
| 240 | 397 | 503 | 626 | 776 | 956 | 1248 | 1467 | 2133 | 3064 | 4060 |
| 260 | 426 | 539 | 670 | 830 | 1019 | 1260 | 1568 | 2270 | 3259 | 4322 |
| 280 | 454 | 574 | 714 | 884 | 1084 | 1412 | 1669 | 2408 | 3453 | 4584 |
| 300 | 483 | 610 | 758 | 938 | 1147 | 1493 | 1770 | 2545 | 3648 | 4846 |

Приложение В
(справочное)

Разделы ИСО 7411:1984, которые применены в настоящем стандарте с модификацией
их содержания для учета особенностей национальной стандартизации

- Объем и сфера применения

Данный международный стандарт содержит требования к высокопрочным болтам с шестигранной головкой с
увеличенным размером под ключ классов прочности 8.8 и 10.9 с метрической резьбой размерами от М12 до М36
включительно, с длиной в соответствии с ИСО 888.

Если в особых случаях необходимы другие требования, чем приведенные в данном международном стандар-
те, их рекомендуется принимать по другим международным стандартам, например ИСО 261, ИСО 898 и ИСО 965.

Болты, соответствующие данному международному стандарту, в сочетании с гайкой по ИСО 4775 разработа-
ны для резьбового соединения с высокой надежностью от разрушения вследствие среза резьбы при превышении
усилий затягивания гайки. Это относится к болтам всех классов прочности и классов точности, за исключением бол-
тов 8.8S U и 10.9S U (см. раздел 7), что может быть принято соглашением между потребителем и изготовителем.
Болты 8.8S U и 10.9S U следует использовать с оцинкованными гайками с полем допуска 6Н по ИСО 4775. При этом
резьбовые соединения этих крепежных изделий могут разрушаться в результате среза резьбы при превышении
усилия затягиваний гайки.

Примечание — Необходимо обратить внимание на важность обеспечения того, чтобы гайки были
использованы правильно, если требуется получить удовлетворительные результаты. Для дачи рекомендаций о
правильном выборе необходимо привести ссылку на соответствующий код болтового соединения.

- Нормативные ссылки

ИСО 261 Резьба метрическая ИСО общего назначения. Основные размеры

ИСО 888 Болты, винты и шпильки. Номинальные длины и длины резьбы ИСО для болтов общего назначе-
ния

ИСО 898 Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной стали

ИСО 965 Резьба метрическая ИСО общего назначения. Отклонения для конструкционных размеров

ИСО 1461 Металлические покрытия. Электролитические защитные покрытия на изделияхиз черных метал-
лов. нанесенные погружением в электролит. Требования

ИСО 3269 Крепежные изделия. Приемочный контроль

ИСО 4753 Крепежные изделия. Концы деталей с наружной метрической резьбой ИСО

ИСО 4759-1 Допуски для крепежных изделий. Часть 1. Болты, винты и гайки с диаметрами резьбы от 1,6 до
150 мм и классов точности А, В, и С

ИСО 4775 Гайки шестигранные высокопрочные с увеличенным размером под ключ для конструкций. Класс
точности В. Классы прочности 8 и 10

3 Размеры

Таблица 1 —Обилие размеры’1

Размеры в миллиметрах

| Размер рюьбы tf | М12® | М16 | М20 | <М22Р> | М24 | Л»27)’> | МЗО | МЗв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р«1 | 175 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 34 | 4 |
|  | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| ч™ -} |  | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 |
| _п |  |  | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 |
| Не более | 0.8 | оз | 0.8 | О.8 | 0.8 | 0,8 | 04 | 0.8 |
| С Не менее | 0.4 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| Не более | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41.00 |
| Нем*нм | 12.70 | 16.70 | 20.84 | 2234 | 24.84 | 27.84 | 30Л4 | 37.00 |
| О. Не менее | 11.30 | 15,30 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35.00 |
| Небалм | —to | —Bi | —to | —В) | —41 | —в) | —В¦ | -to |
| Немеиее | 194 | 24.0 | 314 | 33.3 | 38.0 | 42Л | 46.5 | 56.9 |
| е Н*бал** | 22.78 | 20.56 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 5647 | 66.44 |
| Нормальный | 7.S | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 187 | 22.5 |
| К Не более | 7.95 | 1075 | 1340 | 14.90 | 15.90 | 17.90 | 19.75 | 23.56 |
| Не менее | 7,05 | 9,25 | 11,60 | 13,10 | 14,10 | 16,10 | 17j65 | 21.45 |
| К* Не менее | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | 15.0 |
| г Не менее | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 14 | 1.5 |
| Не более | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| не менее | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.6 |

| Рммеры резьбы 4 | М122» | М16 | М20 | (М22)э> | М24 | (М27)*) | мзо | МЭ6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭХ Ю) г |  |  |  |  |  |  |  |
| Номи- нальный | /а.мо | /4. небелое | '' V но ыо- не оо- | 1, не но- | И4%О- | не мо- | не to» | НО МО- | не (о- | МОМО- | не to* | меме- | ко to» | не ме* | X | не ме* | -eV |
|  |  |  | нм | лм | им | ЛМ | нм | лм | ММ | ДМ | нм |  | им | лм | нМ | ЛМ | нее | лее |
| 60 | 58,5 | 61.5 | 22,1 , | 30 | 13 | . 22 | 10 | 17.5 | 11 . | 18.5 | ’2 . | 21 | , 13.5 | 22.5 |  |  |  |  |
| 65 | 63.5 | 66.5 | 27,1 , | 35 | 18 | 27 | > 10 | 1L5 | 11 | 18.5 | 12 | 21 | . 13.5 | 22.5 |  |  |  |  |
| 70 | 66.5 | 71.5 | «« . | 40 | 23 | 32 | 12.7 ¦ 24 [__11 | 18,5 | 12 | 21 | . 13,5 | 22.5 | 15 | 25,5 |  |  |
| 75 | 73Л | 78,5 | 37.1 | 45 | 28 | 37 | 17.7 | 29 | 13,7 _ | 25 I 12 | 21 | _ 13,5 | 22,5 | 15 | 25.5 |  |  |
| ао | 78,5 | 81,5 | «.1 . | 50 | 33 | 42 | 22.7 | 34 | 18.7 . | 30 | 12.5 . | 26 | ¦ 13,5 | 22,5 | 15 | 25.5 | I |
| as | 83,25 | 86.75 | 47.1 | 55 | 38 | 47 | 27.7 | 39 | 23.7 | 35 | 17.5 | 31 | I 13.5 |  | 15 | 2S.5 | 18 | 30 |
| 90 | 88.25 | 91.75 | S2.1 . | 60 | 43 | 52 | 32,7 | 44 | 28.7 . | 40 | 22.5 . | 38 | . 16.5 | 30 | 15 | 25.5 | 18 | 30 |
| 95 | 93.25 | 96.75 | 57.1 . | 65 | 48 | 57 | 37.7 | 49 | 33.7 . | 45 | 27.5 . | 41 | . 21.5 | 35 i 15 |  | 18 | 30 |
| 100 | 98.25 | 101,75 | 62J | то | 53 | 82 | 42^_ | 54 | 38.7 | 50 | 32,5 | 46 | 26.5 | 40 | 1&2 | 34 | 18 | 30 |
| 110 | 10825 | 111.75 |  | 63 72 | 52.7 | 64 | 48.7 | 60 | 42.5 | 56 | 36.5 | 50 | 2&2 | 44 ! 1в | «-ML- |
| 120 | 11825 | 121.75 |  | 73 | 82 | 62.7 | 74 | 58.7 | 70 | 52.5 | 66 | . 46,5_ | 60 | 38^2 | 54 | 24 | 42 |
| 130 | 128 | 132 |  | 77 | 86 | 66J_ | 78 | 62.7 | 74 | 56.5 | 70 | . 50,5 | 64 | 4^2 | S8 | 28 | 46 |
| 140 | 138 | 142 | • |  | 87 | . 98 | 76.7 | 88 | 72.7 . | 84 | 66.5 . | 80 | . 60,5 | 74 | 52^ | 68 | 38 | 56 |
| 150 | 148 | 152 | 1 |  | 97 | 108 | 86.7 | W | 82.7 | И | 76,5 | 90 | . 70,5 | 84 | 62^ | 78 | 48 | 66 |
| 160 | 156 | 164 |  |  |  | е |  |  | • |  | 68.5 * | 100 | 80.5 | 94 | 72J | 83 | 58 | 76 |
| 170 | 168 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 | 110 | 90.5 | 104 | 6Z2 | 98 | 68 | 66 |
| 180 | 176 | 184 | 1 1 1 | 106.5. | 120 | , 100.5 | 114 | 92.2 | 108 | 7ft | 96 |
| 190 | 186 | 194 | 1 1 1 | 116.5. 130 | 110.5 | 124 | 102.2 | 118 | 88 ! 106 |
| 200 | 196 | 204 | 1 1 1 | 126.5 | 140 | 120.5 | 134 | 112.2 | 128 | 98 | 116 |
| v для оиянкооам^х горямиь' способам бантов вышеуказанные реэмеры действиталь^ до оиинпомм. |  |  |  |  |  |  |  |
| ■* Не являегся 1федюч1игельлым по техшческим причинам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Обозначает второй ряд выбфммых диаметров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о р | — шы резьбы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Длядшм 100мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Для дгым 100 мы < 200 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ъ Для дтск Хш > 200 мы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •> / 'в | U.- | -&им..А«-в4 | «и-зя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Когда 6 тмопишо 0.5tf при расчете по формуле*. | го его эизчетыя должны быть 0.56. Болты с рмьбой укороме^ой дли^ показаны над пунктирной линией. |
| надетой линией^** 8<»г»*ЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По> |  | и а — Шмою используемые дгмны пмамы между лолумюшьт линииим. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оксу/чани© таблицы f

Ра^ерыв^игупиметраж

ГОСТ Р 52644—2006

- Технические требования и ссылочные стандарты

Таблица 2 — Технические требования и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь |
| --- | --- |
| Резьба | Поле допуска Международный стандарт | ИСО 261, ИСО 965 |  |
| Механические харак- теристики | Класс прочности | 8.8 | 10.9 |
|  | Международный стандарт | ИСО 898-1 |
| Качество поверхнос- ти | Нормальное | Черная оксидная пленка2* |
|  | Произвольное3* | Цинковое электролитическое покрытие4* Кадмиевое электролитическое покрытие4* | Цинковое электролитическое покрытие5* Кадмиевое электролитическое покрытие5* |
|  |  | Цинковое горячее покрытие | Цинковое горячее покрытие5* |
| Допуски | Класс точности | С, за исключением: с, (0,95 smin) и г. Допуски для длин свыше 180 мм: ± 4,0 мм |
|  | Международный стандарт | ИСО 4759-1 |
| Приемочный контроль | Процедуру приемки см. в ИСО 3269 |
| Соответствующие гайки | ИСО 4775 |
| Соответствующие шайбы с прямым отверстием | ИСО 7415 |
| Соответствующие шайбы со скошенным отверстием | ИСО 7416 |
| 1* Заданное поле допуска действительно до нанесения покрытия гальваническим или горячим способом. По соглашению между потребителем и изготовителем также могут быть поставлены болты, оцинкованные горячим способом, имеющие параметры резьбы, контроль которых осуществляют после нанесения покрытия с помощью гониометра на основе базового размера резьбы. Размер резьбы уменьшен до нанесения резьбы по классу до- пуска 6az для последующего нанесения цинкового покрытия погружением в расплав. Эти болты обозначают и маркируют как 8.8S или 10.9S U (см. также разделы 6 и 7 ИСО 7412:1984). Класс допуска 6az находится в стадии подготовки, однако временно размеры резьбы винтов приведены в приложении А. (См. приложение Г настояще- го стандарта. — Прим, персе.) Черная оксидная пленка с легким масляным покрытием означает нормальное качество поверхности, полу- чаемое в результате изготовления. 3) Нанесение других покрытий может быть согласовано между потребителем и изготовителем при условии, что эти покрытия не ухудшают механических характеристик. 4* Предмет будущего международного стандарта. 5* Могут потребоваться меры предосторожности во избежание водородного охрупчивания. Необходимо при- вести ссылку на будущий международный стандарт, относящийся к гальваническим покрытиям резьбовых дета- лей. 6* Могут потребоваться меры предосторожности во избежание водородного охрупчивания. |

- Смазочное покрытие для крепежных изделий с цинковым покрытием

При наличии на крепежных изделиях покрытий, нанесенных гальваническим или горячим способом, изгото-
витель должен нанести на болты или гайки смазку для предотвращения заедания в резьбовом соединении. Инфор-
мация о правилах испытания эффективности смазки приведена в приложении В. (См. приложение Г настоящего
стандарта. — Прим, лерев.)

- Обозначение

Пример обозначения высокопрочного конструкционного болта с большой шестигранной голов-
кой и длиной резьбы в соответствии с ИСО 888 для диаметра резьбы d » М16, номинальной длиной
1-80 мм и класса прочности 8.8:

Болт с шестигранной головкой ISO 7412 — М16 *80 — 8.8

ГОСТ Р 52644—2006

Примечания

- При наличии на поверхности болта покрытия его обозначение должно быть включено в обозначение болта.

- Для болтов с резьбой уменьшенного размера к обозначению добавляют букву U (см. раздел 7).

- Маркировка

Маркировку высокопрочных конструкционных болтов выполняют следующим образом:

а)	символы обозначения:

- маркировка класса прочности в соответствии с И СО 698-1;

- буква S для обозначения высокопрочного болта с шестигранной головкой с увеличенным размером под
ключ для металлических конструкций;

- буква U для обозначения случаев, когда по соглашению между изготовителем и потребителем болты были
изготовлены с уменьшенной перед нанесением покрытия резьбой:

Примеры	8.8Sunu 10.9SU, или

8.8SUunu 10.9SU;

б)	идентификационная маркировка изготовителя.

Допускается маркировку выполнять выпуклой либо вдавленной на верхней поверхности головки болта.

Пример маркировки болта

Приложение Г
(справочное)

Текст приложений А и В международного стандарта ИСО 7411:1984,
не включенных в настоящий стандарт в связи с нецелесообразностью их применения
в национальной стандартизации

Приложение А
Отклонения для наружной резьбы класса допуска 6az

В настоящем приложении приведена информация© предельных размерах винтовых резьб с классом допуска
на резьбу 6az для болтов с цинковым покрытием, полученным путем погружения в расплав. Предельные размеры,
приведенные в таблице 3, действительны до нанесения гальванического покрытия погружением. После нанесения
покрытия резьба болтов должна пройти приемку с помощью гониометра по базовому размеру, т. е. отклонению h.

Отклонение az в микрометрах определено по формуле; е$а2= — (300 + 20Р).

Таблица 3 — Предельные размеры винтовой резьбы для класса допуска 6az
Размеры в миллиметрах

| Размер резьбы d | Длина, занимаемая резьбой | Наибольший диаметр | Средний диаметр | Наимень- ший диа- метр | Радиус впа- дины про- филя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не менее | Не более | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более1) | Не менее |
| М12 | 6 | 18 | 11,665 | 11,400 | 10,528 | 10,378 | 9,771 | 0,175 |
| М16 | 8 | 24 | 15,660 | 15,380 | 14,361 | 14,201 | 13,495 | 0,200 |
| М20 | 10 | 30 | 19,650 | 19,315 | 18,026 | 17,856 | 16,944 | 0,250 |
| (М22) | 10 | 30 | 21,650 | 21,315 | 20,026 | 19,856 | 18,944 | 0,250 |
| М24 | 12 | 36 | 23,640 | 23,265 | 21,691 | 21,491 | 20,392 | 0.300 |
| (М27) | 12 | 36 | 26,640 | 26,265 | 24,691 | 24,491 | 23,392 | 0,300 |
| МЗО | 15 | 45 | 29,630 | 29,205 | 27,357 | 27,145 | 25,841 | 0,350 |
| М36 | 18 | 53 | 35,620 | 35,145 | 33,022 | 32,798 | 31,290 | 0,400 |

Относится к воображаемому соосному цилиндру, проходящему через точки, где перестает действовать
требование прямолинейности боковых поверхностей.

ГОСТ Р 52644—2006

Приложение В

Испытание для предотвращения заедания для крепежных изделий с электролитическим
или горячим цинковым покрытием

Метод испытания эффективности смазочного покрытия для крепежных деталей с покрытием, нанесенным
гальваническим или горячим способом, заключается в следующем:

- Испытание следует проводить на болтах и гайках, подготовленных изготовителем в соответствии с усло-
виями поставки, а также имеющих смазочное покрытие согласно требованиям раздела 5. Нанесение дополнитель-
ного покрытия не допускается. В случаях, когда оба вышеупомянутых критерия не могут быть выполнены, порядок
проведения испытания определяется соглашением между изготовителем и потребителем. Тем не менее, смазоч-
ное покрытие должно быть нанесено. Если испытание проводит потребитель, то испытание должно быть проведено
немедленно после получения болтов и гаек от изготовителя.

- Болт с гайкой и шайбой, выбранные для испытания, должны быть помещены в стальное соединение (при
этом шайба должна находиться непосредственно под гайкой) такой общей толщины, чтобы между несущей повер-
хностью головки болта и гайкой располагались бы не менее шести полных витков резьбы. Диаметр отверстий бол-
тового соединения должен превосходить диаметр резьбы болта на 1—2 мм.

- Г айка первоначально должна быть затянута не менее чем на 10 % заданной нормативной нагрузки на болт.
При первоначальном затягивании необходимо отметить положение болта и гайки для того, чтобы обозначить
начальную точку измеряемого вращательного движения. В ходе вращения гайки вращение болта должно быть
исключено, а окончательное напряжение должно быть достигнуто без остановки движения гайки. Г айка должна вра-
щаться в соответствии стребованиями таблицы 4 из исходной точки затягивания без разрушения болта либо сдира-
ния верхнего слоя болта, либо срыва резьбы.

Данное испытание может быть заменено на альтернативное по соглашению между изготовителем и потреби-
телем

Таблица 4 — Требования к вращению гайки

| Длина болта (номинальная) | Вращение гайки (минимальное) |
| --- | --- |
| l<2d | 180’ |
| 2d< l<3d | 240° |
| 3d< I <4d | 300’ |
| 4d< 1 <3d | 360’ |
| l>3d | 420’ |

ПриложениеД
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных
ссылок

Таблица Д.1

| Обозначение ссылочного национального стандарта Российской Федерации | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 9.316—2006 | ИСО 10683:2000 Детали крепежные. Неэлектролитические цинковые по- крытия (NEQ) |
| ГОСТ Р 52627—2006 (ИСО 898-1:1999) | ИСО 898-1:1999 Механические свойства крепежных изделий из углеро- дистой и легированной стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки (MOD) |
| ГОСТ Р 52643—2006 | ИСО 4775:1984 Гайки шестигранные для высокопрочных конструкцион- ных болтовых соединений с широкими гранями. Класс точности В. Классы прочности 8 и 10 (NEQ) ИСО 7411:1984 Болты с шестигранной головкой для высокопрочных кон- струкционных болтовых соединений с широкими гранями (длины резьб в со- ответствии с ИСО 888). Класс точности С. Классы прочности 8.8 и 10.9 (NEQ) ИСО 7415:1984 Шайбы плоские для высокопрочных строительных бол- тов закаленные и отпущенные (NEQ) ИСО 3269:2000 Изделия крепежные. Приемочный контроль (NEQ) |
| ГОСТ Р 52645—2006 (ИСО 4775:1984) | ИСО 4775:1984 Гайки шестигранные для высокопрочных конструкцион- ных болтовых соединений с широкими гранями. Класс точности В. Классы прочности 8 и 10 (MOD) |
| ГОСТ Р 52646—2006 (ИСО 7415:1984) ГОСТ 9.306—85 | ИСО 7415:1984 Шайбы плоские для высокопрочных строительных бол- тов закаленные и отпущенные (MOD) ИСО 9717:1990 Покрытия конверсионные фосфатные по металлу. Мето- ды определения характеристик (NEQ) |
| ГОСТ 1759.0—87 | ИСО 8992:2005 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек, гаек (NEQ) |
| ГОСТ 1759.1—82 | ИСО 4759-1:2000 Допуски крепежных изделий. Часть 1. Болты, винты и гайки с диаметром резьбы от 1,6 до 150 мм и классов точности А, В и С (MOD) |
| ГОСТ 1759.2—82 | ИСО 6157-1:1998 Изделия крепежные. Несплошности поверхности. Часть I. Болты, винты и шпильки общего назначения (MOD) |
| ГОСТ 12414—94 (ИСО 4753—83) | ИСО 4753:1999 Изделия крепежные. Концы крепежных деталей с наруж- ной метрической резьбой ИСО (NEQ) |
| ГОСТ 15150—69 | МЭК 721-3-4:1994 Классификация внешних условий. Часть 3. Классифи- кация групп внешних параметров и их жесткостей. Стационарное применение в местах, не защищенных от погодных условий (MOD) |
| ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) ГОСТ 19256—73 | ИСО 965-1:1998 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Допуски. Часть 1: Общие положения и основные данные (MOD) ИСО 965-3:1998 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Допуски. Часть 3. Предельные отклонения для конструкционных резьб (MOD) |
| ГОСТ 24705—2004 (ИСО 724:1993) | ИСО 724:1993 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Основные размеры (MOD) |
| ГОСТ 27148—86 | ИСО 3508:1976 Сбеги резьб, соответствующих ИСО 261 и ИСО 262 для крепежных изделий (NEQ) ИСО 4755:1983 Изделия крепежные. Резьбовые проточки для наружной метрической резьбы ИСО (NEQ) |
| Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот- ветствия стандартов: MOD — модифицированные стандарты; NEQ — неэквивалентные стандарты. |

ГОСТ Р 52644—2006

УДК 621.882.6:006.354	ОКС21.060.Ю	Г31	ОКП161000

Ключевые слова: болты, болты высокопрочные, болты с шестигранной головкой, болты с увеличенным
размером под ключ, болты для металлических конструкций, конструкция и размеры, технические требо-
вания, обозначения, маркировка

ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

В указанном разделе 2 «Нормативные ссылки» к ГОСТ Р 52644—2006

ГОСТ 1759.0—87. В части маркировки на территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р
52627—2006 (ИСО 898-1:1999) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний и
ГОСТ Р 52628—2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994) Гайки. Механические свойства и методы испы-
таний.

Редактор М.И. Максимова
Технический редактор Л.А. Гусева
Корректор ВИ. Варенцова
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Подписано в печать 08.05.2008.	Формат 60 х 84%. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 3.26. Уч.*иэд. л. 2.25. Тираж 174 экз. Зак. 503.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер.. 4.

www.gostinfo.rTJinfo@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ
Отпечатано 8 филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва. Лялин пер., 6.

# Text boxes

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

52644—
2006

(ИСО 7411:1984)

Приложение А

Приложение

Приложение

зации

12

Приложение

d! = (0,95... 1,05)S
К' = 0.65К

Исполнение 4

| Коми- мальм ый | Не | Не более | не м^ НС© | нв$О- лее | меме* нее | Н9&Э- лее | 1. меме» не© | мето- ле© | меме* нее | : не$О- лее | 'г меме» нее | не^о» ле© | 4 меме* нее | неЪо» лее | не ые> нее | не%о* пев | меме* нее | ме%о лее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2845 | 31.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33.75 | 36,25 | 6 | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 3875 | 41,25 | 6 | г1145п | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 4375 | 46.25 | 7.1 | 15 | 8 | 14 | 10 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 12.1 | 20 ¦_8 | м | 10 | 17.5 | 11 | . IM 1 |  |  |  |  |  | ♦ |  |  |
| 56 | 53.5 | 56.5 | 17.1 | 25 | 8 | 17 | 10 | 17.5 | 11 | 18.5 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |

ГОСТ Р 52644—2006